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نموذج استلام أعمال: تجهيز الموقع والتعاقدات قبل التشطيب
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F00 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	توفير الحراسة
	وجود حارس للموقع.
	
	
	
	

	2
	الأبواب المؤقتة
	إغلاق الموقع بأبواب مؤقتة من الشينكو.
	
	
	
	

	3
	سكن الحارس
	توفير غرفة للحارس ودورة مياه.
	
	
	
	

	4
	باب المستودع
	توفير مستودع بباب حديد مزدوج الصاج.
	
	
	
	

	5
	تحديد مناطق التخزين
	تعيين أماكن تخزين الأسمنت والرمل والبحص والبلاط وسائر المواد.
	
	
	
	

	6
	طرق الحركة
	تأمين مداخل ومخارج مناسبة للتشوين والصب.
	
	
	
	

	7
	مكتب الموقع
	تجهيز مكتب للعمل بالموقع.
	
	
	
	

	8
	أرشفة المستندات
	إتاحة نظام لحفظ المخططات ومحاضر الاجتماعات وأوامر التغيير.
	
	
	
	

	9
	لوحة المشروع
	تحديد مكان اللوحة عند وجودها.
	
	
	
	

	10
	مصدر الكهرباء
	توفير تغذية كهربائية للموقع.
	
	
	
	

	11
	تغطية الفتحات
	إغلاق المناور وفتحات المصاعد والسلالم بألواح بلاي وود لحماية الأفراد من السقوط.
	
	
	
	

	12
	الحواجز المؤقتة
	تركيب درابزينات مؤقتة عند المناور وفتحات المصاعد والسلالم.
	
	
	
	

	13
	التحذير من الفتحات
	وضع أشرطة تحذير عند المناور وفتحات المصاعد والسلالم.
	
	
	
	

	14
	مطابقة الفراغات
	مقارنة الفراغات الداخلية المنفذة بالمخططات المعمارية.
	
	
	
	

	15
	مطابقة الواجهات
	مقارنة الواجهات المنفذة بالمخططات المعمارية.
	
	
	
	

	16
	مراجعة المتطلبات المعمارية
	معرفة أنظمة البلدية أو كود البناء المعماري المطبق على الموقع.
	
	
	
	

	17
	تحديد الصفر المعماري
	تحديد مرجع الصفر المعماري لضبط المناسيب.
	W
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: أعمال التهيئة والتجهيزات بعد العظم
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F01 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	استكمال النواقص
	مراجعة تجهيزات ما بعد العظم واستكمال ما يتبين نقصه.
	
	
	
	

	2
	ارتفاع جسور السطح
	ألا يقل ارتفاع الجسور المقلوبة عن 40 سم، مع مراعاة طبقات تشطيب السطح.
	H
	
	
	

	3
	استمرارية أسفل السترة
	وجود جسور مقلوبة تحت كامل محيط السترة.
	H
	
	
	

	4
	تعويض نقص الارتفاع
	عند ارتفاع الجسر 25 سم أو أقل، يوصى بإضافة جسر من الداخل خلف السترة ليبلغ الارتفاع الكلي 40 سم.
	H
	
	
	

	5
	جسر باب السطح
	وجود جسر تحت فتحة الباب بين الملحق والسطح بارتفاع من 30 إلى 40 سم.
	H
	
	
	

	6
	محيط سقف الملحق
	وجود جسر حول سقف ملحق السطح والملحق الخارجي بارتفاع من 35 إلى 40 سم.
	H
	
	
	

	7
	حماية مواسير التكييف
	إحاطة المواسير الواقعة بوسط السطح بجسر، واستكماله عند غيابه بارتفاع 40 سم وعرض 20 سم.
	H
	
	
	

	8
	مواسير داخل السترة
	يجوز إبقاء مواسير التكييف المؤسسة داخل السترة على حالها دون إحاطة إضافية.
	
	
	
	

	9
	نهاية سحبة السلم
	وجود جسر عند نهاية السحبة، ويوصى بزراعته عند عدم تنفيذه.
	H
	
	
	

	10
	إحاطة الفتحات المكشوفة
	وجود جسور حول الفتحات المكشوفة بين الطوابق.
	H
	
	
	

	11
	أسفل الدرابزين
	وجود جسور تحت الدرابزين وفي البلكونات.
	H
	
	
	

	12
	تثبيت حلق الباب
	توفر الأكتاف تثبيتا قويا لحلق الباب.
	
	
	
	

	13
	تثبيت النوافذ
	توفر الأكتاف تثبيتا قويا للنوافذ.
	
	
	
	

	14
	حماية العازل الحراري
	تحمي الأكتاف العازل عند استخدام جدارين بينهما صوف صخري أو بوليسترين، أو جدار بلوك محشو بالفلين.
	
	
	
	

	15
	حماية أركان الفتحات
	تؤدي الأكتاف وظيفة الحد من الشروخ في أركان النوافذ والأبواب.
	
	
	
	

	16
	عرض فتحة الباب
	مطابقة العرض لجداول الأبواب ومخططات مباني البلوك المعمارية.
	W
	
	
	

	17
	ارتفاع فتحة الباب
	مطابقة الارتفاع من أسفل العتب إلى منسوب البلاط لجداول الأبواب ومخططات البلوك المعمارية.
	W
	
	
	

	18
	عرض فتحة الشباك
	يحسب عرض الفتحة بعد اللياسة بطرح سماكتي اللياسة يمينا ويسارا من عرض الشباك المطلوب أو المسجل بالجدول المعماري.
	W
	
	
	

	19
	ارتفاع فتحة الشباك
	يحسب الارتفاع بعد اللياسة بطرح سماكتي اللياسة أعلى وأسفل الفتحة من الارتفاع المسجل بالجداول المعمارية.
	W
	
	
	

	20
	منسوب جلسة الشباك
	يراعى ارتفاع الجلسة المطلوب أو الوارد بجدول الشبابيك، وسماكة بلاط الجلسة والغراء إذا كانت مبلطة، وسماكة بلاط الأرضية والدفان المتوقع، دون اعتماد معادلة الجمع والطرح لعدم وضوحها في التفريغ.
	W
	
	
	

	21
	اعتماد اختلاف الأبعاد
	عرض الأبعاد المخالفة على المهندس لتقرير قبولها ضمن المسموح.
	W
	
	
	

	22
	ربط البلوك الجديد
	إذا كانت جوانب الفتحة بلوكا، تكسر مواضع الربط ويحقق اشتراك بين البلوك القائم والمضاف كل 2 صف.
	H
	
	
	

	23
	التصغير دون بلوكة
	إذا كان التخفيض أقل من 1 بلوكة، تستخدم صبة خرسانية بعرضه المطلوب.
	H
	
	
	

	24
	التصغير ببلوك فأكثر
	إذا بلغ التخفيض 1 بلوكة أو أكثر، ينفذ بالبلوك مع صب الباقي بالخرسانة.
	H
	
	
	

	25
	استناد العتب بعد التكسير
	التحقق من كفاية استناد العتب لحمل البلوك وعدم تسبب التوسعة في شروخ أركان الفتحة.
	W
	
	
	

	26
	استبدال العتب غير الكافي
	عند نقص الاستناد بعد التكسير، تزال العتبة ويصب بديل بارتفاع لا يقل عن الأكبر من 20 سم و1/8 الفتحة.
	H
	
	
	

	27
	زراعة الأشاير
	عند مجاورة عمود أو جدار خرساني من جهة أو جهتين، تثقب الخرسانة بالدريل وتزرع الأشاير بالإيبوكسي بعمق لا يقل عن 15 سم.
	H
	
	
	

	28
	استناد العتب على البلوك
	يوصى باستناد لا يقل عن 30 سم لكل جانب، إلا عند وجود إطار خرساني مسلح حول الفتحة.
	H
	
	
	

	29
	سلامة الصرف التقليدي
	التحقق بالماء من عدم تسرب المواسير المؤسسة بالخرسانة قبل الصب وبالجدران قبل البناء.
	H
	
	
	

	30
	موضع صفاية الحمام
	يفضل وضع الصفاية أسفل الشطاف.
	
	
	
	

	31
	مطابقة تأسيس الحمام
	مقارنة التأسيس المنفذ في العظم بالمخططات التفصيلية لدورات المياه.
	H
	
	
	

	32
	ماسورة الخزان الغاطس
	عند غطس صندوق الطرد، تغطس ماسورة قطرها 4 بوصة في الجدار أيضا.
	H
	
	
	

	33
	تجويف الجدار المزدوج
	يوصى بالخزان الغاطس في الجدار المزدوج، مع قصر التكسير على البلوك الداخلي وإبقاء الخارجي سليما.
	
	
	
	

	34
	حماية العازل بالتجويف
	المحافظة على العزل الحراري، والتحول إلى الصندوق البارز عند الخشية من إتلافه، خصوصا بجدران الواجهات المزدوجة.
	
	
	
	

	35
	ماسورة الخزان البارز
	في حالة بروز الصندوق، تبرز ماسورة 4 بوصة بمقدار بروز الخزان.
	H
	
	
	

	36
	كسوة الخزان البارز
	إحاطة الصندوق البارز ببلوك عرض 10 إلى 15 سم، على هيئة رف ارتفاعه 120 سم أو حتى السقف.
	
	
	
	

	37
	مواقع جرابات الصرف
	مطابقة مواقع الجرابات لارتفاعات الأسقف في نظام الصرف المعلق.
	H
	
	
	

	38
	تعارضات مسار الصرف
	خلو جرابات الصرف من التعارض مع دكتات التكييف والجسور الساقطة.
	H
	
	
	

	39
	كفاية الجرابات
	مراجعة مواقع جرابات التغذية والسخان المركزي في الجسور والبلوك والتأكد من كفاية عددها.
	H
	
	
	

	40
	عدد البطاريات ومواقعها
	تحديد عدد ومواقع بطاريات التوزيع على السطح أو داخل الملحق، مع تفضيل الموقع الداخلي.
	
	
	
	

	41
	كشف خطوط التغذية
	كشف مواسير التغذية والسخان المركزي المتوقع وجودها أسفل سترة السطح أو بجدار الملحق.
	
	
	
	

	42
	مواقع السخانات وأعدادها
	تحديد مواقع السخانات المركزية وعددها.
	
	
	
	

	43
	عدد الخزانات ومواقعها
	تحديد عدد الخزانات على السطح ومكان كل منها.
	
	
	
	

	44
	غرفة الخزان
	يفضل تخصيص غرفة للخزان إذا لم تكن منفذة.
	
	
	
	

	45
	تبريد مياه الصيف
	دراسة وسيلة لتبريد مياه الخزان خلال الصيف.
	
	
	
	

	46
	مناسيب الصرف والشفط
	مراجعة مناسيب مواسير الصرف والشفط بالنسبة إلى الارتفاع الكلي للبيارة.
	H
	
	
	

	47
	حركة السكان والسيارات
	اختيار موضع فتحة البيارة وماسورة الشفط دون إعاقة حركة الأشخاص أو السيارة.
	
	
	
	

	48
	استقامة مسار الصرف
	دراسة المسار وتقليل الأكواع بما يتيح جريان الصرف مباشرة إلى البيارة.
	
	
	
	

	49
	تأسيس الصرف والشفط
	عند وجود بيارة للقبو، التحقق من تأسيس مواسير الصرف والشفط.
	H
	
	
	

	50
	امتداد التهوية
	تمديد تهوية البيارة من سقفها حتى سترة السطح.
	H
	
	
	

	51
	تجنب مداخل المبنى
	إبعاد فتحات الكلين أوت عن مداخل المبنى.
	
	
	
	

	52
	معالجة التعشيش
	معالجة أي تعشيش داخلي بمواد مخصصة، ومنها الجراوت الأسمنتي غير المنكمش.
	H
	
	
	

	53
	منع تسرب المياه
	التأكد من عدم دخول مياه متسربة إلى الخزان.
	H
	
	
	

	54
	بعد الفتحة عن الإطارات
	إبقاء فتحة الخزان خارج مسار إطارات السيارة عند المدخل.
	
	
	
	

	55
	رقبة فتحة الخزان
	تنفيذ رقبة خرسانية إن لم توجد، بما يجعل الغطاء أعلى من بلاط الحوش بما لا يقل عن 1 سم بعد التشطيب.
	H
	
	
	

	56
	اعتماد الموقع قبل الحفر
	عدم بدء الحفر أو التأسيس قبل زيارة فني الغاز والحصول على موافقة خطية للموقع.
	W
	
	
	

	57
	مكان الخزان الظاهر
	وضع الخزان الظاهر عند أقرب نقطة إلى المطبخ.
	
	
	
	

	58
	أرضية حفرة الخزان
	تنفيذ صبة نظافة لأرضية الحفرة.
	H
	
	
	

	59
	مطابقة جرابات النحاس
	مراجعة مواقع جميع جرابات النحاس بالجسور والجدران وفقا لمخططات التكييف النهائية التي تعد غالبا أثناء التشطيب، وتظهر الجرابات عادة على السطح.
	H
	
	
	

	60
	قواعد وحدات السطح
	عند وجود تكييف مركزي، تنفيذ قواعد خرسانية على السطح بارتفاع 40 سم.
	H
	
	
	

	61
	حماية فتحات الدكتات
	وجود جسور مقلوبة حول فتحات مخارج الدكتات بالسطح قرب وحدات التكييف.
	H
	
	
	

	62
	ظهور المواسير بالسقف
	التحقق من ظهور مواسير التأسيس بالسقف فوق الجدران.
	
	
	
	

	63
	علب السقف المكشوف
	إذا لم توجد أسقف مستعارة، توفير علب إنارة معدنية 7×7 أو علب بلاستيكية دائرية.
	H
	
	
	

	64
	مواقع جرابات الأدوار
	مراجعة مواقع الجرابات لجميع الأدوار حسب المخططات، وهي غالبا في جدران السلالم.
	H
	
	
	

	65
	عدد الجرابات
	التأكد من كفاية عدد جرابات الكيابل.
	H
	
	
	

	66
	مقاسات الجرابات
	التأكد من كفاية مقاسات جرابات الكيابل.
	H
	
	
	

	67
	سماكة الجرابات
	التأكد من كفاية سماكة جرابات الكيابل.
	H
	
	
	

	68
	جراب المصعد
	توفير جراب مخصص لكيبل المصعد.
	H
	
	
	

	69
	جراب التكييف
	توفير جراب مخصص لكيبل التكييف.
	H
	
	
	

	70
	جراب الدش
	توفير جراب مخصص لكيبل الدش.
	H
	
	
	

	71
	جراب الطاقة الشمسية عند وجودها
	توفير جراب مخصص لكيبل الطاقة الشمسية عند وجودها.
	H
	
	
	

	72
	مواقع اللوحات
	مطابقة مواقع اللوحات الرئيسية والفرعية داخل المبنى للمخططات والمواصفات.
	
	
	
	

	73
	مقاسات اللوحات
	مطابقة الأحجام للمخططات والمواصفات المبنية على أحمال الكهرباء والتكييف.
	
	
	
	

	74
	موضع العداد
	وضع عداد شركة الكهرباء خارج السور.
	
	
	
	

	75
	موضع القاطع
	وضع القاطع العمومي داخل السور.
	
	
	
	

	76
	تقارب العداد والقاطع
	تقريب العداد والقاطع العمومي من بعضهما بقدر الإمكان.
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: تأسيسات الكهرباء
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F02 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	مواقع النقاط
	مراجعة مواقع المفاتيح والمآخذ والإنارة وسائر النقاط بالمخططات المستلمة من المكتب الهندسي.
	W
	
	
	

	2
	ارتفاع النقاط
	مراجعة ارتفاعات النقاط الموضحة بالمخططات.
	W
	
	
	

	3
	التوافق مع الأثاث
	توافق النقاط الكهربائية مع توزيع الفرش الداخلي.
	W
	
	
	

	4
	القطع على العلامات
	تنفيذ التخديد بالصاروخ على المواضع المعلمة.
	
	
	
	

	5
	عمق مجرى الماسورة
	يكفي العمق لقطر الماسورة مع زيادة تتيح إخفاءها ضمن اللياسة.
	H
	
	
	

	6
	اختيار مقاس اللوحة
	اختيار المقاس وفقا للأحمال المقدمة من موردي المعدات.
	
	
	
	

	7
	اختيار أقطار الأسلاك
	تحديد الأقطار المناسبة للأحمال الكهربائية قبل التوريد.
	
	
	
	

	8
	لوحات التكييف والمصعد
	يفضل تخصيص لوحة للتكييف والمصعد.
	
	
	
	

	9
	حصر مواد الجدران والأسقف
	حصر وشراء علب المآخذ والمفاتيح والقسامات واللوحات ومواسير الجدران والأسقف.
	
	
	
	

	10
	تأجيل طلبية الأرضيات
	طلب مواد تمديدات الأرضيات بعد انتهاء اللياسة.
	
	
	
	

	11
	ارتفاع المآخذ بالغرف والصالات
	تأسيس مآخذ الكهرباء والهاتف والستلايت والشبكة بارتفاع 30 إلى 45 سم، عند عدم وجود مخططات كهرباء أو تصميم داخلي يحدد الارتفاعات، مع استشارة المهندس المشرف.
	H
	
	
	

	12
	ارتفاع مفاتيح الكهرباء
	تأسيس مفاتيح الكهرباء بارتفاع 1.10 إلى 1.20 م، عند عدم وجود مخططات كهرباء أو تصميم داخلي يحدد الارتفاعات، مع استشارة المهندس المشرف.
	H
	
	
	

	13
	ارتفاع إنارة اللوحات الجدارية
	تأسيس نقاط إنارة اللوحات الجدارية بارتفاع 2 م، عند عدم وجود مخططات كهرباء أو تصميم داخلي يحدد الارتفاعات، مع استشارة المهندس المشرف.
	H
	
	
	

	14
	ارتفاع الأباليك
	تأسيس نقاط الإضاءة الجدارية بارتفاع 1.80 م، عند عدم وجود مخططات كهرباء أو تصميم داخلي يحدد الارتفاعات، مع استشارة المهندس المشرف.
	H
	
	
	

	15
	خلوص إطار الباب
	لا تقل المسافة بين أول مفتاح وكتف الباب عن 20 سم في دورات المياه والمطابخ وغرف النوم والصالات.
	H
	
	
	

	16
	مآخذ جانبي السرير
	توفير مآخذ كهربائية على جانبي السرير.
	H
	
	
	

	17
	مأخذ كل جدار
	توفير مأخذ بكل جدار على ارتفاع موحد.
	H
	
	
	

	18
	مأخذ التسريحة
	توفير مأخذ كهربائي للتسريحة.
	H
	
	
	

	19
	مأخذ الحلاقة
	توفير مأخذ لماكينة الحلاقة بجوار المرآة.
	H
	
	
	

	20
	مأخذ السخان
	توفير مأخذ للسخان.
	H
	
	
	

	21
	مأخذ الغسالة
	توفير مأخذ للغسالة.
	H
	
	
	

	22
	مأخذ الثلاجات
	توفير مآخذ الثلاجات ضمن تجهيزات المطبخ.
	H
	
	
	

	23
	مأخذ السخان
	توفير مآخذ السخان ضمن تجهيزات المطبخ.
	H
	
	
	

	24
	مأخذ العصارة
	توفير مآخذ العصارة ضمن تجهيزات المطبخ.
	H
	
	
	

	25
	مأخذ الميكرويف
	توفير مآخذ الميكرويف ضمن تجهيزات المطبخ.
	H
	
	
	

	26
	مأخذ غسالة الصحون
	توفير مآخذ غسالة الصحون ضمن تجهيزات المطبخ.
	H
	
	
	

	27
	مأخذ شاحن الجوال
	توفير مآخذ شاحن الجوال ضمن تجهيزات المطبخ.
	H
	
	
	

	28
	التأسيس الكهربائي للشتر
	إذا طلب شتر كهربائي ولم يؤسس في العظم، تؤسس تغذيته قبل اللياسة.
	H
	
	
	

	29
	تجويف صندوق الشتر
	يفضل تأسيس تجويف في العظم بعمق لا يقل عن 20 سم وارتفاع 20 سم.
	
	
	
	

	30
	بديل غياب التجويف
	يجوز تركيب الصندوق دون تجويف مع احتسابه من الجزء العلوي للنافذة، ويزيد حجمه بزيادة ارتفاع النافذة.
	
	
	
	

	31
	بديل غياب الكهرباء
	يجوز التشغيل اليدوي عند غياب مصدر كهربائي للشتر.
	
	
	
	

	32
	تأسيس نقاط الدرج
	وجود إنارة في قوائم الدرج أو نقاط جدارية جانبية مؤسسة في العظم.
	H
	
	
	

	33
	استدراك التأسيس
	إذا غابت الإنارة المؤسسة، يمكن إضافتها أثناء التشطيب بتمديد لي كهرباء.
	H
	
	
	

	34
	وجود تأسيس التأريض
	التحقق من وجود التأريض المنفذ في العظم.
	H
	
	
	

	35
	تمديد أشرطة النحاس
	عند طلب مانع صواعق، تمد أشرطته النحاسية مع استشارة المهندس المشرف.
	H
	
	
	

	36
	وجود فتحات الشفط
	التحقق من فتحات التهوية والشفط المؤسسة بالحمامات والمطابخ، بجرابات أو مواسير 4 بوصة.
	H
	
	
	

	37
	استكمال التأسيس الناقص
	إذا لم تنفذ الفتحات في العظم، تؤسس في البلوك مع مراعاة ارتفاع السقف.
	H
	
	
	

	38
	تفضيل مخارج السقف
	يفضل جعل الفتحات بالسقف قدر الإمكان لحمام أو مطبخ ملحق السطح أو الارتداد الأرضي.
	
	
	
	

	39
	منع المزج قبل العلب
	لا يدمج نظام الليات بنظام المواسير إلا بعد العلب.
	H
	
	
	

	40
	استقامة العلب
	وزن العلب بالميزان والتأكد من استقامتها قبل تثبيتها بالمونة الأسمنتية.
	W
	
	
	

	41
	توفير القسامات
	شراء وتركيب صناديق التجميع لاستيعاب الأسلاك بداخلها.
	
	
	
	

	42
	اكتمال تركيب العلب
	اكتمال تركيب علب المفاتيح والمآخذ والقسامات واللوحات قبل الإذن باللياسة.
	H
	
	
	

	43
	تثبيت مواسير الجدران
	اكتمال تمديدات الجدران وتثبيتها بالمونة في مواضع متفرقة.
	H
	
	
	

	44
	تثبيت تمديدات الأسقف
	تثبيت تمديدات الأسقف بالكليبسات.
	H
	
	
	

	45
	تفضيل السحب بعد اللياسة
	يفضل تأجيل السحب إلى ما بعد اللياسة، ويجوز تقديمه عند خشية الكهربائي انسداد المواسير مع استشارة المهندس.
	
	
	
	

	46
	التأسيس المعلق
	يوصى بتعليق المواسير والعلب والقسامات تحت السقف الخرساني لتسهيل الصيانة والتعديل والإضافات.
	
	
	
	

	47
	حصر أطوال الكيابل
	حصر وقياس أطوال جميع كيابل وأسلاك الكهرباء والكاميرات والأمن والصوتيات وغيرها قبل طلبها.
	
	
	
	

	48
	استثناء أسلاك الأرضيات
	تأجيل طلب أسلاك التمديدات الأرضية إلى ما بعد اللياسة.
	
	
	
	

	49
	مطابقة الكميات
	مطابقة عدد المواد المستلمة للطلبية.
	
	
	
	

	50
	مطابقة المواصفات
	مطابقة مواصفات المواد المستلمة للطلبية.
	
	
	
	

	51
	توصيل الليات النازلة
	إيصال الليات من الأسقف إلى العلب ونقاط الإضاءة الجدارية وإنارة اللوحات.
	H
	
	
	

	52
	تربيط الليات
	تثبيت الليات بسلك تربيط.
	H
	
	
	

	53
	تثبيت موضعي بالمونة
	تثبيت الليات بخلطة أسمنتية على مسافات كافية دون إغلاق كامل المجرى.
	H
	
	
	

	54
	نطاق السحب المبكر
	عند السحب قبل اللياسة، يقتصر على تمديدات الجدران والأسقف، مع إمكان التقديم خشية الانسداد.
	H
	
	
	

	55
	تغذية الغسالات
	ربط مخارج الغسالات مباشرة باللوحة الرئيسية.
	H
	
	
	

	56
	تغذية السخانات
	ربط مخارج السخانات مباشرة باللوحة الرئيسية.
	H
	
	
	

	57
	تغذية التكييف
	ربط مخارج التكييف مباشرة باللوحة الرئيسية.
	H
	
	
	

	58
	موعد تنفيذ الأرضيات
	تأجيل تنفيذ التمديدات الأرضية حتى ما بعد اللياسة.
	
	
	
	

	59
	حماية التمديدات
	عند تنفيذها بعد اللياسة، حمايتها بخلطة أسمنتية من الصدمات وحركة السقالات.
	H
	
	
	

	60
	حفظ الكيابل والأسلاك
	تخزينها بمستودع محكم الإغلاق أو غرفة الحارس لتجنب التلف والفقد.
	
	
	
	

	61
	ترتيب داخل العلب
	بعد السحب، تجمع الأسلاك وترتب داخل اللوحات والعلب.
	
	
	
	

	62
	تغطية العلب واللوحات
	إغلاق العلب واللوحات بكراتين حماية بلاستيكية من نوع كرتينال.
	H
	
	
	

	63
	مسارات كيابل السطح
	سحب أسلاك الستلايت وكيبل المصعد وجميع تمديدات السطح عبر الجرابات المخصصة حتى السطح.
	H
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: تأسيسات التكييف
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F03 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	مطابقة مواقع الصرف
	تمديد مواسير الصرف وفقا لمواضع الوحدات بمخططات التكييف المعتمدة.
	H
	
	
	

	2
	ارتفاع مواسير الصرف
	رفع المواسير عن الأرض بمقدار 5 سم لتحقيق متطلبات الميول.
	H
	
	
	

	3
	توصيل علبة التجميع
	في نظام الاسبلت الجداري، إيصال ماسورة الصرف إلى علبة التجميع التي تحجبها الوحدة بعد تركيبها.
	H
	
	
	

	4
	مسار النحاس إلى السطح
	سحب النحاس داخل جرابات الجدران بين الوحدة الداخلية وموقع الوحدة الخارجية على السطح.
	H
	
	
	

	5
	إغلاق نهايات النحاس
	تركيب طبات لإغلاق نهايات مواسير النحاس.
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: تأسيسات السباكة والصرف
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F04 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	مطابقة المخططات الصحية
	تطابق المخططات الصحية مع تصميم دورات المياه الداخلي
	W
	
	
	

	2
	مطابقة أبعاد المباني
	تتوافق مقاسات المخططات وأبعادها مع مباني البلوك المنفذة
	W
	
	
	

	3
	نقاط كهرباء المعدات
	توفير نقاط كهرباء لمعدات الغسيل والتجفيف والكوي المحددة
	
	
	
	

	4
	تغذية مياه المعدات
	توفير نقاط مياه باردة أو حارة وفق توصية شركة المعدات
	
	
	
	

	5
	صرف المعدات
	توفير نقاط الصرف والصفايات اللازمة للمعدات
	
	
	
	

	6
	تهوية المعدات
	توفير فتحة تهوية للخارج للمعدات التي تتطلبها، إضافة إلى مراوح الشفط السقفية
	
	
	
	

	7
	تكييف غرفة الغسيل
	تزويد الغرفة بجهاز تكييف
	
	
	
	

	8
	تأسيس معدات البخار
	تحديد مسار أنابيب البخار وموقع مولد البخار بالسطح عند استخدام معدات تعمل بالبخار بدلاً من المياه
	
	
	
	

	9
	مرجع منسوب التشطيب
	اعتماد نقاط الشرب الخاصة بالمساح طبقاً للمخططات، أو تحديد المنسوب بالتنسيق مع المبلط لضبط ارتفاع الكرسي
	W
	
	
	

	10
	مسار قص البلوك
	تنفيذ القص بالصاروخ على العلامات المحددة
	
	
	
	

	11
	عرض مجرى المواسير
	حصر العرض بما يلائم قطر الماسورة دون توسع يضعف تماسك البلوك
	
	
	
	

	12
	عمق مجرى المواسير
	يتسع العمق لقطر الماسورة مع زيادة لازمة للياسة
	
	
	
	

	13
	سلامة الأعمدة والجسور
	عدم تكسير الأعمدة أو الجسور، وتمرير التغذية معلقة أو أرضياً بجوار الأعمدة
	H
	
	
	

	14
	استلام قطع السباكة
	استلام المواسير والأكواع والقسامات والجلب وفق الحصر السابق للسباك
	
	
	
	

	15
	ترتيب مخزون السباكة
	حفظ القطع بالمستودع بطريقة سليمة ومرتبة تتيح الرجوع إليها بسهولة
	
	
	
	

	16
	إخفاء مواقع المحابس
	اختيار موقع غير ظاهر، خلف الباب أو أسفل المغسلة أو فوق السقف المستعار
	
	
	
	

	17
	قص المواسير
	استخدام مقص مخصص لقص المواسير
	
	
	
	

	18
	وصل المواسير الحرارية
	تنفيذ الوصلات باستخدام ماكينة الكبس الحراري
	W
	
	
	

	19
	تثبيت المواسير الجدارية
	تثبيت المواسير داخل الجدران بسلك تربيط
	
	
	
	

	20
	دوائر السخان المركزي
	تمديد خطوط البارد والحار والراجع بالجدران والأرضيات إن وجدت والأسقف لدورات المياه والمطابخ عند استخدام سخان مركزي
	H
	
	
	

	21
	دوائر السخان العادي
	تمديد خطي الحار والبارد بدورات المياه والمطابخ عند استخدام سخان عادي
	H
	
	
	

	22
	تغذية المغسلة المركزية
	توصيل الحار والبارد والراجع للمغاسل عند استخدام سخان مركزي
	H
	
	
	

	23
	تغذية المغسلة العادية
	توصيل الحار والبارد للمغاسل عند استخدام سخان عادي
	H
	
	
	

	24
	رفع تغذية السخان
	رفع مواسير تغذية السخان العادي إلى موقع تركيبه
	
	
	
	

	25
	تأسيس الخلاطات المخفية
	تركيب تغذية الشاور والشطاف وسائر نقاط الخلاطات المخفية
	H
	
	
	

	26
	عدد محابس المركزي
	تركيب 3 محابس في حالة السخان المركزي
	
	
	
	

	27
	عدد محابس العادي
	تركيب 1 محبس في حالة السخان العادي
	
	
	
	

	28
	إغلاق مخارج الاختبار
	تركيب السدات قبل إجراء اختبار ضغط المواسير
	
	
	
	

	29
	ربط الحار والبارد
	وصل خطي الحار والبارد بلي مجدول للتحضير لاختبار الضغط
	
	
	
	

	30
	منسوب مسامير الكرسي
	المسافة من التشطيب إلى مسامير التعليق من 33 إلى 35 سنتيمتر، أو حسب كتالوج الشركة المصنعة للكرسي
	W
	
	
	

	31
	توصيل صندوق الطرد
	توصيل تغذية الصندوق دون ربطها بالكرسي لإتاحة تعديل ارتفاعه تبعاً لمنسوب التشطيب النهائي
	H
	
	
	

	32
	فحص تأسيسات العظم
	التركيب المباشر للسيفون المخفي على الصرف مشروط بسلامة تأسيس صرف الكرسي والصفاية من مرحلة العظم
	W
	
	
	

	33
	تعديل الصرف غير السليم
	عند عدم سلامة التأسيس، تنفيذ فتحات صرف الكرسي والصفاية لنظام صرف معلق أسفل الأسقف
	H
	
	
	

	34
	موقع صفاية الشطاف
	وضع الصفاية أسفل الشطاف
	
	
	
	

	35
	تخريم الصرف بالكور
	تنفيذ التخريم بماكينة كور بعد التنسيق مع المهندس الإنشائي
	H
	
	
	

	36
	ضغط شبكة التغذية
	اختبار تمديدات دورات المياه والمطابخ بضغط من 10 إلى 15 بار باستخدام ماكينة اختبار وساعة على أحد أنابيب التغذية
	H
	
	
	

	37
	تقرير اختبار الضغط
	استلام تقرير اختبار مواسير التغذية
	H
	
	
	

	38
	ارتفاع كوع الهراب
	تركيب الكوع السفلي بارتفاع من 4 إلى 5 سنتيمتر لخدمة العزل المائي بعد نجاح اختبار الضغط
	H
	
	
	

	39
	تثبيت المواسير بالمونة
	تثبيت المواسير بخلطة إسمنتية بعد نجاح الاختبار واستكمال التغطية في مرحلة اللياسة
	H
	
	
	

	40
	مباني السيفون المخفي
	تنفيذ جدار بلوك إضافي حول سيفون الكرسي المعلق
	H
	
	
	

	41
	توقيت فاصل البلوك
	بناء فاصل البلوك بين الشاور والكرسي خلال مرحلة التأسيس
	
	
	
	

	42
	توقيت فاصل السكريت
	تأجيل الفاصل الزجاجي السكريت إلى ما بعد البلاط
	
	
	
	

	43
	موقع التغذية فوق العزل
	تنفيذ مواسير التغذية الحرارية فوق العزل المائي للسطح بالتنسيق مع مقاول العزل
	W
	
	
	

	44
	استكمال البطارية
	استكمال تركيب شبكة المياه المسماة البطارية
	
	
	
	

	45
	العزل الحراري الإضافي
	يفضل تغليف مواسير التغذية فوق العزل المائي بجرابات عازلة حرارياً مثبتة بشريط لاصق
	
	
	
	

	46
	كوع الرائحة
	تركيب كوع رائحة للصفايات عند اعتماد نظام الماسورة الواحدة لتجنب الروائح
	H
	
	
	

	47
	مباعدة خطوط الصرف
	الالتزام بالحد الأدنى للمباعدة في نظام الماسورتين، دون تحديد قيمة رقمية بالمصدر
	
	
	
	

	48
	قطر عمود العمل
	قطر ماسورة الصرف الثقيل 4 بوصة
	H
	
	
	

	49
	قطر عمود الصرف
	قطر ماسورة الصرف الخفيف 3 بوصة
	H
	
	
	

	50
	ربط التهوية
	ربط ماسورة التهوية بعمود العمل
	H
	
	
	

	51
	قطر ماسورة التهوية
	قطر ماسورة التهوية 3 بوصة
	H
	
	
	

	52
	استقلال صرف المطر
	فصل ماسورة صرف المطر عن بقية المواسير
	H
	
	
	

	53
	قطر صرف المطر
	قطر ماسورة صرف المطر 4 بوصة
	H
	
	
	

	54
	موقع صفاية المطبخ
	تأسيس الصفاية أقرب ما يمكن للمغسلة يمين الواقف أمامها أو يساره
	
	
	
	

	55
	قطر صرف الكرسي
	قطر الصرف الأفقي للكرسي داخل دورات المياه 4 بوصة
	H
	
	
	

	56
	قطر صرف الصفاية
	قطر الصرف الأفقي للصفاية داخل دورات المياه والمطابخ 4 بوصة
	H
	
	
	

	57
	قطر صرف المغسلة
	قطر الصرف الأفقي للمغسلة 2 بوصة
	H
	
	
	

	58
	قطر خط الحوش
	قطر خط الصرف الأفقي بالحوش والارتدادات 6 بوصة
	H
	
	
	

	59
	مباعدة الصرف الخارجي
	مراعاة الحد الأدنى للمباعدة.
	
	
	
	

	60
	تركيب الجاليتراب
	في الأنظمة التي تستخدمه، ربط الصرف الرأسي بالأفقي عبر الجاليتراب قبل خط 6 بوصة
	H
	
	
	

	61
	طبة تسليك الحوش
	إدراج طبة تسليك ضمن الصرف الأفقي بالحوش عند استخدام النظام الأمريكي كبديل لغرف التفتيش التقليدية
	
	
	
	

	62
	مصيدة صرف المطبخ
	عند اشتراطها بالمواصفات أو المخططات، تركيب المصيدة على الصرف الخفيف الخارج من المطبخ قبل دخوله خط 6 بوصة
	H
	
	
	

	63
	عدد الردادات
	تركيب 2 رداد
	H
	
	
	

	64
	رداد البيارة
	وضع رداد قبل دخول البيارة
	H
	
	
	

	65
	رداد الصرف العمومي
	وضع رداد قبل غرفة تفتيش الصرف العمومي
	H
	
	
	

	66
	موقع غرفة الردادات
	إنشاء غرفة بلوك تحتوي الردادات على الرصيف الخارجي بين البيارة والمجاري العامة
	W
	
	
	

	67
	غطاء غرفة الردادات
	غطاء من الحديد الزهر بمقاس 60×60 سم
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: الأبواب الحديد والحلوق الحديدية (مرحلة التأسيس)
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F05 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	مطابقة نوع الحلق
	توريد الحلوق مجلفنة عندما تنص مواصفات المشروع على ذلك، ويجوز الصاج الأسود بشرط معالجته بالبريمر وفق الحالة الواردة بالمصدر
	W
	
	
	

	2
	سماكة صاج الحلق
	سماكة صاج حلق الباب الرئيسي 2 ملي
	
	
	
	

	3
	مجرى مانع الغبار
	تزويد الحلق بمجرى للمطاط المانع للغبار
	
	
	
	

	4
	عرض حلق الباب
	يساوي العرض المسافة بين بؤجتي اللياسة الداخلية والخارجية
	W
	
	
	

	5
	دعامة الحلق السفلية
	تثبيت أو لحام حديدة مؤقتة بأسفل الحلق قبل التوريد للحفاظ على مقاسه السفلي
	
	
	
	

	6
	توقيت تركيب الحلوق
	يوصى بتركيب الحلوق بعد انتهاء الطرطشة
	
	
	
	

	7
	تغليف الحلوق المبكرة
	تغليف الحلوق بأكياس النايلون إذا ركبت قبل الطرطشة
	
	
	
	

	8
	قطاع حلق السور
	استخدام قطاع U لحلوق بوابات الأسوار
	
	
	
	

	9
	سماكة حلق السور
	سماكة القطاع من 5 إلى 8 مليمتر
	
	
	
	

	10
	عرض حلق السور
	اختيار عرض 7 أو 10 أو 20 سنتيمتر بحسب سماكة درفة الباب
	
	
	
	

	11
	تثبيت الكانات بالخرسانة
	تثبيت صفائح الحلق بالمسامير في الصبة الخرسانية
	H
	
	
	

	12
	عدد كانات الحلق
	عدد الكانات لا يقل عن 3 بكل جانب
	H
	
	
	

	13
	تغطية مسامير الفيشر
	عند اختيار التثبيت بمسامير الفيشر، إخفاء مواضعها بطبات بلاستيكية بلون دهان الباب
	
	
	
	

	14
	لحام قطاع السور
	كشف حديد الأكتاف الخرسانية المحيطة بقطاع U ولحام الحلق به مباشرة.
	H
	
	
	

	15
	عدد بليتات اللحام
	عدد بليتات اللحام لا يقل عن 3 بكل جانب
	H
	
	
	

	16
	فتحة أسلاك التحكم
	عند اشتراط نظام أمني للأبواب الحديدية، توفير فتحة أعلى الحلق أو في أحد جانبيه لأسلاك جهاز الفتح والإغلاق
	H
	
	
	

	17
	إخفاء سلك التحكم
	يفضل إمرار السلك داخل مجرى الحلق لإخفائه
	H
	
	
	

	18
	إغلاق جوانب الحلق
	إغلاق جانبي الحلق من الداخل والخارج قبل الصب
	W
	
	
	

	19
	لدونة خلطة الملء
	استخدام خلطة لدنة تصل إلى كامل الحلق دون تعشيش
	W
	
	
	

	20
	سلامة ملء الحلق
	عدم ظهور صوت تطبيل يدل على التعشيش داخل الحلق
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: صبة أرضيات الفناء الخارجي
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F06 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	دك الدفان
	دك الدفان جيداً بالرصاصة مع رشه بالماء
	W
	
	
	

	2
	حفر مسارات الخدمات
	تنفيذ الحفر اللازم للصرف الخارجي والكيابل
	
	
	
	

	3
	فرشة مواسير الصرف
	إسناد مواسير الصرف الخارجي على رمل ناعم
	H
	
	
	

	4
	ميل مواسير الصرف
	تنفيذ الميل المطلوب للصرف، دون قيمة عددية محددة بالمصدر
	H
	
	
	

	5
	اختبارات مواسير الصرف
	إجراء الاختبارات اللازمة للمواسير قبل الدفان.
	H
	
	
	

	6
	ردم المواسير بالرمل
	تغطية تمديدات الصرف الخارجي برمل ناعم مع الغمر بالماء
	W
	
	
	

	7
	سحب كيابل التغذية
	سحب الكيابل من الطبلون داخل المبنى إلى القاطع الخارجي على السور
	H
	
	
	

	8
	مواقع الزراعة والممرات
	تخطيط أماكن الزراعة والممرات قبل الصب
	W
	
	
	

	9
	منسوب الصب والتشطيب
	تحديد منسوبي الصب والتشطيب بواسطة المساح
	W
	
	
	

	10
	رش محيط المبنى
	رش مبيد النمل الأبيض حول محيط الفيلا والأسوار
	H
	
	
	

	11
	سماكة النايلون
	تركيب نايلون بسماكة لا تقل عن 350 ميكرون
	H
	
	
	

	12
	رفع شبك الحديد
	تركيب شبك الحديد ورفعه ببسكوت إسمنتي
	H
	
	
	

	13
	جسور محيط الأحواض
	تنفيذ جسور ساقطة بعمق 40 سم حول محيط أحواض الزراعة
	H
	
	
	

	14
	تفريغ مجاري السيل
	ترك أماكن قريلات صرف البوابات مفرغة قبل الصب
	H
	
	
	

	15
	رش خرسانة الأرضيات
	رش الخرسانة بالماء لمدة 1 أسبوع بعد الصب
	
	
	
	

	16
	غلاف الإنارة العميقة
	تركيب جرم السبوت الأرضي قبل الصب إذا تجاوز عمقه سماكة تشطيب الأرضيات
	H
	
	
	

	17
	توقيت الإنارة القصيرة
	تأجيل تركيب السبوت ذي الارتفاع البسيط إلى مرحلة تشطيب الأرضيات
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: أعمال اللياسة
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F07 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	نظافة الخرسانة والأسقف
	إزالة بقايا النجارة والأخشاب والأتربة والمخلفات العالقة
	W
	
	
	

	2
	قص المرابط الحديدية
	قص المرابط الحديدية قبل بدء اللياسة
	W
	
	
	

	3
	كشف بروزات العظم
	فحص استقامة واستواء الخرسانة والبلوك بخيوط مشدودة ونحت البروزات المكتشفة خلال التهيئة
	W
	
	
	

	4
	تخشين سطح البليود
	تخشين الخرسانة الملساء المصبوبة بالبليود قبل لياستها بالتنقير بدريل مطرقة ذي رأس حاد أو بقذف الرمل الخشن
	H
	
	
	

	5
	استثناء خرسانة اللتزانة
	لا يلزم تخشين العناصر المصبوبة بألواح اللتزانة.
	
	
	
	

	6
	معالجة التعشيش الظاهر
	معالجة التعشيش بالمواد المخصصة لإصلاحه
	H
	
	
	

	7
	استقامة فواصل التمدد
	الفواصل مستقيمة ومستمرة
	W
	
	
	

	8
	نظافة فواصل التمدد
	خلو الفواصل من المونة الإسمنتية
	W
	
	
	

	9
	إغلاق مجاري الخدمات
	ملء فتحات تأسيس الكهرباء والسباكة بخلطة إسمنتية
	H
	
	
	

	10
	إغلاق فراغ أعلى البلوك
	إغلاق الفراغات بين البلوك وجسور السقف
	H
	
	
	

	11
	ملء فراغ الصرف الكبير
	يفضل الصب حول مواسير الصرف عند كبر الفراغ المحيط بها
	H
	
	
	

	12
	شبك العمود والبلوك
	تركيب شبك لياسة مجلفن رأسياً عند التقاء الأعمدة بالبلوك
	H
	
	
	

	13
	شبك الكمرة والبلوك
	تركيب شبك مجلفن أفقياً عند التقاء الكمر بالبلوك إذا بني البلوك بعد صب السقف
	H
	
	
	

	14
	عرض شبك الالتقاء
	عرض الشبك من 15 إلى 20 سم
	H
	
	
	

	15
	تغطية المجاري الواسعة
	تركيب شبك رأسي أو أفقي حول التمديدات الصحية أو الكهربائية إذا تجاوز عرض الفراغ 10 سنتيمتر
	H
	
	
	

	16
	امتداد شبك المجاري
	يغطي الشبك ما لا يقل عن 5 سنتيمتر على كل جانب من الفراغ
	H
	
	
	

	17
	معالجة المجاري الضيقة
	للفراغ الأقل من 10 سنتيمتر، يكتفى بالخلطة ولا يلزم شبك، مع تحديد حكم العرض المساوي 10 سنتيمتر.
	H
	
	
	

	18
	زاوية البلوك والعمود
	تركيب زاوية مجلفنة داخلية عند تعامد جدار البلوك مع العمود
	H
	
	
	

	19
	زاوية جداري البلوك
	تركيب زاوية داخلية مجلفنة عند التقاء جدارين دون ربط كاف بعاشق ومعشوق
	H
	
	
	

	20
	استثناء الربط المتكامل
	لا تلزم الزاوية عند توفر ربط كاف بعاشق ومعشوق على كامل الارتفاع
	
	
	
	

	21
	ربط لياسة السقف والجدار
	عند لياسة سقف خرساني لعدم وجود سقف مستعار، تركيب الزاوية عند التقاء الجدار بالسقف لربط اللياستين
	H
	
	
	

	22
	نوع مثبتات الشبك
	استخدام خوابير أو مسامير فولاذية عادية أو مربعة مع وردة مجلفنة أو ما يماثلها
	
	
	
	

	23
	توزيع الشبك بين السطحين
	تثبيت الشبك جيداً من الجهتين، نصفه على الخرسانة ونصفه على المباني
	H
	
	
	

	24
	تباعد مسامير الشبك
	المسافات بين المسامير لا تتجاوز 20 سم مع توزيعها بالتخالف
	H
	
	
	

	25
	أداة تثبيت المسامير
	يفضل استخدام مسدس الطلقات الميكانيكي لتثبيت مسامير الشبك
	
	
	
	

	26
	تثبيت بديل الفايبر
	عند استبدال الشبك المجلفن بالفايبر، استخدام نوع عالي الجودة وتثبيته بخلطة اللياسة دون مسامير
	H
	
	
	

	27
	ترطيب أسطح الطرطشة
	رش الجدران والأسقف المراد طرطشتها بالماء بكثافة قبل التنفيذ
	W
	
	
	

	28
	قوام مونة الطرطشة
	قوام المونة شبه سائل ومتماسك
	
	
	
	

	29
	طريقة قذف الطرطشة
	قذف المونة بماكينة آلية أو مسدس هواء مضغوط أو يدوياً بالمسطرين
	
	
	
	

	30
	خشونة سطح الطرطشة
	سطح خشن ومدبب يحقق تماسك طبقة اللياسة التالية
	H
	
	
	

	31
	ملء الشبك بالطرطشة
	امتلاء الشبك المعدني بالطرطشة لتجنب التطبيل عنده
	H
	
	
	

	32
	سماكة الطرطشة
	لا تقل السماكة عن 5 مليمتر
	H
	
	
	

	33
	تجانس تغطية الطرطشة
	تغطية متجانسة لكل الأسطح مع اختفاء لون البلوك
	H
	
	
	

	34
	رش الطرطشة شتاء
	رش كثيف بماء عذب لمدة 3 أيام بمعدل 2 مرة يومياً في الشتاء
	
	
	
	

	35
	رش الطرطشة صيفا
	رش كثيف بماء عذب لمدة 5 أيام بمعدل 2 مرة يومياً في الصيف
	
	
	
	

	36
	المسافة بين البؤج
	لا تتجاوز المسافات بين البؤج 2 متر
	
	
	
	

	37
	منسوب البؤج السفلية
	البؤج على ارتفاع 0,5 متر فوق سطح الأرض
	
	
	
	

	38
	موضع البؤج العلوية
	تكون البؤج أسفل السقف بحوالي 0,5 متر
	
	
	
	

	39
	حماية الأركان الظاهرة
	تركيب زوايا خارجية مجلفنة عند حواف الأعمدة والأكتاف الظاهرة المعرضة للضرب والاحتكاك لضبط الاستقامة
	H
	
	
	

	40
	زوايا الفراغات
	بعد البؤج، تكون زوايا الغرف والصالات والممرات ودورات المياه والمطابخ 90 درجة
	H
	
	
	

	41
	تساوي الأقطار
	تساوي أقطار الفراغ بعد تنفيذ البؤج
	H
	
	
	

	42
	تساوي الأضلاع المتقابلة
	كل ضلعين متقابلين متساويان في الطول
	H
	
	
	

	43
	رأسية البؤج والزوايا
	التحقق من الاستواء الرأسي بالقدة وميزان الماء
	H
	
	
	

	44
	أفقية البؤج والزوايا
	التحقق من الاستواء الأفقي بالقدة والخيط
	H
	
	
	

	45
	استكمال الحلوق الحديدية
	اكتمال تركيب حلوق الأبواب الحديد الداخلية والخارجية
	H
	
	
	

	46
	ملء تجويف الحلوق
	صب خلطة إسمنتية لدنة داخل الحلوق الحديدية
	H
	
	
	

	47
	مطابقة عرض الحلق
	يساوي عرض الحلق عرض الجدار مع سماكتي البؤج داخلياً وخارجياً
	H
	
	
	

	48
	اكتمال الكهرباء والأنظمة
	اكتمال تأسيس الكهرباء والأنظمة الأمنية بما يشمل المواسير والعلب والطبالين
	H
	
	
	

	49
	تغطية تأسيس الكهرباء والأنظمة
	استكمال تغطية تأسيسات الكهرباء والأنظمة الأمنية قبل اللياسة
	H
	
	
	

	50
	بروز العلب والمفاتيح
	يفضل مساواة بروز علب الأفياش والمفاتيح بسماكة البؤج
	W
	
	
	

	51
	اكتمال تأسيس السباكة
	اكتمال التأسيس قبل تغطيته باللياسة
	H
	
	
	

	52
	اختبار تغذية المياه
	اختبار مواسير التغذية بجهاز ضغط الماء قبل اللياسة
	H
	
	
	

	53
	اختبار مواسير الصرف
	اختبار الصرف بملء المواسير بالماء وسد نهاياتها بالطبات قبل اللياسة
	H
	
	
	

	54
	اكتمال صرف التكييف
	استكمال تمديد مواسير صرف التكييف داخل الجدران
	H
	
	
	

	55
	غسل الأسطح قبل الملء
	رش الجدران والأسقف بماء عذب بكثافة قبل الملء واللياسة لإزالة غبار الطرطشة ومنع سحب ماء المونة
	W
	
	
	

	56
	حجم دفعة الخلط
	خلط المونة الإسمنتية بكميات قليلة
	
	
	
	

	57
	عمر المونة المستخدمة
	عدم استخدام المونة إذا مضى عليها أكثر من 2 ساعة
	
	
	
	

	58
	منع إعادة تنشيط المونة
	عدم إضافة ماء أو إسمنت للمونة المتجاوزة 2 ساعة لإعادة خلطها
	
	
	
	

	59
	قوة قذف المونة
	قذف المونة بقوة باستخدام المسطرين
	
	
	
	

	60
	استبعاد المونة المتساقطة
	عدم إعادة استخدام الخلطة الساقطة أثناء القذف
	
	
	
	

	61
	تعدد طبقات الملء
	تنفيذ الملء على طبقات إذا زادت سماكة البؤج عن 2,5 سنتيمتر
	W
	
	
	

	62
	سماكة طبقة التلبيش
	لا تزيد سماكة كل طبقة عن 2,5 سنتيمتر
	W
	
	
	

	63
	الفاصل بين طبقتي التلبيش
	تنفيذ الطبقة الثانية بعد مرور 24 ساعة من الأولى
	W
	
	
	

	64
	تهيئة طبقة التلبيش الأولى
	في الحالات الخاصة المحددة بمواصفات المشروع، تخشين الطبقة الأولى وتنفيذ طرطشة إضافية عليها
	H
	
	
	

	65
	ضبط وجه البطانة
	بعد ملء الجدار، تسوية وجه المونة بالقدة مع وجوه البؤج في أوتار أفقية ورأسية
	W
	
	
	

	66
	حركة القدة
	تحريك القدة يميناً ويساراً وصعوداً وهبوطاً وبحركة مروحية استناداً إلى الأوتار
	
	
	
	

	67
	إزالة شوائب الخلطة
	إزالة الشوائب والحصى والكتل الرملية من الخلطة
	
	
	
	

	68
	تماسك البطانة قبل الظهارة
	بدء الظهارة بعد تماسك البطانة وعدم سقوطها في حدود 60 إلى 120 دقيقة
	W
	
	
	

	69
	تنفيذ طبقة الظهارة
	تشكيل طبقة ناعمة بالمسطرين بعد تحقق تماسك البطانة
	
	
	
	

	70
	تماسك الظهارة والبطانة
	استكمال الظهارة لكامل الجدار والتحقق من تماسكها التام مع البطانة قبل التشطيب السطحي
	W
	
	
	

	71
	سطح حوائط الدهان
	تنعيم الحوائط المعدة للدهانات بجميع أنواعها بالمسطرين البلاستيكي
	
	
	
	

	72
	سطح حوائط البلاط
	تخشين الحوائط المعدة لتركيب البلاط بالغراء
	
	
	
	

	73
	ضبط البلاستر استوب
	عند اشتراط النعلة الغاطسة، شد خيط لتركيب زاوية الحديد المحددة لنهاية اللياسة السفلية بمستوى وجه الودع
	W
	
	
	

	74
	مستوى النعلة والغراء
	تساوي سماكة النعلة مع الغراء بمستوى اللياسة الواقعة أعلاها
	W
	
	
	

	75
	تربيع ما بعد البؤج
	فحص تربيع الغرف والزوايا والأركان بالزاوية الحديدية والقدة والخيوط المشدودة بعد البؤج
	H
	
	
	

	76
	تربيع ما بعد اللياسة
	فحص تربيع الغرف والزوايا والأركان بالزاوية الحديدية بعد اللياسة
	W
	
	
	

	77
	الاستلام اليومي
	يفضل الاستلام من المليس يومياً لمعالجة الأخطاء قبل جفاف الخلطة
	W
	
	
	

	78
	اتجاه ميل الجلسات
	ميل جلسات الشبابيك للخارج، ويجري التحقق بميزان الماء لمنع دخول المطر
	W
	
	
	

	79
	رأسية لياسة الجدران
	فحص الرأسية بالقدة وميزان الماء
	W
	
	
	

	80
	أفقية لياسة الجدران
	فحص الأفقية بالخيط والقدة
	W
	
	
	

	81
	خلو اللياسة من التطبيل
	غياب اختلاف الصوت الدال على التطبيل عند تمرير سيخ حديد على سطح اللياسة
	W
	
	
	

	82
	تهيئة الجبسية وشبكها
	تنفيذ التهيئة والشبك والبؤج بالمراحل نفسها الواردة للياسة الإسمنتية
	H
	
	
	

	83
	ترطيب بلوك الجبسية
	رش البلوك بالماء قبل التطبيق
	W
	
	
	

	84
	تباعد أوتار الجبسية
	تباعد الأوتار الرأسية لا يزيد عن 120 سم
	W
	
	
	

	85
	تطبيق اللياسة الجبسية
	تطبيق اللياسة يدوياً أو بالماكينة
	
	
	
	

	86
	تسوية اللياسة الجبسية
	درع اللياسة وتسويتها بالقدة بعد التطبيق
	
	
	
	

	87
	تنعيم الجبسية
	تنعيم السطح بالبروة بعد التسوية
	
	
	
	

	88
	تهيئة الجاهزة وشبكها
	تنفيذ التهيئة والشبك والبؤج بالمراحل نفسها الواردة للياسة الإسمنتية
	H
	
	
	

	89
	ترطيب بلوك الجاهزة
	رش البلوك بالماء قبل التطبيق
	W
	
	
	

	90
	تباعد أوتار الجاهزة
	تباعد الأوتار الرأسية لا يزيد عن 120 سم
	W
	
	
	

	91
	تطبيق اللياسة الجاهزة
	تطبيق اللياسة يدوياً أو بالماكينة
	
	
	
	

	92
	تسوية اللياسة الجاهزة
	درع اللياسة وتسويتها بالقدة بعد التطبيق
	
	
	
	

	93
	تنعيم الجاهزة
	تنعيم السطح بالبروة بعد التسوية
	
	
	
	

	94
	تحديد مساحات اللياسة
	تحديد مناطق اللياسة ومناطق الحجر أو غيره من التكسيات الميكانيكية قبل التنفيذ
	W
	
	
	

	95
	مساحات التكسية الكبيرة
	استبعاد لياسة المساحات الكبيرة المكسوة ميكانيكياً لتوفير الكلفة على المالك
	
	
	
	

	96
	مساحات التكسية الصغيرة
	يفضل لياسة المساحات الصغيرة أو التطعيمات التي ستكسى
	
	
	
	

	97
	اكتمال الحلوق الخارجية
	تركيب الحلوق الحديدية لأبواب المبنى الخارجية وأبواب الأسوار
	H
	
	
	

	98
	تأسيس إنارة الواجهات
	استكمال تأسيس الأباليك أو الإنارة المخفية أو السبوت الموجه عند وجودها
	H
	
	
	

	99
	تأسيس الأمن والإنتركوم
	استكمال تأسيس الكاميرات والأنظمة الأمنية والإنتركوم
	H
	
	
	

	100
	صناديق طبالين الأسوار
	تركيب الصناديق الخشبية الخاصة بطبالين الكهرباء بالأسوار واستكمال التأسيسات الأخرى
	H
	
	
	

	101
	أشرعة حماية الجيران
	ينصح بتركيب أشرعة لحماية واجهات مباني الجيران وارتداداتها
	
	
	
	

	102
	فحص العظم بالخيوط
	شد خيوط على الواجهة للتحقق من رأسية الجدران وأفقيتها وكشف البروزات والتجاويف
	W
	
	
	

	103
	معالجة بروزات الواجهة
	حف البروزات المكتشفة في أعمال العظم
	W
	
	
	

	104
	معالجة غطوسات الواجهة
	تلبيش التجاويف المكتشفة في أعمال العظم
	W
	
	
	

	105
	سد البلوك ومجاري السباكة
	إغلاق فتحات البلوك وفتحات مواسير السباكة، بالخرسانة عند كفاية العمق أو بخلطة إسمنتية
	H
	
	
	

	106
	تخشين خرسانة الواجهة
	تخشين الأسطح الخرسانية الناعمة بالرمالة
	H
	
	
	

	107
	غسل الواجهة
	غسل الواجهات بماء نقي
	W
	
	
	

	108
	تثبيت الشبك الخارجي
	تركيب الشبك بين الخرسانة والبلوك بمسامير مجلفنة متخالفة، مسمار كل 20 سم
	H
	
	
	

	109
	اتجاه تنفيذ الطرطشة
	بدء الطرطشة من ذروة السطح ثم النزول إلى أسفل
	
	
	
	

	110
	معالجة الطرطشة الخارجية
	رش الطرطشة بالماء لمدة 3 أيام
	
	
	
	

	111
	خيوط الودع الخارجية
	شد خيوط رأسية وأفقية لتركيب بؤج الواجهة
	W
	
	
	

	112
	زوايا الذراوي والأركان
	تركيب الزوايا الخارجية للذراوي، أي السترة، وللأركان في مستوى الودع
	H
	
	
	

	113
	اتجاه مراحل اللياسة الخارجية
	البدء بعناصر السطح والسترة ثم النزول إلى الواجهات ثم الأسوار
	
	
	
	

	114
	استكمال عناصر السطح
	شمول قواعد المكيفات والجسور المقلوبة وبيوت الخزانات وغرفة المصعد وغيرها من عناصر السطح ضمن اللياسة
	
	
	
	

	115
	ميل السترة للداخل
	توجيه ميل لياسة السترة إلى داخل السطح وليس إلى الخارج
	W
	
	
	

	116
	سماكة البطانة الخارجية
	تنفيذ البطانة وفق سماكة البؤج
	W
	
	
	

	117
	ظهارة واجهة البلاط
	تخشين الظهارة إذا كان تشطيب الواجهة بالبلاط
	
	
	
	

	118
	ظهارة واجهة الدهان
	تنعيم الظهارة إذا كان تشطيب الواجهة بالدهانات
	
	
	
	

	119
	رش اللياسة الخارجية شتاء
	رش اللياسة بالماء لمدة 3 أيام شتاءً
	
	
	
	

	120
	رش اللياسة الخارجية صيفا
	رش اللياسة بالماء لمدة 5 أيام صيفاً
	
	
	
	

	121
	حماية الجدار والعازل
	تجنب تكسير الجدار الخارجي لإخراج المخلفات، ويوصى باستخدام دكت من براميل الحديد أو الخشب عبر نافذة
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: الدكتات والوصلات والوحدات الداخلية للتكييف
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F08 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	فتحات الدكتات
	يفضل تجهيز فتحات أعلى الجدران أسفل الأسقف بمقاسات الدكتات خلال مرحلة العظم بعد اعتماد مخططات التكييف.
	
	
	
	

	2
	تحديد الفتحات المتأخرة
	عند تأخر المخططات إلى ما بعد اللياسة، تحدد شركة التكييف الفتحات بالطلاء قبل قصها بالصاروخ.
	W
	
	
	

	3
	تشطيب جوانب الفتحات
	تليس جوانب الفتحات، أو يركب إطار خشبي إذا اشترطته المواصفات.
	
	
	
	

	4
	ترقيم قطع الصاج
	تورد أجزاء الصاج إلى الموقع مرقمة.
	
	
	
	

	5
	سماكة صاج الدكتات
	تطابق السماكة المخططات والمواصفات وفق مقياس سماكينا ونظام التكييف المعتمد.
	W
	
	
	

	6
	ربط أجزاء الدكت
	تربط الأجزاء بشرائح التربيط.
	
	
	
	

	7
	إغلاق فراغات الوصلات
	تسد الفجوات بين الوصلات بالسيلنت، السيليكون.
	H
	
	
	

	8
	تغليف الدكتات
	تغطى الدكتات بالصوف الزجاجي ويشد الغلاف بشريط بلاستيكي.
	H
	
	
	

	9
	تعليق الوحدات الداخلية
	تعلق الوحدات بمسامير مسننة في السقف وزوايا يو شتيل من أسفل.
	H
	
	
	

	10
	موانع اهتزاز الوحدات
	تزود الوحدات الداخلية بموانع الاهتزاز.
	H
	
	
	

	11
	رفع الدكتات والوصلات
	تركب الدكتات المرفوعة مع وصلاتها.
	H
	
	
	

	12
	الدكت المرن
	يركب الدكت الدائري المرن ضمن الشبكة.
	
	
	
	

	13
	عزل البلنيوم بوكس
	يركب صندوق البلنيوم بعزل داخلي.
	H
	
	
	

	14
	مسار التكييف المركزي
	تمتد دكتات النظام المركزي عبر المناور إلى السطح.
	
	
	
	

	15
	تباعد الدفع والراجع
	عند تقابل قريلي الدفع والراجع، تترك بينهما مسافة كافية.
	
	
	
	

	16
	اتجاه الدفع بغرف النوم
	يوجه قريل الدفع بما يلائم موضع السرير ويتجنب إيذاء الشاغلين بالهواء المباشر.
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: العزل المائي والحراري والصوتي
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F09 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	اكتمال اللياسة
	لا يبدأ العزل قبل إكمال لياسة الواجهات الخارجية وجدران ملحق السطح والسترة بالكامل.
	H
	
	
	

	2
	إزالة مخلفات الخرسانة
	تزال بقايا الخرسانة والمونة الزائدة بالهلتي، ثم ينظف السطح بالهواء المضغوط.
	
	
	
	

	3
	تمديدات الكهرباء
	تستكمل مواسير الكهرباء الموجودة قبل العزل.
	H
	
	
	

	4
	أوتار الميول
	تنفذ أوتار مونة أسمنتية بميل من 0.5 إلى 1 سم لكل متر لضبط الخرسانة الرغوية.
	W
	
	
	

	5
	الخرسانة الرغوية
	تصب الخرسانة الرغوية بمتوسط سماكة 8 سم وبميل الأوتار، وكثافة من 450 إلى 600 كجم/م3.
	H
	
	
	

	6
	الزاوية الأسمنتية
	تشكل زاوية أسمنتية 5 × 5 سم حول محيط السطح وفتحات التكييف والجسور المقلوبة.
	H
	
	
	

	7
	معالجة الخرسانة الرغوية
	ترش الخرسانة الرغوية بالماء لمدة 3 أيام.
	
	
	
	

	8
	دهان البرايمر
	بعد الجفاف التام للخرسانة الرغوية، يدهن البرايمر السائل على ظهر الجسر المقلوب أسفل السترة وحول مخارج التغذية والصفايات وقواعد التكييف ونحاس المكيفات وأعمدة غرفة الخزان العلوي إن وجدت وسائر الجسور المقلوبة، حتى ارتفاع 20 سنتيمتر فوق الخرسانة الرغوية.
	H
	
	
	

	9
	تبطين المخارج والصفايات
	تركب اللفائف حول أسفل مواسير التغذية وحول الصفايات وداخلها بعمق لا يقل عن 5 سنتيمتر.
	H
	
	
	

	10
	تثبيت الممبرين
	تلصق لفائف بسماكة 4 ملليمتر باستخدام اللهب المباشر.
	H
	
	
	

	11
	التراكب الجانبي
	ينفذ تراكب جانبي للفات بمقدار 10 سنتيمتر.
	H
	
	
	

	12
	تراكب النهايات
	تتراكب نهايات اللفائف بمقدار 15 سنتيمتر.
	H
	
	
	

	13
	ارتفاع اللفائف
	ترتفع اللفائف على الجدران والجسور المقلوبة 5 سنتيمتر أعلى مثلث الزاوية الأسمنتية.
	H
	
	
	

	14
	اتجاه اللحامات
	توجه مناطق تراكب اللفائف مع حركة الماء نحو الصفايات.
	H
	
	
	

	15
	لحام داخل الصرف
	تقص مواسير الصرف ثم تلحم اللفائف داخلها بعمق 10 سم إلى أسفل.
	H
	
	
	

	16
	وزرات البيتومين
	تركب وزرات بيتومينية محببة بسماكة 6 ملم وارتفاع لا يقل عن 20 سم.
	H
	
	
	

	17
	تراكب الوزرات ولحامها
	ينفذ تراكب 5 سم وتلحم الوزرات باللهب بطبقة عزل الأرضية.
	H
	
	
	

	18
	الارتفاع فوق البلاط
	يعلو العزل مستوى البلاط بمقدار 8 سم.
	H
	
	
	

	19
	فحص أسفل السطح
	يفحص السطح من أسفل أثناء الاختبار، ويستعمل كشاف عند ضعف الإضاءة للتحقق من غياب التسرب.
	H
	
	
	

	20
	وصلات مواسير التغذية
	تعالج شركة العزل وتلحم نقاط اتصال مواسير التغذية بعزل أرضية السطح.
	H
	
	
	

	21
	مسار التغذية فوق العزل
	إذا لم تعلق التغذية تحت السقف، تمدد في هذه المرحلة فوق العزل المائي، من مخارج صبة الملحق أو السطح بزاوية 45 درجة إلى مجمع الشبكة.
	H
	
	
	

	22
	تثبيت مواسير التغذية
	تجمع المواسير وتثبت بقطع من اللفائف فوق لفائف الأرضية، ويفضل تغليفها مسبقاً بجرابات العازل الحراري الأسود المثبتة بالشريط اللاصق.
	H
	
	
	

	23
	حماية موضع السلم
	تحمى نقطة ارتكاز السلم المعدني أو الخشبي بقطعة لفائف أو خشب أو فوم.
	
	
	
	

	24
	إعادة اختبار الغمر
	يعاد غمر السطح وفق خطوات الاختبار السابق لفحص اتصال مواسير التغذية الحرارية بلفائف العزل.
	H
	
	
	

	25
	طبقة البولييثين
	بعد نجاح الاختبار وتفريغ الماء وجفافه، تركب لفائف بولييثين بسماكة لا تقل عن 150 ميكرون لحماية العزل المائي.
	H
	
	
	

	26
	اختيار العزل الحراري
	يركب صوف صخري بكثافة لا تقل عن 160 كجم/م3 أو بوليسترين مبثوق بكثافة لا تقل عن 32 كجم/م3.
	H
	
	
	

	27
	سماكة العزل الحراري
	سماكة ألواح كل بديل 10 سم، أو وفق اشتراطات رخصة البناء.
	H
	
	
	

	28
	تداخل ألواح العزل
	تركب الألواح بترتيب متداخل لزيادة ترابطها.
	
	
	
	

	29
	القص حول الصفايات
	يقص البوليسترين دائرياً حول الصفايات.
	
	
	
	

	30
	نسيج حماية العزل الحراري
	يفرش نسيج ألياف بوزن لا يقل عن 120 جم ويلصق بالغراء لحماية الألواح.
	H
	
	
	

	31
	تشطيب السطح غير المستخدم
	يجوز الاكتفاء ببحص 0.5 بوصة إذا كان السطح غير مستخدم نهائياً.
	
	
	
	

	32
	بحص السطح المستخدم
	عند استخدام السطح، يفرش بحص زيرو ثم تنفذ الصبة.
	
	
	
	

	33
	تركيب البورسلان
	يركب بورسلان السطح المستخدم بالغراء.
	
	
	
	

	34
	تركيب البلاط البلدي
	يركب البلاط البلدي بمونة أسمنتية بسماكة من 3 إلى 5 سم.
	
	
	
	

	35
	توزيع فواصل التمدد
	تنفذ فواصل التمدد كل 4 إلى 5 متر بعرض 2 سم.
	
	
	
	

	36
	قص ماسورة الصفاية
	تقص ماسورة الصفاية ذات قطر 4 بوصة خلال مرحلة العزل المائي.
	
	
	
	

	37
	تبطين ماسورة الصفاية
	تمد لفائف العزل إلى داخل الماسورة مسافة لا تقل عن 5 سم.
	H
	
	
	

	38
	قص العزل الحراري
	يشكل القطع حول الصفاية بشكل دائري.
	
	
	
	

	39
	البحص حول الصفاية
	يوزع المبلط بحصاً بقطر 0.75 بوصة حول فتحة الصفاية.
	
	
	
	

	40
	الجزء الأول للصفاية
	يركب الجزء الأول للصفاية بعد تجهيز محيطها.
	
	
	
	

	41
	الجزء الثاني للصفاية
	يركب الجزء الثاني بعد الجزء الأول.
	
	
	
	

	42
	تثبيت أطراف الصفاية
	تثبت الأطراف بالمونة الأسمنتية.
	
	
	
	

	43
	شبك الصفاية
	يركب الجزء الثالث، الشبك، بعد تثبيت الأطراف.
	
	
	
	

	44
	اكتمال التهيئة والخرسانة
	تطبق تهيئة العزل المشتركة وتستكمل الخرسانة الرغوية قبل بدء نظام البولي يورثين.
	H
	
	
	

	45
	تنظيف السطح
	يزال غبار السطح بالهواء المضغوط من الكمبرسور.
	
	
	
	

	46
	ضغط الرش
	تضبط عدادات الضغط على 2500 PSI.
	W
	
	
	

	47
	إغلاق الفتحات
	تملأ الفتحات والفراغات برش فوم البولي يورثين.
	
	
	
	

	48
	بدء الرش حول المخارج
	يبدأ الرش حول دكتات التكييف ومخارج التغذية والصفايات وسليفات التأسيس الظاهرة وسط السطح.
	
	
	
	

	49
	استكمال الرش
	يستكمل رش بقية السطح والنعلات بالطريقة نفسها.
	H
	
	
	

	50
	حماية الأكريليك
	تطلى الرغوة بطبقة الحماية الأكريليك البيضاء.
	
	
	
	

	51
	استكمال الخرسانة الرغوية
	يبدأ النظام بعد إكمال الخرسانة الرغوية.
	H
	
	
	

	52
	نسيج أسفل العزل
	يغطى كامل المسطح الأفقي فوق الخرسانة الرغوية بالجيوستكستال، مع لصق تراكباته بالغراء.
	
	
	
	

	53
	تراكب نسيج القاعدة
	لا يقل تراكب لفائف نسيج القاعدة عن 10 سم.
	H
	
	
	

	54
	فرد لفائف العزل
	تفرد لفائف PVC بطول السطح.
	
	
	
	

	55
	توازي اللفائف
	تمد اللفة التالية موازية للسابقة مع تراكب بينهما.
	
	
	
	

	56
	لحام التراكبات
	تلحم مناطق الاشتراك بين اللفائف المتجاورة بماكينة الكي.
	H
	
	
	

	57
	نعلات العزل
	تركب نعلات PVC بارتفاع 35 سنتيمتر مع تراكبها على لفائف السطح.
	
	
	
	

	58
	تثبيت الزاوية السفلية
	تثبت زاوية اتصال الجدار بالسطح بشريحة ألمنيوم ارتفاعها 3 سنتيمتر.
	
	
	
	

	59
	تثبيت أعلى النعلة
	يثبت أعلى النعلة بالبراغي وشريحة ألمنيوم ارتفاعها 6 سم، مع ملء الفراغ بالسيلنت.
	
	
	
	

	60
	تقوية الأركان
	تدعم الزوايا والأركان بقطع PVC.
	H
	
	
	

	61
	اختبارات العزل
	تفحص الوصلات بجهاز الضغط المخصص، ثم يجرى غمر تأكيدي بالماء لمدة لا تقل عن 48 ساعة مع مراقبة التسرب.
	H
	
	
	

	62
	حماية العزل المائي
	تركب فوق العزل المائي طبقة نايلون بقيمة من 250 إلى 300 ميكرون، وهي القيمة المصححة بالقراءة الثانية.
	H
	
	
	

	63
	طبقة العزل الحراري
	يوضع فوم البوليسترين بسماكة 5 سنتيمتر فوق النايلون.
	H
	
	
	

	64
	نسيج الحماية العلوي
	يثبت الجيوستكستال بالغراء، بوزن 120 جم/م2.
	
	
	
	

	65
	البلاط وفواصل التمدد
	تنفذ أعمال البلاط مع فواصل تمدد.
	
	
	
	

	66
	استكمال الخرسانة الرغوية
	يبدأ النظام بعد إكمال الخرسانة الرغوية.
	H
	
	
	

	67
	نسيج أسفل العزل
	يغطى كامل المسطح الأفقي فوق الخرسانة الرغوية بالجيوستكستال، مع لصق تراكباته بالغراء.
	
	
	
	

	68
	تراكب نسيج القاعدة
	لا يقل تراكب لفائف نسيج القاعدة عن 10 سم.
	H
	
	
	

	69
	فرد لفائف العزل
	تفرد لفائف EPDM بطول السطح.
	
	
	
	

	70
	إخراج الهواء المحتبس
	تمسح اللفة الأولى فوق المساحة المعزولة للتأكد من خلو أسفلها من احتباس الهواء.
	
	
	
	

	71
	برايمر نهاية اللفة
	تدهن منطقة اتصال نهاية اللفة باللفة التالية بالبرايمر الخاص.
	
	
	
	

	72
	الشريط ثنائي الوجه
	يوضع شريط لاصق ذو وجهين فوق البرايمر، وتنزع في هذه المرحلة حماية وجهه السفلي فقط للصقه باللفة الأولى.
	
	
	
	

	73
	ضغط تراكب اللفائف
	تعاد الطبقتان إلى التراكب وتضغطان بعجلة يدوية خاصة لضمان الالتصاق التام.
	H
	
	
	

	74
	تقوية الأركان
	تدعم الزوايا والأركان من أعلى بشريط EPDM لاصق ذي وجه واحد.
	
	
	
	

	75
	تثبيت نعلة EPDM
	تركب النعلة وإكسسواراتها، وتثبت من أعلى بالبراغي مع سد الفراغ بالسيلنت.
	H
	
	
	

	76
	اختبار غمر السطح
	يغمر السطح بالماء مدة لا تقل عن 48 ساعة وتراقب مواضع التسرب.
	H
	
	
	

	77
	حماية العزل المائي
	تركب فوق العزل المائي طبقة نايلون بقيمة من 250 إلى 300 ميكرون، وهي القيمة المصححة بالقراءة الثانية.
	H
	
	
	

	78
	طبقة العزل الحراري
	يوضع فوم البوليسترين بسماكة 5 سنتيمتر فوق النايلون.
	H
	
	
	

	79
	نسيج الحماية العلوي
	يثبت الجيوستكستال بالغراء، بوزن 120 جم/م2.
	
	
	
	

	80
	البلاط وفواصل التمدد
	تنفذ أعمال البلاط مع فواصل تمدد.
	
	
	
	

	81
	تنظيف الأرضية
	تكنس الأرضيات جيداً.
	
	
	
	

	82
	لياسة وزوايا الأرضية
	تليس الأرضية وتشكل زوايا مثلثة عند الجدران وحول تأسيس مواسير الصرف.
	H
	
	
	

	83
	معالجة اللياسة
	ترش اللياسة بالماء لمدة 3 أيام.
	
	
	
	

	84
	دهان الأساس
	تنفذ طبقة برايمر من القار السائل.
	
	
	
	

	85
	لفائف العزل
	تنفذ 2 طبقة لفائف بلحام وتراكب وتثبيت باللهب، مع منع ملامسة اللهب لمواسير السباكة.
	H
	
	
	

	86
	نعلات العزل
	تنفذ النعلات غائرة للداخل مع تراكب مناسب فوق عزل الأرضية.
	H
	
	
	

	87
	ارتفاع العزل
	يمتد العزل بما لا يقل عن 5 سم فوق منسوب التشطيب.
	H
	
	
	

	88
	عزل المواسير
	تغلف المنطقة المحيطة بمواسير السباكة وتعزل باللفائف.
	H
	
	
	

	89
	اختبار الأرضية
	تملأ الأرضية بالماء لمدة 48 ساعة ويراقب التسرب من أسفل.
	H
	
	
	

	90
	حماية بعد الاختبار
	بعد نجاح الاختبار تفرغ المياه وتغطى الأرضية بنسيج الألياف.
	
	
	
	

	91
	بدء البلاط
	يدخل الدفان ثم تبدأ مراحل البلاط.
	
	
	
	

	92
	تنظيف الأرضية
	تكنس الأرضية جيداً.
	
	
	
	

	93
	لياسة وزوايا الأرضية
	تليس الأرضية وتشكل زوايا مثلثة عند الجدران والأرضيات وحول مخارج الصرف.
	H
	
	
	

	94
	معالجة اللياسة
	ترش المياه لمدة 3 أيام.
	
	
	
	

	95
	خلط مادة العزل
	تخلط المادة جيداً داخل البراميل باستخدام الدريل.
	
	
	
	

	96
	الوجه الأول
	تبدأ النعلات ثم الأرضيات بالوجه الأول ويترك حتى الجفاف.
	
	
	
	

	97
	الوجه الثاني
	تنفذ الطبقة الثانية للنعلات والأرضيات في اليوم الثاني.
	H
	
	
	

	98
	معالجة مخارج المواسير
	تعالج مخارج الصرف والتغذية ضمن العزل.
	H
	
	
	

	99
	عزل منطقة العمل
	تغلق منطقة العزل بأشرطة تحذيرية ويمنع دخولها.
	
	
	
	

	100
	اختبار المياه
	تملأ الأرضية بالماء لمدة 48 ساعة ويراقب أي تسرب من أسفل.
	H
	
	
	

	101
	نسيج الحماية
	بعد نجاح الاختبار تفرغ المياه وتغطى الأرضية بنسيج الألياف.
	
	
	
	

	102
	الدفان والبلاط
	يدخل الدفان ثم تبدأ أعمال البلاط.
	
	
	
	

	103
	لياسة وزوايا التهيئة
	تنفذ اللياسة مع زوايا مثلثة حول المحيط ومواسير الصرف.
	H
	
	
	

	104
	معالجة اللياسة
	ترش اللياسة لمدة 3 أيام.
	
	
	
	

	105
	تنظيف السطح
	ينظف السطح بالفرشاة.
	
	
	
	

	106
	لحام اللفائف
	تمد اللفائف مع تراكب الوصلات، وتلحم PVC بالماكينة وتوصل EPDM بالغراء الخاص.
	H
	
	
	

	107
	نعلات اللفائف
	تغور النعلات تحت لياسة الجدران وتتراكب فوق عزل الأرضية.
	H
	
	
	

	108
	معالجة الالتقاءات
	تعالج الأركان والزوايا وحول مواسير التغذية والصرف.
	H
	
	
	

	109
	تثبيت الزوايا
	تثبت الزوايا بشريحة ألمنيوم مع السيلنت.
	H
	
	
	

	110
	اختبار الماء
	يجرى اختبار العزل بالماء قبل الحماية.
	H
	
	
	

	111
	نسيج الألياف
	يوضع نسيج الألياف بعد اختبار الماء.
	
	
	
	

	112
	الدفان والبلاط
	ينفذ الدفان ثم البلاط بعد طبقة النسيج.
	
	
	
	

	113
	خشونة السطح الخرساني
	تكون الأسطح والجدران الخرسانية خشنة ومسامها مفتوحة لتحقيق التصاق العزل.
	H
	
	
	

	114
	إزالة الأجزاء الحديدية
	ينحت حول الزراجين والمرابط والأسياخ والمفاتيح بعمق 2 سم، ثم تقص وتملأ المواضع بمواد معالجة التعشيش.
	H
	
	
	

	115
	إصلاح سطح الخرسانة
	تزال الخرسانة الضعيفة والتعشيش والنتوءات والزيادات حتى الوصول إلى الخرسانة الصلبة ثم تعالج بمواد العزل الأسمنتي.
	H
	
	
	

	116
	حقن الحالات العميقة
	قد يلزم حقن الخرسانة بمواد خاصة عند الشروخ أو التعشيش العميق أو الحالات التي تستدعي ذلك.
	H
	
	
	

	117
	تجويف مناطق الالتقاء
	يشكل تجويف بعرض 2 سم وعمق 2 سم عند اتصال الأرضية بالجدران والزوايا وحول الأعمدة.
	H
	
	
	

	118
	تعبئة التجويف
	يملأ التجويف بمواد إصلاح العزل الأسمنتي، الريبير.
	H
	
	
	

	119
	ملء الخزان قبل العزل
	يملأ الخزان بالماء قبل العزل لتتعرض الجدران لكامل ضغط المياه وتظهر الشروخ المحتملة.
	H
	
	
	

	120
	إغلاق منطقة العزل
	تغلق المنطقة بالخشب أو الأشرطة التحذيرية، ويمنع دخول العمال والمعدات والمواد غير التابعة لشركة العزل.
	
	
	
	

	121
	طبقات الدهان الأسمنتي
	تنفذ 2 طبقة بالفرشاة، مع البدء بالجدران ثم الأرضيات.
	H
	
	
	

	122
	توقيت طبقات الدهان
	ينفذ الوجه الأول في اليوم 1 والثاني في اليوم 2.
	H
	
	
	

	123
	معالجة العزل بالماء
	ترش الأعمال المنفذة بالمياه العذبة لمدة لا تقل عن 3 أيام لزيادة كفاءة العزل.
	
	
	
	

	124
	نسيج حماية الأرضية
	يفرش جيوكستايل بوزن 120 جم على كامل الأرضية المعزولة.
	H
	
	
	

	125
	حماية الأرضية بالسكرييد
	عند اختيار الخرسانة الناعمة للحماية، تنفذ بسماكة من 5 إلى 7 سنتيمتر.
	
	
	
	

	126
	حماية الأرضية باللياسة
	عند اختيار اللياسة الأسمنتية بديلاً للحماية، تنفذ بسماكة من 3 إلى 5 سنتيمتر.
	
	
	
	

	127
	حماية عزل الجدران
	يحمى العزل بالطرطشة ثم اللياسة، أو يبنى أمامه بلوك بسماكة 15 سم.
	H
	
	
	

	128
	تجنب خدش العزل
	لا يخدش العمال العزل عند بناء البلوك.
	
	
	
	

	129
	لياسة قبل بناء الحماية
	إذا خيف خدش العزل أثناء بناء البلوك، يمكن لياسته قبل البناء.
	
	
	
	

	130
	الجدار المزدوج
	في نظام الجدارين، يوضع العازل بين جدار خارجي سماكته 10 سم وجدار داخلي سماكته 15 أو 20 سم.
	H
	
	
	

	131
	عازل نظام EIFS
	تركب ألواح العزل خارج المبنى ثم ينفذ التشطيب المطلوب فوقها.
	H
	
	
	

	132
	سماكة عازل EIFS
	سماكة العازل 10 سم، أو حسب اشتراطات رخصة البناء.
	H
	
	
	

	133
	ربر الأبواب والنوافذ
	تركب إطارات مطاطية للأبواب والنوافذ للحد من انتقال الصوت عبر الهواء.
	
	
	
	

	134
	عازل القواطع الجبسية
	يوضع صوف صخري أو ألياف زجاجية داخل القواطع الجبسية.
	H
	
	
	

	135
	قواعد الوحدات الخارجية
	تركب قواعد مطاطية أسفل قواعد وحدات التكييف الخارجية لتقليل انتقال الضجيج.
	
	
	
	

	136
	ماصات اهتزاز المركزي
	ترفع مكائن التكييف المركزي على ماصات اهتزاز لتقليل انتقال الضجيج.
	
	
	
	

	137
	إغلاق أعلى البلوك
	يملأ الفراغ بين البلوك والسقف بالبكينج روود أو الصوف الصخري، ثم يحشى بمواد أسمنتية مخصصة لإقفال هذه المواضع.
	H
	
	
	

	138
	توزيع العلب بالجدار المشترك
	لا تتقابل ظهور علب مفاتيح وقسامات الكهرباء أو علب تجميع مكيفات السبليت في الجدار الفاصل بين غرفتين.
	H
	
	
	

	139
	عزل القواطع قبل الإغلاق
	يستخدم صوف صخري أو ألياف زجاجية داخل القواطع الجبسية.
	H
	
	
	

	140
	نزع الغلاف النايلون
	يزال كيس النايلون قبل تركيب ألواح العازل داخل القواطع.
	H
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
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	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	مطابقة الأبعاد الفعلية
	تراجع أبعاد المطابخ ودورات المياه بعد اللياسة مقابل مخططات بلاط الجدران التي أعدها المصمم الداخلي.
	W
	
	
	

	2
	حصر كميات البلاط
	يحصر المبلط الكميات ويضيف من 5 إلى 10% للهالك والصيانة والاستبدال.
	
	
	
	

	3
	تسجيل كميات الفراغ
	يفضل كتابة كمية البلاط على كتف الباب لتسهيل مراجعة الزيادة أو النقص.
	
	
	
	

	4
	اعتماد عينة البلاط
	تختار عينات الجدران والأرضيات وأحزمة الديكور إن وجدت بالتنسيق بين المالك والمصمم الداخلي إن وجد.
	W
	
	
	

	5
	كمية المواد الواردة
	تطابق الكمية المستلمة طلب الاستلام.
	
	
	
	

	6
	مكان تشوين البلاط
	تخزن المواد في موضع مناسب مظلل وجاف ومرتفع عن الأرض.
	
	
	
	

	7
	مقاس البلاط
	يطابق مقاس البلاط العينة المعتمدة.
	W
	
	
	

	8
	سماكة البلاط
	تطابق سماكة البلاط العينة المعتمدة.
	W
	
	
	

	9
	بلد التصنيع
	يطابق بلد تصنيع البلاط العينة المعتمدة.
	W
	
	
	

	10
	ملمس وجه البلاطة
	يطابق ملمس الوجه العينة المعتمدة ضمن فحص جودة النخب.
	W
	
	
	

	11
	تحزيز ظهر البلاطة
	يفحص تحزيز الخلفية مقارنة بالعينة المعتمدة.
	W
	
	
	

	12
	سلامة الحواف
	تكون الحواف سليمة وفق العينة المعتمدة.
	W
	
	
	

	13
	استقامة البلاط
	تكون البلاطات مستقيمة وخالية من التقوس.
	W
	
	
	

	14
	التحقق من النخب الأول
	يفحص ملمس الوجه وتحزيز الظهر والحواف والاستقامة، ولا يعتمد وصف النخب الأول على العبوة وحده.
	W
	
	
	

	15
	تأجيل الصف السفلي
	يركب بلاط الجدران قبل العزل مع ترك البلاطة السفلية حتى تنفيذ وزرة العزل.
	
	
	
	

	16
	تخشين لياسة الجدران
	تمشط اللياسة بمشط المسمار في اتجاه واحد متموج، رأسي أو أفقي.
	H
	
	
	

	17
	تباعد خطوط التخشين
	لا تقل المسافة بين خطوط التخشين عن 5 سنتيمتر.
	H
	
	
	

	18
	عمق خطوط التخشين
	لا يقل عمق خطوط التخشين عن 5 مليمتر.
	H
	
	
	

	19
	اكتمال التأسيسات
	تستكمل تأسيسات الكهرباء والسباكة وصرف التكييف قبل البلاط.
	H
	
	
	

	20
	ارتفاع سيفون المعلق
	تكون المسافة من مسامير سيفون الكرسي المعلق إلى تشطيب بلاط الأرضية 34 سنتيمتر، أو وفق توصيات المصنع.
	H
	
	
	

	21
	تغليف السيفون بالمباني
	تبنى مباني البلوك حول السيفون ثم تليس.
	H
	
	
	

	22
	عينة الفواصل والترويبة
	تنفذ عينة بالموقع تبين مقاس الفواصل مع الترويبة وتعتمد من المالك قبل طلب الشراء.
	W
	
	
	

	23
	نطاق عرض الفواصل
	تتراوح مقاسات الفواصل المذكورة من 1 إلى 10 مليمتر، ويحدد المختار بالعينة.
	
	
	
	

	24
	لون الترويبة
	يفضل تقارب لون الترويبة من لون البلاط، أو يختار حسب الشكل المطلوب.
	
	
	
	

	25
	العينة المتكاملة المؤقتة
	تركب عينة مؤقتة لجدران وأرضية دورة مياه تبين غلقات الأطراف وفق التصميم الداخلي إن وجد.
	W
	
	
	

	26
	فحص تربيع اللياسة
	يفحص المبلط الزوايا والأركان بزاوية حديد وقدة ألمنيوم.
	W
	
	
	

	27
	معالجة فرق التربيع المحدود
	إذا كان فرق التربيع في حدود 3 إلى 5 مليمتر، يعالج المبلط الفرق بالغراء.
	
	
	
	

	28
	معالجة فرق التربيع الكبير
	إذا زاد الفرق على ذلك، تنقر اللياسة وتغسل الجدران ثم تعاد الطرطشة واللياسة.
	H
	
	
	

	29
	اعتماد ارتفاع البلاط
	يراجع ارتفاع بلاط الجدران مع المالك وفق التصميم الداخلي، لتحديد كامل الارتفاع أو جزء منه، خاصة المطابخ وغرف الغسيل.
	W
	
	
	

	30
	نقع السيراميك
	إذا ركب السيراميك بمونة أسمنتية، ينقع في الماء لمدة 24 ساعة قبل التركيب حتى لا يمتص رطوبة المونة.
	
	
	
	

	31
	وسيلة قص البلاط
	يستخدم مقص البلاط أو القص بالمصنع، ويمنع قص السيراميك والبورسلان بالصاروخ اليدوي.
	
	
	
	

	32
	جودة حواف القص
	تكون الحواف منتظمة وبزوايا قائمة، دون شروخ أو انحناء أو ميلان يشوه الترويبة.
	
	
	
	

	33
	تمتير المساحات
	يقاس طول وعرض الجدران والأرضيات لتحديد عدد البلاطات بالطول والعرض.
	
	
	
	

	34
	منسوب السقف المستعار
	يحدد منسوب السقف اللاحق مع مقاول الجبس والتكييف، شاملاً ارتفاع مراوح الشفط ووحدة التكييف إن وجدت فوقه.
	W
	
	
	

	35
	شيرب الأرضية
	يحدد المساح أو المبلط منسوب تشطيب أرضيات المطابخ ودورات المياه بعلامة شيرب.
	W
	
	
	

	36
	قدة بداية التبليط
	تثبت قدة ألمنيوم جيداً فوق الأرض أسفل الصف الثاني مباشرة وتضبط بميزان الماء.
	
	
	
	

	37
	بدء تركيب الصفوف
	يبدأ التركيب من الصف الثاني من أسفل، ويؤجل الصف الأول إلى ما بعد العزل.
	
	
	
	

	38
	ضبط الأفقية
	يشد خيط بين طرفي الجدار لضبط فواصل الصفوف أفقياً.
	
	
	
	

	39
	ضبط الرأسية
	تضبط رأسية البلاط بالقدة والميزان.
	
	
	
	

	40
	موضع الغلقة الأفقية
	يفضل وضع الغلقة أسفل الجدار وإبقاء البلاطة تحت السقف كاملة، خاصة عند سبق تركيب الأسقف المستعارة.
	
	
	
	

	41
	اتجاه تركيب البلاطات
	يلتزم المبلط اتجاه الأسهم، وعند غيابها يتبع اتجاه شعار الشركة.
	
	
	
	

	42
	خلط الغراء
	يخلط الغراء جيداً بالدريل الميكانيكي.
	
	
	
	

	43
	سماكة طبقة الغراء
	ينفذ الغراء بسماكة من 3 إلى 5 مليمتر.
	
	
	
	

	44
	ترتيب فرد الغراء
	يفرد الغراء بالبروة على الجدار أولاً ثم ظهر البلاطة.
	
	
	
	

	45
	تمشيط الغراء
	يمشط الغراء طولياً أو عرضياً بالمسطرين المسنن لتفريغ الفراغات.
	
	
	
	

	46
	تثبيت البلاطة وطرد الهواء
	تركب البلاطة ويطرق عليها بمطرقة مطاطية لإخراج الفقاعات الهوائية.
	
	
	
	

	47
	أسنان المسطرين
	يزداد طول وعرض أسنان المسطرين بزيادة سماكة البلاط.
	
	
	
	

	48
	استقامة الفواصل
	تحافظ الفواصل البلاستيكية على استقامة فواصل البلاط الرأسية والأفقية باستمرار.
	
	
	
	

	49
	تحديد فتحات الخدمات
	تحدد مواقع علب الكهرباء ومخارج السباكة خلف البلاطة قبل القص.
	
	
	
	

	50
	مطابقة فتحات الخدمات
	يقتصر القص على شكل ومساحة الفتحة أو المخرج تماماً.
	
	
	
	

	51
	إزالة الصليبة
	تزال القطع البلاستيكية قبل الترويب.
	
	
	
	

	52
	تنظيف الفواصل
	تنظف فواصل البلاط بالسكينة قبل ملئها.
	
	
	
	

	53
	تعبئة الترويبة
	تعبأ الترويبة داخل الفواصل باستخدام البروة.
	
	
	
	

	54
	شطف الأطراف بالمصنع
	تطلب قطع الأركان والزوايا والحواف عند الأبواب والنوافذ والأكتاف مشطوفة بالمصنع بزاوية 45 درجة.
	
	
	
	

	55
	سماكة رخام الجدران
	ينصح بألا تتجاوز سماكة رخام جدران دورات المياه 2 سنتيمتر لتقليل الوزن.
	
	
	
	

	56
	طريقة تثبيت الأحجار
	يجوز التركيب ميكانيكياً بزوايا مجلفنة أو بغراء عالي الالتصاق.
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: الأسقف المستعارة لدورات المياه والمطابخ وغرف الغسيل
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F11 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	مرجع منسوب السقف
	يضبط منسوب السقف المستعار بالرجوع إلى شيرب المساح أو لي الماء، الشقلة.
	W
	
	
	

	2
	توقيع المنسوب المحيطي
	ينقل المنسوب إلى الجدران في الجهات 4 بواسطة خيط العلام.
	
	
	
	

	3
	تخطيط شبكة السقف
	تخطط الشبكة بخيط العلام على السقف الخرساني وفق أبعاد مخططات الأسقف المستعارة.
	W
	
	
	

	4
	تخريم نقاط التعليق
	يثقب السقف الخرساني بالدريل عند تقاطعات الشبكة.
	
	
	
	

	5
	تثبيت العلاقات
	تثبت الجوامل في السقف الخرساني بالخوابير.
	H
	
	
	

	6
	تثبيت الزاوية المحيطية
	تثبت زاوية معدنية حول كامل الفراغ على منسوب السقف المستعار.
	
	
	
	

	7
	تعليق المدادات الرئيسية
	تعلق المدادات على الجوامل بمسافات متساوية ومتكررة طبقاً للمخطط.
	H
	
	
	

	8
	تركيب العناصر الثانوية
	تكبس وتطبق العوارض أو المدادات الثانوية وشرائح الألمنيوم من أسفل على الجسور الرئيسية.
	
	
	
	

	9
	استناد نهايات العوارض
	ترتكز نهايات العوارض على الزاوية المحيطية المثبتة.
	
	
	
	

	10
	إغلاق فواصل الشرائح
	تسد الفراغات بين شرائح الألمنيوم بقطع البروفايل.
	
	
	
	

	11
	تعليق الإضاءة الموجهة
	تعلق مصابيح السبوت لايت في السقف الخرساني لتجنب تحميل الشرائح أوزاناً إضافية.
	H
	
	
	

	12
	طبقة الصوف الصخري
	يركب الصوف الصخري فوق السقف للعزل الحراري والصوتي إذا اشترطته مواصفات المشروع.
	H
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: بلاط أرضيات المناطق الرطبة
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F12 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	توصيل صرف التكييف
	توصل ماسورة صرف التكييف إلى أقرب صفاية.
	H
	
	
	

	2
	توصيل صرف المغسلة
	توصل ماسورة صرف المغسلة إلى أقرب صفاية.
	H
	
	
	

	3
	فرش الجيوتكستايل
	تغطى طبقة العزل المائي بنسيج ألياف جيوتكستايل بكثافة لا تقل عن 120 جم/م2.
	H
	
	
	

	4
	تثقيب ماسورة الصفاية
	تنفذ ثقوب أسفل ماسورة الصفاية لتصريف المياه المتسربة من فواصل البلاط.
	H
	
	
	

	5
	إحاطة الصفاية بالبحص
	يوضع بحص حول ماسورة الصفاية لترشيح المياه الواصلة فوق العزل.
	H
	
	
	

	6
	تسوية الدفان
	يفرد بحص زيرو خال من الشوائب ويسوى على كامل الأرضية.
	H
	
	
	

	7
	سماكة لياسة الأرضية
	تنفذ لياسة أرضية خشنة بسماكة من 3 إلى 5 سنتيمتر.
	H
	
	
	

	8
	رش اللياسة
	ترش لياسة الأرضية بالماء لمدة 3 أيام.
	
	
	
	

	9
	تجانس الغراء
	يخلط الغراء بماء عذب باستخدام خلاط دريل كهربائي لمدة من 1 إلى 2 دقيقة حتى يتجانس.
	W
	
	
	

	10
	تمشيط غراء الأرضية
	يفرد الغراء على اللياسة الخشنة ويمشط بمسطرين مسنن.
	W
	
	
	

	11
	تمشيط ظهر البلاطة
	يغطى ظهر البلاطة بالغراء ويمشط بمسطرين مسنن.
	W
	
	
	

	12
	تثبيت البلاطة
	توضع البلاطة على الأرضية وتطرق بمطرقة مطاطية لتثبيتها.
	
	
	
	

	13
	استقامة الفواصل
	تستخدم فواصل بلاستيكية صليبية لضبط خطوط البلاط الطولية والعرضية.
	
	
	
	

	14
	فحص الاستواء
	يتحقق استواء السطح أفقيا بالفحص بميزان الماء والقدة.
	W
	
	
	

	15
	استمرار فواصل الجدران
	يفضل استمرار فواصل الأرضية مع فواصل الجدران قدر الإمكان عندما تتساوى مقاسات بلاطهما.
	
	
	
	

	16
	إزالة الفواصل البلاستيكية
	تزال القطع الصليبية قبل تعبئة الفواصل بالترويبة.
	
	
	
	

	17
	تنظيف الفواصل
	تنظف الفواصل بالسكينة قبل تركيب الترويبة المعتمدة.
	W
	
	
	

	18
	توفير الصفايات
	تتوفر أنواع الصفايات المطلوبة أثناء أعمال الأرضية ليركبها المبلط مع البلاط.
	
	
	
	

	19
	تطبيق طريقة الأرضيات
	تتبع للرخام والجرانيت متطلبات أرضيات البورسلان الواردة، ويجوز تركيبهما بمونة أسمنتية.
	
	
	
	

	20
	موضع انتهاء البلاط
	ينتهي بلاط المنطقة الرطبة عند بداية كتف الباب الداخلي بحيث تقع درفة الباب فوق خط الفصل مع بلاط الممر أو البرطاش.
	W
	
	
	

	21
	منسوب البرطاش
	عند استخدام البرطاش يكون ارتفاعه 1 سم عن البلاط الداخلي أو الخارجي.
	W
	
	
	

	22
	بديل البرطاش
	يمكن الاستعاضة عن دور البرطاش بخفض بلاط أرضية دورة المياه بمقدار 1 سم.
	W
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: تجليد الجدران الداخلية بالرخام والجرانيت
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F13 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	التثبيت الميكانيكي
	يركب الرخام ميكانيكيا على جدار خرساني أو على بلوك سبق ملؤه بالمونة الأسمنتية أثناء بنائه.
	H
	
	
	

	2
	إتاحة بدائل التشطيب
	يجوز تنفيذ لياسة للجدار لإبقاء خيار تشطيبه بالرخام أو الدهان متاحا.
	
	
	
	

	3
	الجلي والصنفرة والتلميع
	تنجز أعمال جلي الرخام وصنفرته وتلميعه بواسطة جهة متخصصة قبل السكن.
	W
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: الأسقف المستعارة
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F14 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	مطابقة البلوك
	تراجع مخططات الأسقف وتطابق مع مباني البلوك المنفذة.
	W
	
	
	

	2
	مطابقة التكييف
	تراجع مخططات الأسقف وتطابق مع مخطط التكييف.
	W
	
	
	

	3
	تنظيف السقف
	تزال الأخشاب والشوائب كافة من السقف الخرساني.
	H
	
	
	

	4
	معالجة التعشيش
	يعالج التعشيش الموجود بالسقف قبل إخفائه بالسقف المستعار.
	H
	
	
	

	5
	الأساس المائي
	يستحسن طلاء الوجه السفلي للخرسانة ببريمر مائي لحمايتها الإضافية عند عدم وجود لياسة.
	
	
	
	

	6
	خلو تعارضات الخدمات
	لا تتعارض مناسيب الجبس بالأطراف أو الوسط مع التكييف أو السباكة المعلقة.
	H
	
	
	

	7
	منسوب الصرف الجداري
	تكون مواسير صرف التكييف النازلة داخل الجدران أعلى منسوب الجبس.
	H
	
	
	

	8
	منسوب علبة التجميع
	تنخفض علبة التجميع البلاستيكية للسبليت الجداري عن الجبس بمقدار من 40 إلى 50 سم لتيسير تركيب الوحدة.
	W
	
	
	

	9
	تغليف الصرف المعلق
	تغلف أنظمة الصرف المعلقة بعازل صوتي بعد نجاح مرحلتي اختبار عزل الأسطح الأولى والثانية.
	H
	
	
	

	10
	مراجعة الجسور الساقطة
	يقارن هبوط الجسور الساقطة مع ارتفاعات الأسقف الواردة بمخططات الجبس.
	W
	
	
	

	11
	مراجعة الأعتاب المرتفعة
	لا يتعارض هبوط أعتاب الأبواب والنوافذ المرتفعة مع منسوب السقف، إلا إذا نص تصميم الجبس على ذلك مثل تجويف الستارة.
	W
	
	
	

	12
	إنهاء مجاري الهواء
	تستكمل الدكتات ووصلاتها والفلكسبل ومواسير النحاس قبل تركيب السقف المستعار.
	H
	
	
	

	13
	إنهاء وحدات التكييف
	تستكمل الوحدات الداخلية للسبليت المخفي قبل تركيب السقف المستعار.
	H
	
	
	

	14
	إنهاء السباكة المعلقة
	تستكمل تمديدات الصرف والتغذية المعلقة بالسقف قبل إغلاقه.
	H
	
	
	

	15
	إنهاء مواسير الكهرباء
	تستكمل تمديدات الكهرباء وسحب الأسلاك قبل إغلاق السقف.
	H
	
	
	

	16
	إنهاء حوامل الكيابل
	يركب الكيبل تري وتسحب الكيابل قبل إغلاق السقف.
	H
	
	
	

	17
	إنهاء الصوتيات
	تستكمل أعمال أنظمة السماعات فوق السقف قبل إغلاقه.
	H
	
	
	

	18
	إنهاء الأنظمة الأمنية
	تستكمل أعمال الكاميرات والحساسات فوق السقف قبل إغلاقه.
	H
	
	
	

	19
	إنهاء إنذار الحريق
	تستكمل أعمال أنظمة إنذار الحريق فوق السقف قبل إغلاقه.
	H
	
	
	

	20
	إنهاء صرف المكائن
	تستكمل مواسير صرف مكائن التكييف قبل إغلاق السقف.
	H
	
	
	

	21
	إنهاء الدش والإنترنت
	تستكمل تمديدات الدش وكيابل الإنترنت فوق السقف قبل إغلاقه.
	H
	
	
	

	22
	تركيب علب الكهرباء
	تركب علب التجميع والقسامات الكهربائية أعلى السقف قبل إغلاقه.
	H
	
	
	

	23
	اختبار عزل الأسطح
	ينفذ عزل الأسطح المائي ويختبر قبل تركيب الأسقف المستعارة لكشف التسرب وإصلاح موضعه.
	H
	
	
	

	24
	مطابقة الارتفاعات
	تراجع الارتفاعات الفعلية وتطابق مع المخططات.
	W
	
	
	

	25
	تركيب الشناكل والسلاسل
	تركب الشناكل والسلاسل اللازمة لحمل الثريا أو النجف قبل إغلاق السقف.
	H
	
	
	

	26
	مطابقة تجويف النافذة
	يطابق تجويف الستائر بمخطط الجبس مقاس النافذة الفعلي.
	W
	
	
	

	27
	تحديد مواقع الفتحات
	تحدد فتحات الصيانة تبعا لمواقع مكائن التكييف والسخانات في دورات المياه.
	W
	
	
	

	28
	مقاس فتحات الصيانة
	المقاس المعتاد 60 × 60 ما لم يحدد المخطط غير ذلك، مع تحديد وحدة القياس.
	W
	
	
	

	29
	أفقية شبكة التعليق
	تثبت القوائم المعدنية بالسقف الخرساني في مستوى أفقي لحمل ألواح الجبس.
	H
	
	
	

	30
	تخطيط الشبكة
	توقع شبكة 60 × 60 على السقف الخرساني بخيط العلام.
	W
	
	
	

	31
	تحديد المنسوب والتجويف
	يحدد منسوب السقف بخيط العلام ويبدأ تجويف المحيط إذا كان مبينا بالمخططات.
	W
	
	
	

	32
	حفر زوايا الشبكة
	تفتح الثقوب بالدريل عند زوايا الشبكة الموقعة.
	W
	
	
	

	33
	موضع مثبتات التعليق
	لا تثبت الشبكة في بلوك الهوردي، سواء كان فلينا أو أحمر أو أسود.
	H
	
	
	

	34
	إدخال الخابور
	يركب الفيشر داخل الثقب بعمق 2 سم.
	H
	
	
	

	35
	تركيب الرود
	يركب السيخ المسنن داخل الفيشر.
	H
	
	
	

	36
	تركيب كلبس التثبيت
	يركب السي كلبس الخاص بتثبيت الزاوية المعدنية.
	H
	
	
	

	37
	تثبيت الطبقة الأولى
	يدخل اليوشنيل داخل السي كلبس ويثبت بالصامولة لتشكيل الطبقة الأولى، وطول القطاع المعتاد 3 م.
	H
	
	
	

	38
	ربط الطبقة الثانية
	تركب الطبقة الثانية فوق الأولى وتربطان عند التقاطعات بالكابس أو الأسلاك.
	H
	
	
	

	39
	ركوب أطراف القطاعات
	لا يقل تراكب أطراف اليوشنيل عن 15 سم.
	H
	
	
	

	40
	ربط القدة بالألواح
	تربط ألواح الجبس بقدة الألمنيوم بكليبسات شد عند طرفي القدة ووسطها.
	W
	
	
	

	41
	تركيب العينات
	تركب عينات الكرانيش عند وجودها.
	W
	
	
	

	42
	مسافات حمالات الجبس
	تربط الألواح بالشبكة بأذرع أو حمالات من الجبس والشعر الكيني، ولا تتجاوز المسافة بينها 60 سم.
	H
	
	
	

	43
	تخالف وصلات الألواح
	توزع وصلات الألواح بالتبادل على نمط ربط البلوك ولا تجمع في موضع واحد.
	W
	
	
	

	44
	تجنب القطع الصغيرة
	يُفضل استبعاد الوصلات الأقل من 40 سم لزيادة التماسك وتقليل التشققات.
	
	
	
	

	45
	تركيب الجبس الأفقي
	عند وجود قريل داخل دائرة أو قوس يركب الجبس الأفقي فقط وتمرر سلسلة النجف أو الثريا.
	W
	
	
	

	46
	تأجيل إغلاق الجبس العمودي
	يبقى الجزء العمودي مفتوحا حتى تضبط شركة التكييف البلينيوم بوكس ثم يغلق.
	H
	
	
	

	47
	تخشين حواف الوصلات
	بعد تركيب جميع الألواح تقشط حواف الوصلات وتخشن بالمنشار المسنن.
	W
	
	
	

	48
	إخفاء الوصلات
	تملأ الوصلات بالجبس والشعر الكيني حتى يستوي السطح تماما وتختفي مواضع الربط.
	W
	
	
	

	49
	مطابقة فتحات القريلات
	تفتح القريلات وفق المخططات بعد إنهاء معالجة الوصلات.
	W
	
	
	

	50
	تركيب الفتحات الجاهزة
	تفتح وتركب فتحات صيانة جاهزة للتكييف والسخانات ومراوح الشفط، وتطلب من محلات مواد البناء.
	W
	
	
	

	51
	تركيب فلكسبل المراوح
	يطلب الفلكسبل الخاص بالمراوح ويركب قبل تركيب القريل.
	H
	
	
	

	52
	اعتماد السبوت لايت
	يعتمد المالك شكل الإنارة وموقعها وحجمها قبل تحديدها وفتحها بالجبس.
	W
	
	
	

	53
	فتح مواضع الإنارة
	تحدد الفتحات على الجبس وتنفذ بدريل دائري وفقا لعينة الإنارة المعتمدة.
	W
	
	
	

	54
	تطبيق خطوات التركيب
	تتبع خطوات تركيب الجبس العربي السابقة عند تنفيذ جبس دورات المياه المقاوم للرطوبة.
	
	
	
	

	55
	حد حجم الغرفة
	يرد استخدام هذه الطريقة للغرف التي لا تتجاوز 4 × 5.
	W
	
	
	

	56
	المسافة بين السقفين
	يرد استخدام الطريقة عندما تكون المسافة بين السقف المستعار والخرسانة 30 سنتيمتر فأقل.
	W
	
	
	

	57
	عدم وجود الدكتات
	يرد استخدام الطريقة للغرف الخالية من مجاري الهواء أسفل السقف، مثل غرف السبليت الجداري أو التكييف الدولابي أو الشباك.
	W
	
	
	

	58
	إتمام التهيئة
	تطبق أعمال التهيئة نفسها الواردة لطريقة الشبكة المعدنية.
	H
	
	
	

	59
	توقيع شبكة التعليق
	توقع الشبكة على السقف الخرساني بخيط العلام.
	W
	
	
	

	60
	تثبيت مسمار الخرسانة
	يثبت المسمار داخل الخرسانة باستخدام مسدس الطلقات.
	H
	
	
	

	61
	تباعد أسلاك التعليق
	لا تزيد المسافة بين سلكي تعليق متجاورين على 60 سم.
	H
	
	
	

	62
	تعليق الألواح بالأسلاك
	تعلق الألواح بأسلاك مربوطة بمسامير المسدس المثبتة بالخرسانة.
	H
	
	
	

	63
	تثبيت الشعر فوق الأسلاك
	يثبت الجبس والشعر الكيني فوق الأسلاك بحيث يلتحمان بالألواح ككتلة واحدة.
	H
	
	
	

	64
	تفضيل الشبكة المعدنية
	ينصح بالشبكة المعدنية في جميع الحالات لارتفاع عامل الأمان مقارنة بمسدس الطلقات.
	
	
	
	

	65
	نظام الزاوية الاستيل
	عند اختياره تكون الزاوية القائمة بالقطاع والارتفاع المحددين بالمخططات والمواصفات، وتثبت أعلى بالزوايا والمسامير والفيشر وأسفل بقطاع C بمسامير صلب.
	H
	
	
	

	66
	نظام السيخ المسنن
	عند اختياره يثبت السيخ المقلوظ في الخرسانة ويحمل قطاع C من أسفل بواسطة الخطاف.
	H
	
	
	

	67
	نظام الواير
	عند اختياره يثبت الطرف العلوي بالسقف ويحمل الطرف السفلي قطاع C بواسطة حامل bracket، مع وصلة معدنية chamber لضبط الارتفاع.
	H
	
	
	

	68
	توقيع منسوب المحيط
	يحدد موقع زاوية المحيط ومنسوب السقف على الحائط بخيط العلام.
	W
	
	
	

	69
	تحديد مخارج التكييف
	تحدد مواقع مخارج التكييف لتصميم فتحاتها بالسقف.
	W
	
	
	

	70
	تحديد مخارج الكهرباء
	تحدد مواقع مخارج الكهرباء لتصميم فتحاتها بالسقف.
	W
	
	
	

	71
	تحديد إنذار الحريق
	تحدد مواقع مخارج إنذار الحريق لتصميم فتحاتها بالسقف.
	W
	
	
	

	72
	تحديد الإنارة
	تحدد مواقع الإنارة لتصميم فتحاتها بالسقف.
	W
	
	
	

	73
	استكمال زاوية المحيط
	تركب الزاوية المعدنية على كامل محيط الفراغ.
	H
	
	
	

	74
	ارتفاع الكليبس
	يراجع ارتفاع كليبس اليوشنيل قبل تغطية الشبكة بالألواح.
	H
	
	
	

	75
	تباعد المسامير المسننة
	لا تتجاوز المسافات الأفقية بين المسامير المسننة للشبكة 60 سم.
	H
	
	
	

	76
	عمق تثبيت السيخ
	يثبت السيخ المسنن في الخرسانة بفيشر عمقه لا يقل عن 2 سم.
	H
	
	
	

	77
	تثبيت اليوشنيل
	يركب اليوشنيل داخل الكليبس الموجود بنهاية السيخ المسنن.
	H
	
	
	

	78
	تثبيت الأوميغا
	تركب قطاعات الأوميغا أسفل اليوشنيل باستخدام كليبسها الخاص.
	H
	
	
	

	79
	عدد مسامير الوصلة
	يربط كل قطاع C بالقطاع التالي بمسمارين من الصلب، ويتبع الإجراء نفسه للأوميغا.
	H
	
	
	

	80
	ركوب القطاعات
	يترك تراكب 15 سم بين قطاعات C، ويتبع الإجراء نفسه للأوميغا.
	H
	
	
	

	81
	التحقق من متانة الشبكتين
	بعد تركيب الشبكتين تعلق الأوزان المطلوبة للألواح والإنارة والسماعات وغيرها للتحقق من المتانة.
	H
	
	
	

	82
	تركيب الألواح
	تركب الألواح بعد التحقق من متانة الشبكتين، ومقاسها المعتاد 120 سم × 240 سم.
	W
	
	
	

	83
	تثبيت الكرانيش
	تثبت الأجزاء الهابطة بالألواح الأفقية باستخدام الزوايا والمسامير.
	W
	
	
	

	84
	تناسب طول المسمار
	تزداد أطوال المسامير بما يتناسب طرديا مع سماكات الألواح.
	W
	
	
	

	85
	مطابقة عينة السبوت
	تفتح مواضع السبوت لايت أثناء هذه المرحلة وفقا للعينة المعتمدة.
	W
	
	
	

	86
	تثبيت كل طبقة
	تثبت كل طبقة مباشرة في قطاعات الأوميغا بالمسامير ولا يعتمد على تثبيت الألواح بعضها في بعض.
	H
	
	
	

	87
	إنهاء مجاري الهواء
	تستكمل الدكتات والوصلات والفلكسبل ومواسير النحاس فوق السقف قبل تركيب البلاطات.
	H
	
	
	

	88
	إنهاء وحدات التكييف
	تستكمل الوحدات الداخلية للسبليت المخفي فوق السقف قبل تركيب البلاطات.
	H
	
	
	

	89
	إنهاء السباكة المعلقة
	تستكمل أنظمة الصرف والتغذية المعلقة قبل تركيب البلاطات.
	H
	
	
	

	90
	إنهاء كهرباء السقف
	تستكمل تمديدات الكهرباء وسحب الأسلاك قبل تركيب البلاطات.
	H
	
	
	

	91
	إنهاء حوامل الكيابل
	يركب الكيبل تري وتسحب الكيابل قبل تركيب البلاطات.
	H
	
	
	

	92
	إنهاء الصوتيات
	تستكمل أعمال أنظمة السماعات فوق السقف قبل تركيب البلاطات.
	H
	
	
	

	93
	إنهاء الأنظمة الأمنية
	تستكمل أعمال الكاميرات والحساسات فوق السقف قبل تركيب البلاطات.
	H
	
	
	

	94
	إنهاء أنظمة الحريق
	تستكمل أعمال أنظمة الإنذار والحريق فوق السقف قبل تركيب البلاطات.
	H
	
	
	

	95
	إنهاء صرف التكييف
	تستكمل مواسير صرف مكائن التكييف قبل تركيب البلاطات.
	H
	
	
	

	96
	إنهاء الدش والإنترنت
	تستكمل أعمال الدش والإنترنت فوق السقف قبل تركيب البلاطات.
	H
	
	
	

	97
	توقيع منسوب الزاوية
	يوقع منسوب السقف، وهو منسوب الزاوية، بخيط العلام على الجدران.
	W
	
	
	

	98
	حفر نقاط التعليق
	تنفذ ثقوب عمقها 3 سم عند تقاطعات الشبكة في الخرسانة ويركب الفيشر.
	H
	
	
	

	99
	تركيب سلك التعليق
	يثبت سلك الواير في الفيشر من أعلى وينتهي بخطاف من أسفل.
	H
	
	
	

	100
	تعليق جسور الشبكة
	تحمل جسور T على خطافات الأسلاك في الاتجاهين الطولي والعرضي.
	H
	
	
	

	101
	إسناد أطراف الجسور
	تستند أطراف جسور الشبكة إلى الزاوية المركبة بمحيط الجدار.
	H
	
	
	

	102
	حصر وشراء البلاطات
	تحصر الكمية الإجمالية ويطلب شراؤها مع فرز البلاطات التي ستخرم للإنارة والسماعات ورشاشات الحريق وغيرها.
	
	
	
	

	103
	حماية نظافة البلاطات
	تركب البلاطات برفق وعناية مع ارتداء القفازات لسهولة اتساخها.
	
	
	
	

	104
	تركيب الإنارة
	تركب وحدات السبوت لايت بعد إتمام تركيب البلاطات.
	
	
	
	

	105
	تركيب رشاشات الحريق
	تركب رشاشات الحريق بعد إتمام تركيب البلاطات.
	W
	
	
	

	106
	تركيب الواي فاي
	تركب أجهزة شبكة الإنترنت المعلقة بالسقف بعد إتمام تركيب البلاطات.
	
	
	
	

	107
	الاختبارات الأولية
	تجرى الاختبارات الأولية اللازمة لأنظمة الحريق.
	W
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: أعمال الأرضيات (رخام، بورسلان، موزاييك، باركيه، خارجي)
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F15 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	اختيار امتصاص الرخام
	عند استخدام الرخام في دورات المياه تختار نوعيات أقل امتصاصا للرطوبة.
	W
	
	
	

	2
	رفع المقاسات الفعلية
	ترفع مقاسات الفراغات من الموقع قبل إعداد المخططات التنفيذية.
	W
	
	
	

	3
	إعداد المخططات التنفيذية
	تعد مخططات تنفيذية لتوزيع بلاط الأرضيات.
	W
	
	
	

	4
	ترقيم البلاطات
	ترقم البلاطات بالمخططات لتيسير تركيبها في الموقع، خصوصا في توزيع الأوبن بوك.
	W
	
	
	

	5
	اتجاه صرف المكيف
	تستكمل مواسير صرف التكييف باتجاه أقرب صفاية.
	H
	
	
	

	6
	امتداد الماسورة بعد العتبة
	ينصح بمد الماسورة داخل دورة المياه بعد عتبة الباب مسافة لا تقل عن 20 سم لإتاحة تنفيذ العزل المائي.
	H
	
	
	

	7
	توصيل الصرف بعد العزل
	توصل مواسير صرف التكييف إلى الصفاية بعد عزل الأرضيات.
	H
	
	
	

	8
	اختبار الميل والانسياب
	يتراوح ميل الماسورة من 0.5 إلى 1 سم لكل متر طولي، ويتحقق انسياب الماء بسهولة دون انسداد.
	H
	
	
	

	9
	استكمال مواسير الكهرباء
	تستكمل المواسير الأرضية المؤجلة من اللياسة وتوصل تمديدات الأفياش والمفاتيح.
	H
	
	
	

	10
	سحب أسلاك الأرضية
	تسحب الأسلاك في المواسير الأرضية قبل تغطيتها.
	H
	
	
	

	11
	استكمال التغذية والصرف
	تستكمل مواسير التغذية والصرف، ولا سيما قرب شبكة البطارية في ملحق السطح.
	H
	
	
	

	12
	حماية تمديدات السباكة
	توضع مونة أسمنتية لحماية تمديدات السباكة.
	H
	
	
	

	13
	تمديد غاز المطابخ
	تجهز وتمد مواسير شبكة الغاز المركزي إلى المطابخ، ومن أنواعها الفولاذ والستانلس استيل وغيرها.
	H
	
	
	

	14
	إكمال الجبسيات
	تنتهي جميع الأعمال المتعلقة بالأسقف الجبسية قبل بدء تبليط الأرضيات.
	W
	
	
	

	15
	رصد تعديلات المالك
	يطابق المخطط مع الواقع مع مراعاة تعديلات المالك التي قد لا تكون محدثة في الرسومات أو العكس.
	W
	
	
	

	16
	توقيع ميزان الشرب
	يضبط المبلط أو المساح منسوب التشطيب ويضع ميزان الشرب على أكتاف الأبواب وأركان الغرف.
	W
	
	
	

	17
	مراعاة صرف التكييف
	يؤخذ وجود مواسير صرف التكييف الأرضية في الاعتبار عند ضبط منسوب التشطيب.
	W
	
	
	

	18
	مراعاة تمديدات الكهرباء
	يؤخذ وجود الكيابل ومواسير الكهرباء في الاعتبار عند ضبط منسوب التشطيب.
	W
	
	
	

	19
	مراعاة تمديدات السباكة
	يؤخذ وجود مواسير التغذية والصرف إن وجدت في الاعتبار عند ضبط منسوب التشطيب.
	W
	
	
	

	20
	مراعاة قوائم الدرج
	تراعى ارتفاعات قوائم الدرج الخرسانية عند ضبط منسوب التشطيب.
	W
	
	
	

	21
	تعميم علامات المنسوب
	توقع علامات منسوب التشطيب على مداخل جميع الغرف وزواياها بواسطة المساح بجهاز التسوية أو المبلط بلي الماء.
	W
	
	
	

	22
	اكتمال مواد الأرضيات
	تكون مواد الرخام والأسمنت وبحص زيرو والرمل والترويبات والفواصل البلاستيكية والجولي وغيرها واصلة إلى الموقع قبل هذه المرحلة.
	
	
	
	

	23
	توريد الرخام على طبالي
	يورد الرخام إلى الموقع على شكل طبالي.
	
	
	
	

	24
	الشبك خلف الرخام
	يتحقق وجود الشبك خلف الرخام للمحافظة عليه من الكسر وزيادة تماسكه عند التركيب.
	W
	
	
	

	25
	احتياطي الهالك والصيانة
	تزاد الكمية بنسبة من 5% إلى 10% لتغطية الهالك والصيانة.
	
	
	
	

	26
	اعتماد اتجاه المستطيلات
	عند غياب مخططات المصمم الداخلي يتفق المالك والمهندس ومقاول البلاط على الاتجاه الطولي أو العرضي للبلاط المستطيل.
	W
	
	
	

	27
	اعتماد مواقع الغلقات
	يتفق على مقاس الغلقات ومواقعها، إما متماثلة في الأضلاع المتقابلة أو في الأضلاع غير المشاهدة أو المخفية بالأثاث.
	W
	
	
	

	28
	العرض الموصى به
	ينصح بألا يقل عرض الغلقة عن 1/3 مقاس البلاط المستخدم بالأرضية نفسها.
	W
	
	
	

	29
	تنفيذ الفواصل المشترطة
	تنفذ فواصل التمدد للمساحات الكبيرة إذا نصت المواصفات والاشتراطات عليها.
	W
	
	
	

	30
	اختيار مواقع الفواصل
	تختار مواقع فواصل التمدد بما لا يشوه المظهر البصري للأرضية.
	W
	
	
	

	31
	نظافة بحص الزيرو
	يكون الدفان نظيفا وخاليا من الشوائب والرمل والأتربة.
	W
	
	
	

	32
	رش البحص قبل الإدخال
	يرش البحص بالماء قبل إدخاله إلى الموقع.
	
	
	
	

	33
	تغطية المواسير بالمونة
	تغطى المواسير بخلطة أسمنتية لحمايتها من الكسر قبل إدخال الدفان.
	H
	
	
	

	34
	وسيلة الرفع للأدوار
	يرفع الدفان للطوابق العليا عبر فتحات النوافذ والبلكونات برافعة ذات ذراع طويل مثل الرافعة التلسكوبية أو الشيول الرافع.
	
	
	
	

	35
	توزيع الدفان فورا
	يوزع الدفان تباعا أثناء الرفع ولا تجمع كميات كبيرة منه في موضع واحد.
	W
	
	
	

	36
	ضبط منسوب الدفان
	يفرد الدفان ويسوى على الأرضية وفقا لميزان الشرب المحدد مسبقا.
	H
	
	
	

	37
	تعامد خيوط التركيب
	تشد خيوط متقاطعة متعامدة مع استخدام القدة لضبط استقامة فواصل الرخام، ويحدد تقاطع الخيطين زاوية أول لوح.
	W
	
	
	

	38
	منسوب الخلطة الناشفة
	توضع الخلطة الناشفة من الرمل والأسمنت ثم قطعة رخام صغيرة لضبط منسوب ارتفاعها.
	W
	
	
	

	39
	إعداد الروبة
	تجهز روبة سائلة من الأسمنت الأبيض والماء.
	
	
	
	

	40
	سكب الروبة الأولى
	تسكب الروبة على الخلطة الأسمنتية.
	W
	
	
	

	41
	تخشين الفرشة
	تعمل خطوط غائرة متعامدة بالمسطرين بعد سكب الروبة الأولى.
	W
	
	
	

	42
	سكب الروبة الثانية
	تسكب روبة أسمنتية ثانية فوق خطوط التخشين.
	W
	
	
	

	43
	مطابقة ترقيم الألواح
	يطابق رقم كل لوح ترقيم المصنع أو الشركة في خريطة الأرضيات.
	
	
	
	

	44
	مناولة الألواح
	يستخدم عدد كاف من العمال ماسكات البلاط لنقل اللوح المحدد بالخريطة ووضعه بحذر على الروبة.
	
	
	
	

	45
	ضبط اللوح
	يضبط اللوح أفقيا بميزان الماء والطرق بالمطرقة المطاطية لطرد الهواء تحته.
	
	
	
	

	46
	استقامة الفواصل
	تراجع الخيوط الطولية والعرضية باستمرار وتحافظ على شدها واستقامة الفواصل أثناء حركة العمال.
	
	
	
	

	47
	فحص الأفقية
	يحرك ميزان الماء على كامل اللوح وعبر الفواصل في اتجاهات متعددة باستمرار.
	W
	
	
	

	48
	معالجة الرخام
	ترش الأرضيات بالماء مدة 3 أيام.
	
	
	
	

	49
	تجهيز الفواصل
	تفرغ الفواصل بالسكين قبل تعبئتها بالجولي.
	
	
	
	

	50
	تثبيت النعلات
	تثبت النعلات بالغراء، وتؤجل القطع الملاصقة لحلوق الأبواب من الجهات 4 إلى ما بعد تركيب الحلوق.
	
	
	
	

	51
	التثبيت المؤقت للنعلات
	يجوز تثبيت النعلات الملاصقة للحلوق مؤقتا بالسيليكون، ثم فكها عند تركيب الحلوق وإعادتها بالغراء للحفاظ عليها وتجانس لونها.
	
	
	
	

	52
	حماية الأرضيات
	توفر حماية من الخدش والكسر والتلف، مثل النايلون والخيش والجبس، أو ألواح أبلكاش بسماكة 4 مم، أو وسيلة حماية أخرى.
	
	
	
	

	53
	التنظيف والتلميع النهائي
	تزال حماية الخيش وتغسل الأرضية ويجلى الرخام ويلمع في مراحل التشطيب النهائية.
	
	
	
	

	54
	قراءة بطاقة التوريد
	تراجع بيانات CALIBRE وGRADE وSHADE على ملصق الكرتون.
	W
	
	
	

	55
	تحقق درجة الفرز
	يُفسر GRADE A بأنه نخب أول وGRADE AA بأنه نخب ثان، مع مراعاة أن غالبية الشركات تكتب نخب أول مباشرة.
	
	
	
	

	56
	نظافة دفان الزيرو
	يستلم بحص زيرو خال من الشوائب والرمل والأتربة.
	W
	
	
	

	57
	رش الدفان
	يرش بحص الدفان مباشرة قبل إدخاله إلى المبنى.
	
	
	
	

	58
	رفع الدفان وتوزيعه
	يرفع الدفان للطوابق العليا عبر الشبابيك والبلكونات برافعة تلسكوبية طويلة الذراع، ويوزع تباعا.
	
	
	
	

	59
	منسوب الدفان
	يفرد الدفان مستويا عند المنسوب المحدد بميزان الشرب السابق.
	W
	
	
	

	60
	إعداد الخلطة الجافة
	تجهز في الحوش خلطة جافة مفلفلة من الرمل الأبيض والأسمنت الأسود.
	
	
	
	

	61
	البؤج والأوتار
	تنفذ بؤج من الخلطة وقطع البلاط بأركان الغرفة عند منسوب التشطيب، وتربط بأوتار أفقية ورأسية ومحيطية تسوى بقدة ألمنيوم.
	W
	
	
	

	62
	ملء الأوتار
	تملأ الفراغات بين الأوتار بالخلطة الأسمنتية الجافة الخشنة بسماكة من 3 إلى 5 سنتيمتر.
	
	
	
	

	63
	معالجة الخلطة
	ترش طبقة الخلطة بالماء العذب 2 مرة يوميا لمدة لا تقل عن 3 أيام.
	
	
	
	

	64
	اتجاه البلاط المستطيل
	يتفق على اتجاه التركيب الطولي أو العرضي قبل التنفيذ عند غياب مخطط الأرضيات.
	
	
	
	

	65
	توزيع الغلقات
	يحدد موضع الغلقات ومقاسها، إما بتماثل الأضلاع المتقابلة، أو بحصرها في الجوانب غير المرئية أو المحجوبة بالأثاث.
	
	
	
	

	66
	عرض الغلقات
	يوصى بألا يقل عرض الغلقة عن 1/3 مقاس البلاطة المستخدمة.
	
	
	
	

	67
	خيوط بداية التركيب
	تشد خيوط متعامدة بمسمار في الجدار أو بقطعة بلوك رأسية، وتحدد نقطة تقاطعها زاوية البلاطة الأولى.
	W
	
	
	

	68
	خلط الغراء
	يخلط الغراء داخل وعاء بالدريل الكهربائي لمدة لا تقل عن 2 دقيقة.
	
	
	
	

	69
	مناولة الألواح الكبيرة
	للألواح بمقاس 120 سم فأكثر، تستخدم الماسكات وعدد كاف من العمال، ويسند اللوح رأسيا فوق 2 قطعة خشب أثناء تجهيز ظهره.
	
	
	
	

	70
	اتجاه سهم اللوح
	يفحص اتجاه السهم خلف البلاطة قبل فرد الغراء والتركيب، للألواح الكبيرة والمقاسات الأصغر.
	
	
	
	

	71
	سماكة الغراء
	يفرد الغراء بالسكين المسننة فوق اللياسة بسماكة 5 مليمتر.
	W
	
	
	

	72
	تمشيط الغراء
	يمشط الغراء بالسكين المسننة على طبقة اللياسة وعلى ظهر اللوح طوليا وعرضيا أو في اتجاه واحد طولي أو عرضي.
	
	
	
	

	73
	غراء البلاط القياسي
	للمقاسات الأصغر من الألواح الكبيرة، تخرج البلاطة من الكرتون وتنفذ خلفها طبقة غراء مستقيمة قبل وضعها على الغراء الأرضي.
	
	
	
	

	74
	قص البلاط الصغير
	يستخدم مقص البلاط المخصص للمقاسات الصغيرة بدلا من الصاروخ.
	
	
	
	

	75
	قص الألواح الكبيرة
	يفضل إرسال الألواح الكبيرة إلى المصنع للقص.
	
	
	
	

	76
	تركيب الفواصل
	تركب الفواصل طبقا للعرض المحدد مسبقا، والمتاح من الصليبات البلاستيكية من 1 إلى 8 مليمتر.
	
	
	
	

	77
	فواصل رغبة المالك
	إذا لم يرغب المالك بفواصل، توصي الاستخدام بشرائط تحزيم الطبالي البلاستيكية لتحقيق عرض 0.5 مليمتر بدلا من الصليبات.
	
	
	
	

	78
	فاصل محيط الغرفة
	يترك فراغ 5 مليمتر بين آخر بلاطة والجدار على كامل المحيط، ويغطى لاحقا بالنعلة كفاصل تمدد احتياطي.
	W
	
	
	

	79
	ضبط الفواصل والأفقية
	يراجع شد الخيط واستقامة الفواصل وأفقية الأسطح بالقدة الألمنيوم وميزان الماء والمطرقة المطاطية مرارا طوال التنفيذ.
	W
	
	
	

	80
	حجز الدفان عند النهايات
	تنفذ خلطة أسمنتية عند أبواب دورات المياه والأبواب الخارجية وحواف السلالم لحجز الدفان وحماية حافة البلاط.
	
	
	
	

	81
	اعتماد شكل النعلة
	يعتمد المالك ارتفاع النعلة وشكل حافتها، ربع دائرة أو شطفة.
	W
	
	
	

	82
	ارتفاع النعلات الداخلية
	يوصى بارتفاع من 10 إلى 15 سنتيمتر للنعلات الداخلية.
	
	
	
	

	83
	فرز النعلات
	تفحص النعلات قبل التركيب لتجانس ألوانها وخلوها من الكسر.
	W
	
	
	

	84
	تثبيت نعلات الرخام
	يثبت الرخام بالغراء، وتؤجل النعلات الملاصقة لحلوق الأبواب من الجهات 4 إلى ما بعد تركيب الحلوق.
	
	
	
	

	85
	حفظ النعلات المجاورة للحلوق
	يجوز تثبيتها مؤقتا بالسيليكون ثم فكها عند تركيب الحلق وإعادتها بالغراء لحفظها من الكسر والضياع مع تجانس اللون.
	
	
	
	

	86
	مطابقة خطوط الفواصل
	تتوافق فواصل النعلة مع فواصل بلاط الأرضية.
	
	
	
	

	87
	اختيار لون الترويبة
	تستخدم قطعة من البورسلان لدى متجر الترويبة لاختيار اللون المناسب.
	
	
	
	

	88
	اعتماد العينة الموقعية
	يجلب كيس ترويبة وتنفذ عينة موقعية لاعتماد النوع المناسب قبل طلب كامل الكمية.
	W
	
	
	

	89
	تنظيف الفواصل
	تنزع الصليبات البلاستيكية وتنظف الفواصل بالسكين قبل تعبئتها.
	
	
	
	

	90
	ملء فواصل الأرضيات والنعلات
	تعبأ فواصل الأرضيات والنعلات بالترويبة باستخدام ماسحة بلاط بلاستيكية.
	
	
	
	

	91
	تنظيف البلاط
	ينظف بالإسفنجة أو القماش، ولا يلزم رش الماء لأن التثبيت بالغراء وليس بالمونة الأسمنتية.
	
	
	
	

	92
	حماية البلاط
	يحفظ البلاط من الخدش والكسر والتلف بالنايلون والخيش والجبس، أو أبلكاش 4 مم، أو وسيلة مناسبة أخرى.
	
	
	
	

	93
	اختيار أبعاد البلاط
	تختار المقاسات وفقا لنوع الفراغ ومساحته.
	
	
	
	

	94
	مقاومة الأسطح الخشنة
	تؤخذ درجة مقاومة السيراميك للأسطح الخشنة في الاعتبار عند اختيار الجودة.
	
	
	
	

	95
	مقاومة الأحماض
	تراجع درجة مقاومة النوع المختار للأحماض.
	
	
	
	

	96
	اختيار السماكة
	تراعى سماكة البلاطة عند اختيار نوع السيراميك الجيد.
	
	
	
	

	97
	قدرة التحمل
	تراعى قوة تحمل البلاطة عند اختيار النوع.
	
	
	
	

	98
	خشونة ظهر البلاطة
	يكون ظهر السيراميك خشنا بدرجة جيدة لتحقيق الالتصاق بالأسمنت أو الغراء.
	W
	
	
	

	99
	نظافة دفان الزيرو
	يكون بحص الزيرو الوارد خاليا من الرمل والأتربة والشوائب.
	W
	
	
	

	100
	رش الدفان ورفعه
	يرش بحص الدفان مباشرة قبل إدخاله، ويرفع برافعة تلسكوبية طويلة الذراع من الشبابيك والبلكونات.
	
	
	
	

	101
	توزيع الدفان
	يوزع الدفان أولا بأول دون تكديس كميات كبيرة في مكان واحد.
	
	
	
	

	102
	تسوية منسوب الدفان
	يفرد الدفان مستويا وفقا لمنسوب ميزان الشرب المحدد سابقا.
	W
	
	
	

	103
	نقع البلاطات
	تغمر بلاطات السيراميك في وعاء ماء قبل بدء التبليط بـ24 ساعة، وهذا الإجراء خاص بالسيراميك.
	
	
	
	

	104
	اتجاه التركيب
	يعتمد الاتجاه الطولي أو العرضي للبلاطات المستطيلة.
	
	
	
	

	105
	توزيع الغلقات
	يعتمد مقاس الغلقات وموضعها، إما بتماثل الأضلاع المتقابلة أو إخفائها في الجهات غير المرئية أو خلف الأثاث.
	
	
	
	

	106
	الحد الموصى به للغلقات
	يوصى بألا يقل عرض الغلقة عن 1/3 مقاس البلاطة المستخدمة.
	
	
	
	

	107
	تنفيذ بؤج المنسوب
	تنفذ بؤج من المونة وقطع البلاط عند منسوب التشطيب في الأركان والوسط وتربط بأوتار طولية وعرضية.
	W
	
	
	

	108
	شد خيوط البداية
	تثبت خيوط متعامدة بمسمار بالجدار، وتحدد نقطة تقاطعها زاوية أول بلاطة.
	W
	
	
	

	109
	مونة البلاطة الأولى
	تفرد بالمسطرين بسماكة من 3 إلى 5 سنتيمتر وتسوى بالقدة وتضبط أفقيا بميزان الماء.
	
	
	
	

	110
	تخشين المونة
	تنفذ خطوط متقاطعة بالسكين على المونة وتسكب الروبة الأسمنتية داخلها.
	
	
	
	

	111
	اتجاه سهم البلاطة
	يفحص السهم خلف كل بلاطة قبل تثبيتها.
	
	
	
	

	112
	تثبيت البلاطات
	توضع البلاطة على الروبة وفق الخيط وتضبط بميزان الماء والمطرقة المطاطية، وتكرر الطريقة مع تركيب الفواصل المعتمدة.
	
	
	
	

	113
	مراجعة الأفقية
	تراجع أفقية البلاط بالقدة الألمنيوم وميزان الماء بشكل متكرر طوال العمل.
	W
	
	
	

	114
	الغلقات عند الأبواب
	يراعى شكل الغلقة والفاصل بين مناطق البلاط عند الأبواب.
	
	
	
	

	115
	تنسيق التأسيسات الكهربائية
	تراعى تأسيسات الأفياش والإنارة أثناء التبليط.
	W
	
	
	

	116
	فصل أنواع الأرضيات
	تركب زاوية معدنية من الستانلس ستيل بين أنواع بلاط الأرضيات.
	
	
	
	

	117
	معالجة البلاط بالماء
	يرش بالماء 2 مرة يوميا مدة لا تقل عن 3 أيام.
	
	
	
	

	118
	النعلات والترويبة والحماية
	تتبع تفاصيل النعلات والترويبة والحماية المحال إليها في بند البورسلان.
	
	
	
	

	119
	مطابقة التوريد للعينة
	تطابق الأرضيات والنعلات الواردة العينة المعتمدة.
	W
	
	
	

	120
	تجهيز سطح التركيب
	يفضل سطح موزايكو مستو، ويجوز خرسانة عادية أفقية ناعمة بالمروحة الهليكوبتر أو أرضية مليسة كاملة الاستواء.
	W
	
	
	

	121
	الطبقة العازلة السفلية
	يركب اللباد أسفل شرائح الباركيه قبل تشبيكها.
	W
	
	
	

	122
	تشبيك الشرائح
	تركب القطع بالتعشيق فيما بينها، ولا تحتاج طبقة غراء سفلية في طريقة التركيب المعروضة.
	
	
	
	

	123
	إكسسوارات الانتقال
	تركب الإكسسوارات عند الأبواب وبداية السلالم والفواصل بين الغرف.
	
	
	
	

	124
	تركيب الوزرات
	تستكمل الوزرات بعد تركيب أرضية الباركيه وإكسسواراتها.
	
	
	
	

	125
	تثبيت المرابيع
	في الطريقة المذكورة لبعض الدول، تثبت مرابيع خشب أو بلاستيك أو حديد مجلفن بالأرضية الصلبة بمسامير ستانلس ستيل.
	W
	
	
	

	126
	الخشب العلوي
	تكون الطبقة العليا من خشب صلب بسماكة لا تقل عن 12 مم وتدهن بزيوت أخشاب طبيعية لإظهار لون الخشب.
	
	
	
	

	127
	مونة الموزايكو
	تتبع طريقة السيراميك مع استثناء تخشين المونة بالسكين وإضافة اللبنية.
	
	
	
	

	128
	فواصل الموزايكو
	تحافظ الصليبات البلاستيكية على الاستقامة، ويفضل عرض فاصل 1.5 مم.
	
	
	
	

	129
	مقاس الغلقات
	لا يقل مقاس الوصلة عن 1/3 البلاطة السليمة.
	
	
	
	

	130
	المعالجة المائية
	يرش البلاط 2 مرة يوميا مدة 3 أيام.
	
	
	
	

	131
	تنظيف وتعبئة الفواصل
	تزال الصليبات بعد المعالجة وتنظف الفواصل بالسكين ثم تملأ بترويبة من الأسمنت الأبيض والرمل الأبيض.
	
	
	
	

	132
	اكتمال العزل
	ينتهي تنفيذ العزل قبل رفع وفرش الدفان.
	W
	
	
	

	133
	رفع وفرد الدفان
	يرفع زيرو نظيف بالرافعة التلسكوبية ويفرد مباشرة دون تجميعه في منطقة واحدة لأسباب إنشائية.
	
	
	
	

	134
	بؤج وميل الصرف
	تحدد بؤج منسوب التشطيب مع الميل باتجاه الصفايات.
	W
	
	
	

	135
	سماكة مونة البداية
	تفرش المونة الأسمنتية أسفل البلاطة الأولى بسماكة من 3 إلى 5 سنتيمتر.
	
	
	
	

	136
	ضبط الاستقامة والاستواء
	تضبط الاستقامة بالخيط والاستواء بميزان الماء والقدة الألمنيوم، وتثبت البلاطات بالمطرقة المطاطية.
	W
	
	
	

	137
	الفواصل الصليبية
	تستخدم فواصل بلاستيكية بعرض 2 ملي.
	
	
	
	

	138
	توزيع فواصل التمدد
	تنفذ فواصل التمدد كل 4 إلى 5 م في المساحات المكشوفة.
	W
	
	
	

	139
	الفراغ الطرفي
	يترك فراغ 2 سم عند الأطراف.
	W
	
	
	

	140
	مادة النعلات
	تكون النعلات من نوع البلاط نفسه.
	
	
	
	

	141
	ارتفاع النعلات
	يفضل وضع البلاطة بكامل مقاسها رأسيا كنعلة، وعند قصور ارتفاع الجسر المقلوب أو السترة تقص نعلة تغطي شريحة ألمنيوم العازل.
	
	
	
	

	142
	مدة المعالجة
	يرش البلاط بالماء مدة 3 أيام.
	
	
	
	

	143
	تجهيز الترويبة
	تنزع الصليبات وتنظف الفراغات قبل تعبئة الترويبة.
	
	
	
	

	144
	توقيت الحشو النهائي
	ينفذ تجهيز وحشو فواصل التمدد قبل سكن المالك بفترة قصيرة.
	
	
	
	

	145
	عمق تنظيف الفاصل
	تزال المونة الأسمنتية من فاصل التمدد حتى الوصول إلى العازل الحراري.
	W
	
	
	

	146
	حماية حافتي الفاصل
	يوضع شريط لاصق على حافتي الفاصل قبل الحشو.
	
	
	
	

	147
	مواد الحشو
	يحشى الفاصل بقطع الفلين المسماة باكينج رود ثم تسكب مادة مطاطية مخصصة للفواصل.
	
	
	
	

	148
	زمن جفاف الحشو
	تترك مادة الحشو المطاطية 48 ساعة حتى تجف.
	
	
	
	

	149
	طبقة الخرسانة العادية
	تنفذ خرسانة عادية بسماكة 15 سم.
	W
	
	
	

	150
	فرشة الدفان
	تنفذ فرشة زيرو بسماكة 6 سم فوق طبقة الخرسانة.
	W
	
	
	

	151
	مونة تركيب البلاط
	تنفذ مونة أسمنتية بسماكة من 2 إلى 3 سم قبل البلاط.
	
	
	
	

	152
	تحديد المنسوب بالبردورات
	تبنى البردورات لتحديد منسوب الإنترلوك النهائي.
	W
	
	
	

	153
	سماكة القاعدة الخرسانية
	تنفذ قاعدة خرسانة خفيفة التسليح بسماكة من 10 إلى 15 سنتيمتر.
	W
	
	
	

	154
	شبك تسليح القاعدة
	يستخدم شبك تسليح بقطر 8 مليمتر لقاعدة الخرسانة.
	W
	
	
	

	155
	اكتمال التمديدات السفلية
	تستكمل تمديدات السباكة والكهرباء وغيرها أسفل الإنترلوك قبل تغطيتها.
	H
	
	
	

	156
	فرشة الرمل
	يفرش رمل ناعم خال من الشوائب فوق الخرسانة.
	
	
	
	

	157
	تسوية الرمل
	يسوى منسوب الرمل بالقدة الألمنيوم وميزان الماء وتنفذ الميول عند طلبها.
	W
	
	
	

	158
	ترطيب الرمل
	يرش الرمل بالماء رشا خفيفا قبل رص القطع.
	
	
	
	

	159
	مراجعة منسوب الرص
	ترص القطع على كامل المساحة مع مراجعة المنسوب باستمرار بالقدة الألمنيوم وميزان الماء.
	W
	
	
	

	160
	دك وتسوية السطح
	تسوى القطع برصاصة ميكانيكية تسير فوقها مع تشغيل الهزازات.
	
	
	
	

	161
	رمل الفواصل
	تملأ الفواصل بالرمل ثم يرش الماء رشا خفيفا.
	
	
	
	

	162
	طريقة التثبيت
	يثبت بلاط التراكوتا بالمونة الأسمنتية.
	
	
	
	

	163
	لون أسمنت التركيب
	يستخدم الأسمنت الأسمر مع الجرانيت الداكن، والأبيض مع الجرانيت الفاتح في تركيب الأرضيات بالمونة.
	
	
	
	

	164
	ضبط القطع الديكورية
	تركب بالمونة الأسمنتية وتشد الخيوط، وتراجع الاستقامة والمناسيب بالقدة وميزان الماء.
	W
	
	
	

	165
	المعالجة المائية
	يرش الجرانيت بالماء 3 أيام بعد التركيب.
	
	
	
	

	166
	تعبئة الفواصل
	بعد المعالجة، تملأ الفواصل بالترويبة أو الجولي وفقا للمواصفات وعرض الفاصل.
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: السلالم (رخام، جرانيت، بورسلان، خشب، حديد)
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F16 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	اعتماد النوع واللون
	تقدم عينة واضحة تحدد نوع الرخام ولونه ومقاسه وشكله المطلوب من المالك.
	W
	
	
	

	2
	سماكة النائم
	تحدد بالعينة، وتُفضل سماكة 3 سنتيمتر للنائم.
	
	
	
	

	3
	سماكة القائم
	تحدد بالعينة، وتكفي سماكة 2 سنتيمتر للقائم.
	
	
	
	

	4
	حافة النائم
	يعتمد شكل الحافة، برم 1/4 دائرة أو 1/2 دائرة أو شطفة.
	W
	
	
	

	5
	أعلى القائم
	يعتمد شكل أعلى القائم سادة أو بزاوية.
	
	
	
	

	6
	تشكيل النعلات
	يحدد نمط النعلات، مودرن بزاوية 45 أو كلاسيكي بزاوية 90، مع تحديد الشطف أو البرم والفرزة أو الديكور أو الشكل السادة.
	W
	
	
	

	7
	ألوان القائم والنائم
	يعتمد توحيد اللون أو استخدام 2 لون للقائم والنائم.
	
	
	
	

	8
	بروز النائم الجانبي
	تحدد علاقة النائم بلياسة الجانب، بارزا عنها أو بمحاذاتها، مع تحديد وجود قروف بين الرخام واللياسة.
	W
	
	
	

	9
	عينة أجزاء السلم
	يفضل تقديم عينة مصنع تضم النائم والقائم والنعلة لاعتمادها.
	W
	
	
	

	10
	اكتمال أرضيات الأدوار
	يبدأ تشطيب السلالم بعد بلاط أرضيات الأرضي والأول والملحق.
	
	
	
	

	11
	توحيد ارتفاع القوائم
	تراجع قوائم العظم أثناء تبليط الأدوار لتحقيق ارتفاع متساو لجميع الدرجات، ضمن نطاق 12 إلى 18 سم ومثالا مثاليا 15 سم منسوبا إلى الكود السعودي.
	W
	
	
	

	12
	سلامة تأسيس الكهرباء
	يفحص الكهربائي تأسيس الإنارة والكهرباء ويتأكد من سلامته وخلوه من الانسداد.
	H
	
	
	

	13
	رفع المقاسات والطبعات
	ترفع أبعاد النائم والقائم والبسطات، وتسجل بوضوح أو تنفذ طبعات كرتون أو أبلكاش تحاكي الدرج لإرسالها للمصنع.
	W
	
	
	

	14
	رفع منسوب الدرج
	عند الحاجة إلى رفع القائم والنائم لتوحيد المقاسات، تفضل صبة خرسانة عادية دون حديد بدلا من دفان الزيرو.
	W
	
	
	

	15
	حجز دفان الزيرو
	إذا استخدم الزيرو، تغلق الجوانب الخارجية بصبة أو بلوك أو بلاط بلدي لمنع سقوطه، وتفضل الصبة لقوة تثبيت مسامير الدرابزين.
	W
	
	
	

	16
	تنسيق موضع الدرابزين
	يعرف نوع الدرابزين وموضعه قبل إنهاء جوانب السلم.
	W
	
	
	

	17
	التثبيت الجانبي للحديد
	عند اختيار درابزين حديد مثبت جانبيا لزيادة العرض، يفضل تثبيته بالخرسانة المسلحة قبل لياسة الجوانب ثم تنفيذ اللياسة.
	H
	
	
	

	18
	وجه الأساس للحديد
	يورد الدرابزين الحديد مطليا بوجه أساس بريمر.
	
	
	
	

	19
	حماية الدرابزين
	يغطى ويغلف بالنايلون أثناء الأعمال.
	
	
	
	

	20
	فرد الدفان
	يفرد الدفان أسفل الدرج عند الحاجة إلى استخدامه.
	
	
	
	

	21
	أسمنت الرخام الفاتح
	تستخدم مونة بأسمنت أبيض مع الرخام فاتح اللون.
	
	
	
	

	22
	أسمنت الرخام الداكن
	تستخدم مونة بأسمنت أسود مع الرخام داكن اللون.
	
	
	
	

	23
	ضبط القائم والنائم
	تضبط الرأسية والأفقية بميزان الماء مع الطرق بالمطرقة المطاطية.
	W
	
	
	

	24
	تماثل عرض النائم
	تقاس أطراف النائم بالمتر للتأكد من تطابق مقاسها.
	W
	
	
	

	25
	مسار الحركة المؤقت
	توضع حماية من بلاط بلدي وألواح إسفنج للمشي أثناء العمل كي لا تختل وزنية الدرج.
	
	
	
	

	26
	تفصيل لوح البسطة
	يفضل لوح بسطة مبروم من طرف واحد للاستغناء عن نائم مستقل عند بلاط البسطة.
	
	
	
	

	27
	استقامة الأطراف
	توضع قدة ألمنيوم على أطراف النوايم بجانب الدرج للتحقق من وقوع بلاط الدرج على خط مستقيم.
	W
	
	
	

	28
	تماثل ارتفاع القوائم
	تراجع ارتفاعات القوائم بقدة ألمنيوم عند وسط الدرج للتأكد من تماثلها.
	W
	
	
	

	29
	توقيت رش الرخام
	يرش الرخام بالماء في اليوم التالي لاكتمال تركيب القائم والنائم.
	
	
	
	

	30
	تثبيت النعلات
	تركب النعلات بالغراء.
	
	
	
	

	31
	تنظيف وتجهيز الجولي
	ينظف الدرج بالإسفنجة قبل عمل الجولي للقائم والنائم والنعلات.
	
	
	
	

	32
	النايلون السفلي
	تغطى درجات الرخام بنايلون لا تقل سماكته عن 150 ميكرون للحماية من الخدش والحركة.
	
	
	
	

	33
	طبقة الخيش والجبس
	يوضع خيش صغير الفتحات فوق النايلون ويسكب جبس سائل يغطيه بسماكة 5 مليمتر.
	
	
	
	

	34
	اختيار موضع الاستخدام
	يوصى باستخدام البورسلان لسلالم الخدمة بدلا من السلالم الرئيسية.
	
	
	
	

	35
	سماكة البورسلان
	تختار أعلى السماكات المتاحة بما لا يقل عن 18 مليمتر.
	W
	
	
	

	36
	تحزيز النائم
	يطلب النائم بأطراف محززة للحد من الانزلاق.
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: الدهانات الداخلية
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F17 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	اكتمال اللياسة
	تنتهي أعمال اللياسة قبل بدء الأساس والمعاجين.
	W
	
	
	

	2
	اكتمال البلاط
	تنتهي أعمال البلاط قبل بدء الأساس والمعاجين.
	
	
	
	

	3
	اكتمال الأسقف الجبسية
	تنتهي أعمال الأسقف الجبسية قبل بدء الأساس والمعاجين.
	W
	
	
	

	4
	معالجة شروخ الجبس
	يعالج مقاول الجبس الشروخ والتشققات بتفتيحها وتعبئتها بعجينة الجبس.
	W
	
	
	

	5
	إزالة بقايا الجبس
	يزيل الدهان الشوائب والبقايا الجبسية قبل وجه الأساس.
	
	
	
	

	6
	الأساس الأول
	ينفذ 1 وجه أساس بعد تجهيز السطح وقبل المعجون.
	
	
	
	

	7
	المعجون الأول
	ينفذ الوجه الأول بمعجون مخصص للجبس.
	
	
	
	

	8
	المعجون الثاني
	ينفذ الوجه الثاني بمعجون مخصص للجبس بعد الوجه الأول.
	
	
	
	

	9
	صنفرة المعجون
	يصنفر السطح بورق الصنفرة بعد استكمال وجهي المعجون.
	
	
	
	

	10
	إزالة نواتج الصنفرة
	يزال الغبار وناتج الصنفرة من السقف بالإسفنجة أو الفرشاة.
	W
	
	
	

	11
	الأساس بعد الصنفرة
	ينفذ 1 وجه أساس إضافي بعد الصنفرة والتنظيف.
	
	
	
	

	12
	وجه البلاستيك الأول
	يطبق أول وجه بلاستيك مطفي بالرولة، ويُفضل هذا الاختيار على الزيتي للأسقف.
	
	
	
	

	13
	تلقيط السطح
	تجرى تلقيطات بالمعجون وصنفرة خفيفة بعد الوجه الأول وقبل الوجه الثاني.
	W
	
	
	

	14
	وجه البلاستيك الثاني
	يطبق الوجه الثاني من البلاستيك المطفي بالرولة بعد التلقيط والصنفرة الخفيفة.
	
	
	
	

	15
	تسلسل دهان الكرانيش
	تطبق الخطوات من 6 حتى 11، الصنفرة والتنظيف والأساس ووجه البلاستيك الأول والتلقيط والصنفرة الخفيفة ثم الوجه الثاني.
	
	
	
	

	16
	اللمسة الأخيرة
	تستخدم الإسفنجة لإخراج اللمسة النهائية للتعتيق.
	
	
	
	

	17
	مطابقة حجم الحبيبات
	يتوافق حجم الحبيبات البارزة مع عينة الدهان المختارة.
	W
	
	
	

	18
	تهيئة سطح اللياسة
	إزالة الخشونة بحجر الصنفرة ثم إزالة المخلفات بالفرشاة أو الإسفنجة قبل الأساس.
	W
	
	
	

	19
	معالجة الأركان
	استخدام زاوية الشريط أو الزاوية المعدنية المثقبة المخصصة للأركان والزوايا.
	W
	
	
	

	20
	معالجة فواصل الألواح
	تغطية الفواصل بالشريط الشبكي المخصص والمعجون قبل دهان الأساس.
	W
	
	
	

	21
	أولوية معجون الأسقف
	بدء معجون الأسقف قبل الجدران إذا كانت فتحات الإنارة منفذة، ويجوز بدء الجدران عند تأخر اعتماد مواقع الإنارة.
	
	
	
	

	22
	أولوية الدهان بالرولة
	بدء الأسقف قبل الجدران في جميع حالات الدهان بالرولة.
	
	
	
	

	23
	إزالة بقايا الجبس
	تنظيف آثار الجبس عند تنفيذ الجبس العربي.
	
	
	
	

	24
	صنفرة اللياسة
	تجهيز الجدران بحجر الصنفرة.
	
	
	
	

	25
	تفتيح الشروخ
	فتح الشروخ بالسكينة أو المسمار المثبت قبل ملئها.
	
	
	
	

	26
	ماء غسل الجدران
	استخدام ماء عذب لغسل الجدران.
	
	
	
	

	27
	حشو الشروخ وتأسيسها
	ملء الشروخ بالفيلر ثم تطبيق الأساس عليها.
	W
	
	
	

	28
	توافق نوع الأساس
	استخدام أساس مائي للدهان البلاستيكي وأساس زيتي للدهان الزيتي، مع شمول الشروخ.
	
	
	
	

	29
	جفاف وجه الأساس
	ترك الأساس حتى يجف، لمدة تقريبية من 24 إلى 48 ساعة.
	W
	
	
	

	30
	توافق المعجون الأول
	اختيار معجون مائي أو زيتي متوافق مع نوع الدهان وتركه حتى يجف.
	
	
	
	

	31
	اتجاه المعجون الثاني
	فرد الوجه الثاني بعكس اتجاه الوجه الأول.
	
	
	
	

	32
	المعجون الثالث عند الحاجة
	تنفيذ الوجه الثالث عند الحاجة متعامدا مع الوجه السابق.
	
	
	
	

	33
	تمييز أوجه المعجون
	يفضل إضافة قطرات محدودة من اللون للمعجون لتمييز عدد الأوجه.
	
	
	
	

	34
	إزالة غبار الصنفرة
	إزالة غبار الصنفرة بالبروش، أو بالبروش أو الخرقة بعد الصنفرة الأخيرة.
	W
	
	
	

	35
	اختيار عينة اللون
	إعداد مجموعة عينات ألوان واختيار الأنسب قبل تنفيذ الدهان.
	W
	
	
	

	36
	تغطية العناصر المنجزة
	حماية الأرضيات والنعلات والأفياش والأبواب والشبابيك بالنايلون والشريط اللاصق.
	
	
	
	

	37
	تهيئة مواضع التلقيط
	معالجة المواضع المحتاجة بالمعجون ثم صنفرتها وتطبيق الأساس عليها.
	W
	
	
	

	38
	اللون والنوع المعتمدان
	تنفيذ الوجه الأول المائي أو الزيتي باللون المطلوب وبالرولة.
	
	
	
	

	39
	الأوجه اللاحقة
	تنفيذ الوجه الثاني، والثالث عند الحاجة، بنفس اللون وبعكس اتجاه الوجه السابق.
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
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نموذج استلام أعمال: تشطيب الواجهات (حجر، دهانات خارجية، زجاج، GRC، أنماط أخرى)
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F18 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	اكتمال أعمال السطح
	يوصى بإنهاء العزل وبلاط الأسطح قبل حجر الواجهات ليتاح إقفال حجر السترة على نعلة البلاط البلدي بميول المطر إلى الداخل.
	W
	
	
	

	2
	أرضية ارتكاز السقالات
	اكتمال صب أرضيات الحوش والارتدادات حول المبنى لتوفير أرضية صلبة ومستوية للسقالات.
	W
	
	
	

	3
	إظهار تأسيسات الإنارة
	ظهور تأسيس الإنارة المخفية والأباليك في الواجهات والأسوار قبل تركيب الحجر.
	W
	
	
	

	4
	تحديد مسارات صرف المطر
	معرفة مواقع المواسير داخل الجدران الخارجية لتجنب إصابتها بمسامير الواجهة.
	W
	
	
	

	5
	معالجة تعشيش الخرسانة
	إصلاح التعشيش الموجود بالجسور والأعمدة بمواد الإصلاح الخاصة.
	W
	
	
	

	6
	إغلاق فتحات البلوك
	سد فتحات البلوك بالخلطة الأسمنتية.
	W
	
	
	

	7
	إزالة بقايا أخشاب العظم
	تنظيف الواجهات من الأخشاب المتبقية من الهيكل الإنشائي.
	
	
	
	

	8
	تغطية المسامات بالبيتومين
	دهان الواجهة بالبيتومين السائل البارد لمنع تسرب المطر وتكاثر الحشرات داخل المسامات، مع استثناء الواجهات المطلوب لياستها.
	W
	
	
	

	9
	استثناء منطقة نعلة الجرانيت
	ترك الجزء السفلي بارتفاع النعلة من 20 إلى 60 سنتيمتر دون بيتومين بحسب التصميم، لتركيب الجرانيت وصب الخلطة خلفه.
	W
	
	
	

	10
	عزل العناصر الخرسانية
	تغطية الأعمدة والجسور برولات الصوف الصخري أو الألياف الزجاجية للعزل الحراري.
	W
	
	
	

	11
	تغليف مواسير الصرف والمطر
	صب خرسانة عادية حول تمديدات الصرف أو المطر داخل جدران الواجهة في مرحلة التهيئة.
	W
	
	
	

	12
	إبعاد مسامير القوالب
	عدم ملامسة مسامير تثبيت الألواح الخشبية للمواسير عند الصب حولها.
	
	
	
	

	13
	اعتماد العينات والإكسسوارات
	اعتماد عينات الحجر وألوانه وزوايا التثبيت والجولي والمسامير قبل التركيب الميكانيكي.
	W
	
	
	

	14
	فحص العناصر الخرسانية
	مراجعة الأعمدة والجسور الخارجية بخيط رأسي وأفقي على كامل ارتفاع الواجهة وامتدادها، ومعالجة الانحراف والبروز.
	W
	
	
	

	15
	فرز الحجر ومطابقة العينة
	فرز الألوان ومقارنتها بالعينة المحفوظة، واستبعاد الحجر الرديء والمكسور عند الزوايا والأطراف.
	W
	
	
	

	16
	زاوية توزيع الحديد
	تركيب زاوية حديد مجلفن لغرض التوزيع.
	W
	
	
	

	17
	ضبط منسوب النعلة
	تحديد منسوب نعلة الجرانيت بالرجوع إلى منسوبي الشارع والرصيف.
	W
	
	
	

	18
	الصف الأول للجرانيت
	يفضل تنفيذ صف جرانيت بارتفاع 60 سم ميكانيكيا حول كامل المبنى قبل الصف الثاني، لمقاومته العالية للرطوبة.
	
	
	
	

	19
	قص اختراقات الخدمات
	قص فتحات دائرية لمواسير المطر وكيابل الكهرباء ومواسير التغذية عند مستوى النعلة إن وجدت.
	
	
	
	

	20
	توسيط فتحات الخدمات
	يفضل تنسيق الفتحة في منتصف قطعة الجرانيت للمحافظة على مظهر الواجهة.
	
	
	
	

	21
	تجهيز اتصال القطع
	حفر أطراف الرخام للزوايا وتثبيتها بالجولي مع زوايا القطع السفلية، أو ثقب جوانب الحجر بالدريل وربطه بالزاوية بمسمار خاص.
	W
	
	
	

	22
	استلام النعلة قبل الصب
	فحص مناسيب الجرانيت واستواء سطحه بالقدة أو ميزان الماء بعد التركيب وقبل صب الخلطة خلفه.
	H
	
	
	

	23
	مواضع الزوايا والمسامير
	تركيب الزوايا والمسامير على جانبي قطعة الحجر وأعلاها.
	W
	
	
	

	24
	اختيار سماكات المثبتات
	تحديد سماكة الزاوية والمسمار من 2 أو 3 أو 4 أو 5 مليمتر بحسب سماكة الحجر ووزنه.
	W
	
	
	

	25
	صب خلف الكسوة السفلية
	ملء خلف أول ارتفاع من 60 إلى 120 سنتيمتر من الحجر والجرانيت بخلطة أسمنتية.
	
	
	
	

	26
	تركيب حزام الكوبنق
	استخدام حجر مبروم بسمك 3 سنتيمتر وطول وعرض مناسبين لفصل الجرانيت عن حجر الواجهة.
	
	
	
	

	27
	التثبيت الميكانيكي الكامل
	استكمال كامل الواجهة بالحجر المثبت بالبراغي والمسامير والزوايا.
	W
	
	
	

	28
	تركيب القطع الخاصة
	تركيب البراويز والجوانب والأعتاب والأقواس والأعمدة والتيجان والكرانيش والزخارف ميكانيكيا بزوايا ومسامير عالية السماكة، ويجوز تدعيمها بأسياخ مزروعة خلفها ومثبتة بالجولي.
	W
	
	
	

	29
	لون حشو الفواصل
	تعبئة فواصل الحجر بالجولي المطابق للون الحجر.
	
	
	
	

	30
	التثبيت على الشاسيهات
	يجوز استخدام هياكل معدنية مثبتة بالبراغي واللحام عند الحاجة، خاصة للبروزات والديكورات والأعمدة غير المنفذة في العظم.
	W
	
	
	

	31
	حوامل البلوك الضعيف والأبراج
	عند ضعف البلوك أو في الأبراج، تثبيت Uchannel بمسامير في الخرسانة المسلحة بالبلاطة والميدة والبلوك، ثم تثبيت الحجر عليها بزوايا مجلفنة ميكانيكيا.
	W
	
	
	

	32
	طبقة الحماية الشفافة
	تطبيق ورنيش شفاف يحمي من العوامل الجوية ويحافظ على اللون الأصلي.
	
	
	
	

	33
	اعتماد عينة خارجية
	عمل عينات دهان على الجدران الخارجية واختيار إحداها.
	W
	
	
	

	34
	اكتمال التشطيبات السابقة
	عدم بدء الدهان قبل تركيب الألمنيوم وبلاط المداخل ونعلات الفيلا والأسوار.
	W
	
	
	

	35
	تغطية الكهرباء الخارجية
	حماية قلوب المفاتيح والأفياش الخارجية بالنايلون والشريط اللاصق.
	
	
	
	

	36
	تغطية الشبابيك والأرضيات
	حماية شبابيك الألمنيوم والنعلات والأرضيات بالنايلون والشريط اللاصق.
	
	
	
	

	37
	سلامة تركيب السقالات
	نصب السقالات حول الواجهات وفقا لمعايير السلامة والأمان.
	W
	
	
	

	38
	تفتيح الشروخ العميقة
	فتح الشروخ التي يزيد عرضها على 2 مليمتر، مع مراعاة اشتراطات حالة البروفايل المرن المذكورة لاحقا.
	W
	
	
	

	39
	التعامل مع التنميل
	عدم تفتيح التنميل الذي لا يتجاوز 2 مليمتر، والاكتفاء بطبقة الأساس عليه.
	
	
	
	

	40
	غسل الواجهة
	الغسل بمعدات تضخ ماء نظيفا ومضغوطا.
	
	
	
	

	41
	شمول الأساس للشروخ
	تطبيق البريمر بالرولة على كامل الواجهة بما فيها الشروخ المفتوحة.
	W
	
	
	

	42
	مادة ملء الشروخ
	ملء الشروخ العميقة بمعجون كراك فيلر المخصص لذلك من منتج الشركة.
	W
	
	
	

	43
	معالجة الشروخ الخاصة
	بعض المنتجات المطاطية توصي بعدم فتح الشروخ، ولتفادي آثار المعجون يعاد فتح وإغلاق العميق بواسطة المليس، ولا يفتح التنميل ويكتفى بالأساس والبروفايل.
	W
	
	
	

	44
	اتجاه تقدم العمل
	البدء بأعلى المبنى والتقدم إلى أسفل لتجنب إتلاف الأجزاء المنجزة بالمادة المتساقطة.
	
	
	
	

	45
	تثبيت غطاء الفاصل
	تثبيت الغطاء بالمسامير من جانب واحد فقط، يمين أو يسار، بطول ارتفاع الواجهة.
	W
	
	
	

	46
	توافق لون الغطاء
	لون غطاء الفاصل متوافق مع لون الواجهة.
	
	
	
	

	47
	خلط الرشة بالماء
	تخفيف عبوة من 16 إلى 18 لتر بحوالي 1 لتر ماء عذب، والتحريك جيدا بخلاط الدريل الكهربائي.
	
	
	
	

	48
	اكتمال جفاف الرش
	انتظار جفاف آخر وجه رش قبل معالجة السطح بالرول البلاستيكي.
	W
	
	
	

	49
	مطابقة كثافة الرش
	تنفيذ وجه ثالث عند الحاجة لمطابقة العينة المعتمدة في كثافة الرش وتباعد الجزيئات وتقاربها.
	W
	
	
	

	50
	مطابقة كثافة الرشة الحجرية
	تنفيذ وجه ثالث عند الحاجة للوصول إلى كثافة العينة المعتمدة وتوزيع جزيئاتها.
	W
	
	
	

	51
	الاستلام قبل فك السقالات
	إتمام الاستلام النهائي بواسطة المهندس أو ممثل المالك قبل فك السقالات.
	H
	
	
	

	52
	مطابقة المظهر المعتمد
	تشكيل السطح بالإسفنجة الخاصة حتى يطابق المظهر النهائي للعينة المعتمدة.
	W
	
	
	

	53
	استلام الهرتاج قبل الفك
	إتمام الاستلام النهائي للدهان قبل فك السقالات.
	H
	
	
	

	54
	تهيئة سطح كسر الرخام
	يوصى بلياسة الواجهة لتجنب زيادة الغراء على 1 سنتيمتر، ويجوز التنفيذ مباشرة على البلوك إذا لم يتجاوز تفاوت البلوك والأعمدة والجسور 5 مليمتر وبعد استشارة المهندس.
	W
	
	
	

	55
	ضبط سطح الغراء
	فرد الغراء بالمسطرين وتسويته بقدة ألمنيوم إلى مستوى الفواصل البلاستيكية.
	
	
	
	

	56
	موعد كبس الحبيبات
	تثبيت الحبيبات بالمسطرين وتسوية السطح عند مستوى الفواصل بعد 10 إلى 30 دقيقة.
	
	
	
	

	57
	موعد نزع الفواصل
	إزالة الفواصل البلاستيكية في اليوم التالي وبعد جفاف الغراء تماما.
	W
	
	
	

	58
	الاستلام قبل فك السقالات
	إتمام الاستلام النهائي بواسطة المهندس أو ممثل المالك قبل فك السقالات.
	H
	
	
	

	59
	اعتماد مخططات التصنيع
	عدم بدء التصنيع إلا بعد اعتماد المخططات التنفيذية المعدة من مقاسات الموقع.
	W
	
	
	

	60
	توقيت التركيب
	تركيب الواجهة الزجاجية بعد الحجر إن وجد وقبل دهان الواجهات.
	W
	
	
	

	61
	تغليف وترقيم القطاعات
	وصول قطع الألمنيوم مغلفة ومرقمة إلى الموقع.
	
	
	
	

	62
	مرجع مناسيب التركيب
	تنفيذ شيرب المناسيب بواسطة المساح وفق المخططات.
	W
	
	
	

	63
	مرتكز القوائم الرأسية
	تثبيت أسفل القوائم على الميدة أو الصبة الخرسانية بالبليتات والمسامير والزوايا.
	W
	
	
	

	64
	ضبط رأسية القوائم
	ضبط الرأسية بالقدة والميزان مع خيط ممتد من أعلى إلى أسفل.
	W
	
	
	

	65
	منسوب العارض الأول
	تثبيت أول عارض أفقي بين القوائم وفقا لشيرب المساح.
	W
	
	
	

	66
	وصل القوائم بالعوارض
	استخدام وصلات ألمنيوم على هيئة C مثبتة بمسامير مجلفنة خاصة.
	W
	
	
	

	67
	موضع الزجاج المزدوج
	تركيب وتثبيت ألواح الزجاج المزدوج داخل مجاري القوائم والعوارض.
	W
	
	
	

	68
	تثبيت أغطية الفواصل
	تثبيت الأغطية الرأسية والأفقية فوق الفواصل بواسطة البراغي.
	
	
	
	

	69
	جودة الربر
	تركيب ربر أسود من نوعية عالية الجودة بعد تثبيت الأغطية.
	
	
	
	

	70
	موضع القطاعات الحاملة
	وجود جميع قوائم وعوارض الألمنيوم داخل الواجهة لحمل الزجاج.
	W
	
	
	

	71
	معالجة فواصل الزجاج
	تركيب الباكينج رود ثم حشو الفواصل بالسيلنت الأسود.
	W
	
	
	

	72
	الهيكل الحديدي المدعم
	تثبيت الألواح والقطع بواسطة هيكل حديدي مدعم يلائم التصميم المطلوب.
	W
	
	
	

	73
	معالجة آثار المطر
	تتوفر تقنيات دهان بمواد تساعد على انزلاق قطرات الماء دون ترك آثار على الكرانيش لمعالجة خطوط الغبار بعد المطر.
	
	
	
	

	74
	تجزئة قطع الكرانيش
	تقسيم الكرانيش إلى أطوال من 1.00 إلى 1.50 متر أو بحسب التصميم لتيسير النقل والتركيب.
	
	
	
	

	75
	نوع التيوب الحامل
	تركيب تيوب حديد مجلفن جلفنة مصنع عند نهاية ذروة السطح.
	W
	
	
	

	76
	تثبيت التيوب بالخرسانة
	ربط التيوب بمسامير مجلفنة في خرسانة السترة، مع منع التثبيت في البلوك أو اللياسة نهائيا.
	W
	
	
	

	77
	ضبط خط أسفل الكرانيش
	شد خيط عند نهاية تركيب القطع من أسفل لضبط محاذاتها.
	W
	
	
	

	78
	عدد نقاط ربط القطعة
	تثبيت كل قطعة في 3 نقاط باستخدام مسامير مجلفنة خاصة.
	W
	
	
	

	79
	ربط البليتة المدمجة
	تثبيت البليتة المدمجة في القطعة على ظهر الجسر الخرساني المقلوب كنقطة الربط الأولى.
	W
	
	
	

	80
	الربط بالتيوب الأفقي
	تنفيذ نقطة الربط الثانية بالتيوب الأفقي المجلفن المركب سابقا.
	W
	
	
	

	81
	الربط السفلي للقطعة
	تنفيذ نقطة التثبيت الثالثة من أسفل القطعة بجدار الواجهة.
	W
	
	
	

	82
	انتظام فواصل الكرانيش
	ترك فواصل تمدد متساوية بعرض 2 سنتيمتر بين قطع الكرانيش.
	W
	
	
	

	83
	إحكام الباكينج رود
	سماكة الباكينج رود أكبر من عرض الفاصل ليبقى محكما داخله.
	W
	
	
	

	84
	حماية حواف الفاصل
	وضع شريط لاصق على جانبي فاصل التمدد لضبط استقامة السيلنت ونظافة الفاصل.
	
	
	
	

	85
	حشو الفاصل
	ملء الفاصل بسيلنت عالي الجودة مطابق للون GRC.
	
	
	
	

	86
	تشكيل وجه السيلنت
	تسوية السيلنت بالسكينة مع سطح GRC، أو تشكيل بصمة نصف دائرية غائرة 5 مليمتر عند اختيار هذا المظهر الجمالي.
	
	
	
	

	87
	ربط قطع الكابولي
	تثبيت المقرنصات بالمسامير على ظهر الكرانيش.
	W
	
	
	

	88
	حشو فراغات المقرنصات
	استخدام الباكينج رود والسيلنت في الفراغات بين القطع.
	
	
	
	

	89
	مراجعة الإنارة المخفية
	مراجعة تأسيس الإنارة المخفية للكرانيش والواجهات إن وجدت.
	W
	
	
	

	90
	مثبتات الأقواس
	استخدام المسامير المجلفنة الخاصة والزوايا والبليتات عند أطراف القطع.
	W
	
	
	

	91
	التثبيت بالعناصر الخرسانية
	ربط القطع بالأجزاء الخرسانية ومنع تثبيتها في البلوك.
	W
	
	
	

	92
	الوصول لخرسانة التثبيت
	إزالة اللياسة عند الحاجة لكشف العنصر الخرساني وتأمين عمق تثبيت كاف للمسامير داخله.
	W
	
	
	

	93
	لصق القطع المتصلة
	وصل القطعتين بغراء قوي مخصص لـ GRC.
	W
	
	
	

	94
	تدعيم الوصلة الخلفي
	تدعيم الفاصل بين القطعتين بأسياخ حديد من الخلف.
	W
	
	
	

	95
	تجهيز زوايا الغلاف
	تثبيت زوايا الجلفنة داخل قطعة GRC قبل صبها، واستخدام المسامير والزوايا المجلفنة في الربط.
	W
	
	
	

	96
	طول زاوية التغليف
	اختيار طول الزاوية بما يناسب الفراغ بين العمود الخرساني وغلاف GRC.
	W
	
	
	

	97
	معالجة مناطق اللحام
	معالجة اللحامات بين التيوبات وزوايا GRC والأعمدة المعدنية بالمواد الخاصة.
	W
	
	
	

	98
	طريقة تكسية البورسلان
	تركيب البورسلان الموصوف بسماكة حوالي 2 سم بالطريقة الميكانيكية.
	W
	
	
	

	99
	اختيار مواضع الكرانيش
	حصر استخدام كرانيش البوليسترين في مواضع غير معرضة للاحتكاك.
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: القرميد
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F19 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	اكتمال اللياسة الخارجية
	إنهاء كامل اللياسة الخارجية للمبنى قبل أعمال القرميد.
	W
	
	
	

	2
	أبعاد القواعد الخرسانية
	تنفيذ قاعدة بارتفاع 40 سنتيمتر فوق السقف الخرساني وطول 40 سنتيمتر وعرض 40 سنتيمتر لتثبيت العمود دون ثقب العازل عبر البلاط.
	W
	
	
	

	3
	اكتمال بلاط السطح
	إنهاء بلاط الأسطح مع النعلات.
	W
	
	
	

	4
	اكتمال فواصل السطح
	تركيب فواصل التمدد قبل تنفيذ القرميد.
	W
	
	
	

	5
	اكتمال GRC السفلي
	إنهاء أعمال GRC أسفل القرميد إن وجدت.
	W
	
	
	

	6
	تجهيز الخزان وتمديداته
	رفع الخزان بالكرين إلى موضعه واستكمال توصيله بشبكة تغذية المبنى عندما يكون تحت القرميد.
	W
	
	
	

	7
	توافق ارتفاع الخزان
	التحقق من عدم تعارض ارتفاع الخزان مع ارتفاع نهاية هرم القرميد بالرجوع للمخططات أو القطاعات أو الواجهات.
	W
	
	
	

	8
	فتحة دخول الصيانة
	تضمين فتحة في السقف تسمح بدخول الأفراد للصيانة.
	W
	
	
	

	9
	فتحة استبدال الخزان
	عند وجود خزان أسفل القرميد، توفير جزء غير مرئي على مفصلات يسمح بفتح السقف واستبدال الخزان.
	W
	
	
	

	10
	تحديد الارتفاع والميل
	حساب ارتفاع الهرم وزاوية ميله قبل تثبيت الأعمدة.
	W
	
	
	

	11
	ربط الأعمدة بالقواعد
	تثبيت عمود I beam على البليتة بظهر القاعدة بواسطة 4 براغي، طول كل برغي لا يقل عن 6 سم.
	W
	
	
	

	12
	الكمرة الرابطة العلوية
	تركيب كمرة معدنية تربط الأعمدة من أعلى، بمقاسات المخططات والمواصفات وتعليمات المهندس.
	W
	
	
	

	13
	اتجاه الحوامل وتوزيعها
	مد التيوبات الحاملة من الجسر الرئيسي بأعلى الهرم إلى حافة السطح، بمسافات متساوية وفقا للمخططات والطبيعة.
	W
	
	
	

	14
	الارتكاز على الجسر المقلوب
	تحقيق الإسناد الفعلي على الجسر المقلوب بالزوايا والمسامير، وعدم تحميل القرميد على كرانيش GRC إن وجدت.
	W
	
	
	

	15
	مرجع مقاسات المثبتات
	الرجوع لتصميم الجهة الهندسية المختصة في مقاسات التيوبات وأقطار وأطوال المسامير وسماكات البليتات، بما يلائم وزن المشروع ومسطحاته.
	W
	
	
	

	16
	تركيب التيوبات الثانوية
	لحام التيوبات الثانوية على العوارض الرئيسية بمسافات متساوية.
	W
	
	
	

	17
	مقاس وتباعد التيوبات
	التيوبات الثانوية أصغر أبعادا من الرئيسية، ومقاس بلاطة القرميد المعتمدة هو المحدد الرئيسي للتباعد بينها.
	W
	
	
	

	18
	إصلاح حماية اللحامات
	طلاء مواضع لحام الحديد المجلفن بمادة مناسبة مثل الزنك أو الجلفنة الباردة حسب ما ينص عليه الكود.
	W
	
	
	

	19
	استخدام أطوال كاملة
	استخدام التيوبات بطولها الكامل دون وصلها باللحام قدر الإمكان، وعند الضرورة استشارة المهندس في مواقع اللحامات وتقليلها.
	W
	
	
	

	20
	اعتماد عينة مركبة
	تركيب عينات مختلفة ليتصورها المالك ويصدر التعميد بناء عليها.
	W
	
	
	

	21
	اتجاه تركيب البلاطات
	تركيب القرميد من أعلى إلى أسفل.
	
	
	
	

	22
	مسامير تثبيت البلاطة
	ربط البلاطة بتيوب الحديد بمسامير خاصة رفيعة تمر عبر الثقوب الجاهزة في أطراف البلاطة.
	W
	
	
	

	23
	تحديد إغلاق فتحات الحواف
	اختيار طريقة منع تعشيش الطيور قبل تركيب بلاطات حافة المبنى، بشبك بلاستيكي خاص أو خلطة أسمنتية مناسبة اللون.
	W
	
	
	

	24
	فحص التثبيت قبل الزوايا
	التحقق من جودة تثبيت البلاطات بعد إتمام تركيبها وقبل تركيب الزوايا والإكسسوارات.
	W
	
	
	

	25
	تثبيت الزوايا والإكسسوارات
	تركيب الزوايا والإكسسوارات بخلطة أسمنتية مدهونة بلون القرميد نفسه.
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: القبب الزجاجية والفتحات السماوية
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F20 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	إنهاء الأعمال المحيطة
	يفضل اكتمال لياسة الجسر المقلوب وعزل السطح وبلاطه قبل بدء القباب.
	
	
	
	

	2
	مطابقة التصنيع
	يصنع الهيكل في المصنع طبقا للمخططات والمواصفات.
	W
	
	
	

	3
	اختيار طريقة التوريد
	يورد الهيكل قطعة كاملة أو أجزاء بحسب حجم الفتحة.
	
	
	
	

	4
	استكمال التركيب الداخلي
	تثبت الطبقة الداخلية ثم الزجاج المعشق مع الربر والإكسسوارات قبل تركيب الخارجية.
	H
	
	
	

	5
	استكمال إغلاق الفواصل
	تثبت الخارجية مع أغطية الألمنيوم فوق الفواصل وحول الجسر والربر والإكسسوارات.
	W
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: الأبواب (حديد، خشب، UPVC، WPC)
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F21 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	القوة
	يتضمن اختيار الباب خاصية القوة الواردة ضمن المواصفات المطلوبة.
	
	
	
	

	2
	ثبات الشكل
	يتضمن اختيار الباب خاصية ثبات الشكل الواردة ضمن المواصفات المطلوبة.
	
	
	
	

	3
	تحقيق الخصوصية
	يتضمن اختيار الباب خاصية تحقيق الخصوصية المطلوبة، دون قيمة أداء رقمية.
	
	
	
	

	4
	الأمان
	يتضمن اختيار الباب خاصية الأمان المطلوبة، دون قيمة أداء رقمية.
	
	
	
	

	5
	العزل الحراري
	يتضمن اختيار الباب خاصية العزل الحراري المطلوبة، دون قيمة أداء رقمية.
	
	
	
	

	6
	العزل الصوتي
	يتضمن اختيار الباب خاصية العزل الصوتي المطلوبة، دون قيمة أداء رقمية.
	
	
	
	

	7
	مقاومة الحريق
	يتضمن اختيار الباب خاصية مقاومة الحريق المطلوبة، دون قيمة أداء رقمية.
	
	
	
	

	8
	مقاومة العوامل الجوية
	يتضمن اختيار الباب خاصية مقاومة العوامل الجوية المطلوبة، دون قيمة أداء رقمية.
	
	
	
	

	9
	سهولة التشكيل
	يتضمن اختيار الباب خاصية سهولة التشكيل المطلوبة، دون قيمة أداء رقمية.
	
	
	
	

	10
	توقيت تركيب الحلوق
	تركب الحلوق بعد الطرطشة وقبل اللياسة.
	
	
	
	

	11
	مراجعة الأبعاد الموقعية
	تؤخذ أبعاد التصنيع من الواقع بعد التأكد من وضع الحلوق.
	W
	
	
	

	12
	فحص أفقية ورأسية الحلوق
	تعاد مراجعة الأفقية والرأسية قبل التصنيع لاحتمال تأثرهما بالصب داخل الحلوق أو حركة المعدات والعمالة.
	W
	
	
	

	13
	اعتماد شكل الباب
	يعتمد المالك التصميم أو الاختيار من كتالوج إذا لم توجد تصاميم داخلية معتمدة.
	
	
	
	

	14
	إنهاء البلاط أسفل الباب
	يستكمل بلاط الأرضية تحت الأبواب الداخلية وأبواب الأسوار قبل توريدها.
	
	
	
	

	15
	توقيت تركيب أبواب المداخل
	تركب أبواب مدخلي الرجال والنساء بعد انتهاء الدهان الداخلي.
	
	
	
	

	16
	توقيت تركيب أبواب الأسوار
	تركب أبواب الأسوار قبل دهان الأسوار.
	
	
	
	

	17
	الرفع الآمن للدرف
	تستخدم رافعة أثناء تركيب الأبواب الثقيلة ذات الأبعاد الكبيرة.
	W
	
	
	

	18
	وزن الدرف
	تراجع الجوانب والأعلى والأسفل بميزان الماء.
	W
	
	
	

	19
	أساس المصنع
	تصل الحلوق والدرف من المصنع مطلية بالأساس.
	
	
	
	

	20
	إزالة الأكسدة والشوائب
	ينظف سطح الباب بصنفرة كهربائية وورق خشن لإزالة الأكسدة والشوائب قبل استكمال الدهان.
	H
	
	
	

	21
	معالجة انخفاضات السطح
	تملأ المواضع الغائرة بالمعجون، بما فيها حول الحلوق والمفصلات واللحامات.
	
	
	
	

	22
	صنفرة مواضع المعجون
	تعاد صنفرة الأجزاء التي عولجت بالمعجون.
	
	
	
	

	23
	حماية التشطيبات المجاورة
	تغطى الجدران والأرضيات المحيطة بالورق أو النايلون مع تثبيته بشريط لاصق.
	
	
	
	

	24
	انتظام رش الدهان
	يرش الدهان بالمسدس أفقيا ورأسيا للحصول على تغطية متماثلة.
	W
	
	
	

	25
	تغليف الباب
	يغلف الباب بورق أو نايلون بعد جفاف الدهان.
	
	
	
	

	26
	جهة تركيب المقابض
	يمكن تركيب المقابض من الجهتين لأبواب السطح والحارس، ومن الداخل فقط للأبواب الرئيسية حسب الوارد.
	
	
	
	

	27
	تناسق لون المفصلات
	يتطابق لون المفصلات مع المقابض.
	
	
	
	

	28
	جودة الأقفال وتناسقها
	تختار كوالين وقلوب عالية الجودة.
	
	
	
	

	29
	تطابق ألوان الأقفال
	تتطابق ألوان الكوالين والقلوب والمقابض.
	
	
	
	

	30
	المقابض الخارجية الرأسية
	يمكن استخدام مقابض على هيئة شرائح رأسية خارج أبواب المداخل والأسوار.
	
	
	
	

	31
	اختيار موضع المصد
	يثبت المصد بحيث يمنع اصطدام مقبض الباب بالجدار.
	
	
	
	

	32
	تثبيت المصدات
	تثبت المصدات بالبراغي والفيشر في الأرض أو الجدار بحسب النوع.
	
	
	
	

	33
	إغلاق أسفل الباب
	تركب الشريحة لمنع دخول الغبار والحشرات من أسفل الباب.
	
	
	
	

	34
	تركيب رداد الباب
	يركب رداد لتسهيل الإغلاق الآلي.
	
	
	
	

	35
	بطاقة مدة المقاومة
	تطلب بطاقة تبين مدة مقاومة الباب للحريق.
	
	
	
	

	36
	تركيب الدفاش
	تزود أبواب الهروب بالدفاش.
	
	
	
	

	37
	رفع أبعاد الحلوق والدرف
	ترفع المقاسات من الموقع قبل التصنيع والتركيب.
	W
	
	
	

	38
	تركيب الحلق الكاذب
	عندما تشترطه المواصفات يركب قبل اللياسة لضبط فتحة الباب وحماية الحلق الرئيسي.
	
	
	
	

	39
	وصل أجزاء الحلق
	عند التوريد مفككا تجمع الكتفان والعتب بتعشيق الذكر والأنثى، وهذه الطريقة مفضلة على التجميع بالمصنع.
	
	
	
	

	40
	دهان خلف الحلق
	يدهن ظهر الحلق بالبيتومين السائل الأسود للحماية من الرطوبة عندما تنص المواصفات.
	H
	
	
	

	41
	مطابقة رقم الباب
	يوزع كل حلق حسب رقم الباب وموقعه في المخططات والجداول والواقع.
	
	
	
	

	42
	تغليف الحلوق
	تورد الحلوق مغلفة بالنايلون.
	
	
	
	

	43
	التثبيت المؤقت للحلق
	تستخدم أوتاد خشبية مثلثة للضبط الأولي ثم دعامات خشبية للمحافظة على الوزنية.
	
	
	
	

	44
	الأفقية والرأسية
	يضبط الحلق رأسيا وأفقيا بميزان الماء.
	W
	
	
	

	45
	تجهيز تجاويف المفصلات
	تحدد مواضع المفصلات بالقلم ثم تحفر بالمكينة المخصصة.
	
	
	
	

	46
	ربط الحلوق بالفتحة
	تثبت الحلوق ببليتات معدنية من الداخل والخارج وفق الأعداد المذكورة.
	H
	
	
	

	47
	ملء الخلوص بالفوم
	يملأ الفراغ بالفوم لتحسين الالتصاق بالجدار والمحافظة على مقاس الحلق مع التمدد والانكماش.
	H
	
	
	

	48
	تركيب الربر بالمجرى
	يوضع المطاط في مجرى الحلق لمنع الغبار والحد من انتقال الصوت.
	
	
	
	

	49
	إعادة ترتيب تركيب الوزرات
	تفك الوزرات عند أطراف الباب إن كانت مركبة، ثم يعاد تثبيتها بعد البرواز.
	
	
	
	

	50
	تثبيت البرواز بالحلق
	يلصق البرواز بالحلق بالغراء ويثبت بمسامير صغيرة مخفية.
	
	
	
	

	51
	تثبيت البرواز بالجدار
	يلصق البرواز بالجدار بالسيلكون.
	
	
	
	

	52
	تجهيز فتحات الصيانة
	تترك فتحات الصيانة أثناء بناء البلوك عند ارتفاع حلق الباب لتيسير التركيب والصيانة.
	H
	
	
	

	53
	حماية محيط الباب
	تغطى الجدران والأرضيات بالنايلون والشريط اللاصق لحمايتها من رش الدهان.
	
	
	
	

	54
	معالجة مواضع العيوب
	تلقط الفجوات والانخفاضات بالمعجون بعد الصنفرة.
	
	
	
	

	55
	إعادة المعجنة والصنفرة
	تعاد المعجنة والصنفرة إذا دعت الحاجة خلال مراحل الطلاء.
	
	
	
	

	56
	تغليف الأبواب
	تحمى الأبواب بالنايلون والشريط اللاصق بعد إكمال الدهان والحماية.
	
	
	
	

	57
	اعتماد موضع ونوع المصد
	تستخدم مصدات ربر معتمدة من المالك، أرضية أو جدارية.
	
	
	
	

	58
	تناسق ألوان المصدات
	يناسب لون المصد لون الأرضية أو دهان الجدار.
	
	
	
	

	59
	توقيت تركيب الإكسسوارات
	تركب المقابض والكوالين والردادات والمصدات المعتمدة قبل السكن مباشرة.
	
	
	
	

	60
	تناسق ألوان الإكسسوارات
	تكون ألوان الإكسسوارات متناسقة.
	
	
	
	

	61
	مرجع التهيئة والتنفيذ
	تتبع خطوات التهيئة والتنفيذ الواردة في بند الأبواب الخشبية.
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: الشبابيك الألمنيوم
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F22 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	جاهزية التشطيبات
	تركب النوافذ بعد معجون الجدران وقبل دهان الواجهات وبعد تركيب الحجر إن وجد.
	
	
	
	

	2
	مراجعة التمديدات الكهربائية
	تراجع تأسيسات كهرباء الشترات عند وجودها.
	H
	
	
	

	3
	حماية الحلوق
	تورد الحلوق أولا مغلفة بشريط المصنع اللاصق.
	
	
	
	

	4
	مطابقة مواقع الحلوق
	يوضع كل حلق عند موقع تركيبه.
	
	
	
	

	5
	مطابقة ثقوب الجدار
	تخرم أكتاف الجدار بالدريل بعدد مطابق لثقوب الحلق.
	
	
	
	

	6
	وزن الحلق
	تضبط الرأسية والأفقية بميزان الماء.
	W
	
	
	

	7
	الربط بالبراغي والفيشر
	يثبت الحلق بالبراغي والفيشر.
	H
	
	
	

	8
	تعليق الدرف
	تركب درف الشباك المفصلي على المفصلات الجاهزة.
	
	
	
	

	9
	حماية مجرى الزجاج
	عند التأجيل التعاقدي تحمي شركة الألمنيوم المجرى باللاصق من الغبار.
	
	
	
	

	10
	استخدام ماسك الزجاج
	يرفع الزجاج ويركب بالماسك المخصص.
	W
	
	
	

	11
	تساوي المسافات المحيطية
	إذا لم يكن الشباك لطشا داخليا أو خارجيا تتساوى مسافاته إلى زوايا الفتحة حول الإطار.
	W
	
	
	

	12
	حماية السطح أثناء الضبط
	توضع قطعة خشبية مع الشاكوش عند الضبط لتجنب خدش الألمنيوم.
	
	
	
	

	13
	تشطيب الربر بالزوايا
	يركب الربر بين الزجاج والألمنيوم بنهايات مشطوفة عند الزوايا.
	
	
	
	

	14
	سد الخلوص المحيطي
	يملأ خلوص الأطراف بالسيلينت الجيد الموافق للون الألمنيوم من الداخل والخارج.
	W
	
	
	

	15
	تركيب درفة السلك
	تركب درفة السلك المخصصة للحماية من البعوض.
	
	
	
	

	16
	مراجعة الربر ومانع الأتربة
	تفحص قطع المطاط ومانع الأتربة وإحكام إغلاق الشباك.
	W
	
	
	

	17
	تركيب الطبات
	تخفى مسامير ربط الحلوق بالسدادات البلاستيكية.
	
	
	
	

	18
	وجود فتحة التصريف
	تراجع فتحة تصريف مياه الأمطار في حلق الشباك.
	
	
	
	

	19
	سهولة الفتح والإغلاق
	يكون تشغيل النافذة بالفتح والإغلاق سهلا.
	W
	
	
	

	20
	ختم التقسية
	يتحقق من ختم tempered أو سوكريت بأحد أركان الزجاج للدلالة على التقسية الحرارية بالأفران.
	
	
	
	

	21
	رفع قالب القوس
	تؤخذ طبعة ميدانية بالكرتون أو الأبلكاش عند وجود نافذة قوسية.
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: القواطع الجبسية
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F23 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	اكتمال الأرضيات
	يبدأ تركيب القواطع بعد إنهاء بلاط الأرضيات.
	
	
	
	

	2
	تحديد مواقع القواطع
	توقع المواقع بخيوط مشدودة أو بواسطة المساح.
	W
	
	
	

	3
	تثبيت قطاع الأرضية
	يثبت قطاع U في الأرض بالمسامير والخوابير.
	
	
	
	

	4
	تطابق المسارين
	يثبت قطاع U بالسقف كالسفلي مع تطابقهما والتحقق من رأسية القاطع.
	W
	
	
	

	5
	مراجعة القوائم والأوميقا
	تفحص القوائم الرأسية والأوميقا الأفقية عند التباعد والارتفاع المذكورين قبل التجليد.
	H
	
	
	

	6
	تثبيت ألواح الجهة الأولى
	تثبت ألواح الجبس على الأوميقا بالجهة الأولى.
	
	
	
	

	7
	فتح مواضع العلب
	تجهز فتحات علب الكهرباء في الألواح إن وجدت.
	
	
	
	

	8
	فحص التمديدات قبل الإغلاق
	تركب العلب وتمدد المواسير الكهربائية قبل تجليد الجهة الثانية.
	H
	
	
	

	9
	فحص الصوف الصخري
	يركب عازل الصوف الصخري قبل إغلاق الجهة الثانية.
	H
	
	
	

	10
	استكمال الجهة الثانية
	تركب أوميقا الجهة الثانية ثم تغطى بألواح الجبس.
	
	
	
	

	11
	تدعيم الأبواب والشبابيك
	يراعى تدعيم الفتحات بقطاع U أعلى سماكة لتثبيت الحلوق.
	H
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: الأطقم الصحية والسخانات
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F24 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	تمركز المغسلة
	يراجع موضع المغسلة قبل الشراء ليقع في منتصف تأسيسات التغذية.
	W
	
	
	

	2
	ملاءمة عمق المغسلة
	يختار عمق يناسب إطار الباب عندما تكون المغسلة خلفه مباشرة.
	
	
	
	

	3
	موضع تثبيت الخلاط
	يركب في جسم المغسلة، أو خارجها على رخام الرف أو من الجدار بحسب النظام المختار.
	
	
	
	

	4
	مراجعة دليل التركيب
	يراجع كتيب الجهاز لطريقة التركيب ومقاساته قبل التثبيت.
	
	
	
	

	5
	ضبط ارتفاع الكرسي
	يركب على ارتفاع 40 إلى 45 سنتيمتر من أعلى البلاط.
	W
	
	
	

	6
	ضبط ارتفاع المسامير
	تضبط مسامير التثبيت على ارتفاع 33 إلى 34 سنتيمتر مع مراجعة الكتالوج.
	W
	
	
	

	7
	مراجعة كتالوج البيديه
	يراجع كتيب الجهاز لطريقة ومقاسات التركيب.
	
	
	
	

	8
	تأسيس التغذية والصرف
	تجهز صفاية ومصدر تغذية وفقا للجهاز المطلوب.
	H
	
	
	

	9
	تمركز الخلاط
	يكون الخلاط في منتصف الكابينة.
	W
	
	
	

	10
	الطاسة بمحاذاة السقف
	في النوع المحاذي تكون الطاسة الدائرية أو المربعة لطشا مع السقف المستعار.
	
	
	
	

	11
	مطابقة توزيع المخارج
	توزع السماعة والمخارج الجدارية بحسب التصميم، من جدار واحد أو أكثر دون عدد واضح.
	H
	
	
	

	12
	تغذية المخارج الجانبية
	تجهز مواسير حار وبارد لضخ الماء من جوانب الحوض.
	H
	
	
	

	13
	صرف الجاكوزي
	تجهز صفاية متصلة بالرئيسية، مع تفضيل استقلالها عنها.
	H
	
	
	

	14
	تغذية الخلاط العلوي
	تؤسس مواسير حار وبارد إذا وجد خلاط أو شاور يصب في الحوض من الأعلى.
	H
	
	
	

	15
	فتحة الوصول للمحرك
	عند تغطية الجوانب بالسيراميك فوق اللياسة أو الأسمنت بورد تترك فتحة صيانة تناسب حجم المحرك.
	H
	
	
	

	16
	فتحة التهوية
	تجهز فتحة تهوية عند إغلاق الجوانب بالتشطيب المذكور.
	H
	
	
	

	17
	تشطيب فتحات الخدمة
	تكسى فتحتا الصيانة والتهوية بالتشطيب نفسه لغطاء الجاكوزي.
	
	
	
	

	18
	ميول أرضية الدش
	عند الاستغناء عن الحوض ينفذ غطوس 1 سم مع ميول نحو صفاية الشاور، دون ميل رقمي.
	W
	
	
	

	19
	تغذية المياه الباردة
	يوصل خط حراري من الخزان إلى السخان للمياه الباردة.
	H
	
	
	

	20
	تغذية المياه الساخنة
	يوصل خط حراري من السخان إلى دورات المياه والمطابخ مع العزل الموصى به.
	H
	
	
	

	21
	توصيل الراجع
	يوصل خط حراري يعيد الماء الساخن من دورات المياه أو المطابخ للسخان.
	H
	
	
	

	22
	ضبط حرارة الماء
	تضبط الحرارة بدقة لتجنب الأذى، وتوصى الحرارة العامة بـ 60 درجة مئوية.
	W
	
	
	

	23
	اختيار موضع السخان
	يمكن تركيبه فوق السقف المستعار مع فتحة صيانة، أو أسفله.
	
	
	
	

	24
	تأسيس تغذية السخان الظاهر
	تؤسس مواسير الحار والبارد على ارتفاع 180 سم إذا كان السخان أسفل السقف.
	H
	
	
	

	25
	تأسيس تغذية السخان المخفي
	تكون التأسيسات فوق الجبس عندما يكون السخان مخفيا أعلى السقف المستعار.
	H
	
	
	

	26
	مراجعة عناصر التوصيل
	تراجع مواضع مدخل البارد ومخرج الساخن وصمام عدم الرجوع الموضحة بالتسميات.
	W
	
	
	

	27
	اختيار موضع الألواح
	يركب بالسطح في مكان مكشوف يتعرض للشمس باستمرار.
	
	
	
	

	28
	صيانة النظام والألواح
	تراعى حاجته للصيانة المستمرة، خصوصا الألواح، دون فترة رقمية محددة.
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: المطابخ وغرف الغسيل
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F25 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	منسوب ماسورة الغاز
	تأسيس الماسورة داخل جدار المطبخ قبل اللياسة على ارتفاع 50 سم من التشطيب، للغاز المركزي أو الأسطوانات الخارجية
	W
	
	
	

	2
	مأخذ الفرن الكهربائي
	تحديد مأخذ تغذية الفرن الكهربائي وفق مخطط شركة المطابخ
	
	
	
	

	3
	مأخذ المايكرويف
	تحديد مأخذ تغذية المايكرويف وفق مخطط شركة المطابخ
	
	
	
	

	4
	مأخذ غسالة الصحون
	تحديد مأخذ تغذية غسالة الصحون وفق مخطط شركة المطابخ
	
	
	
	

	5
	مأخذ الثلاجة
	تحديد مأخذ تغذية الثلاجة وفق مخطط شركة المطابخ
	
	
	
	

	6
	ارتفاع الحوض
	تركيب الحوض على ارتفاع 90 سنتيمتر فوق بلاط الأرضية
	
	
	
	

	7
	مسار ماسورة الصرف
	يجوز أن تكون ماسورة صرف الحوض جدارية أو أرضية
	
	
	
	

	8
	فتحة دكت السقف
	تمرير الدكت من فتحة سقفية 33 سم × 33 سم
	
	
	
	

	9
	مروحة السطح
	توصيل الدكت بمروحة على السطح
	
	
	
	

	10
	موضع تثبيت المروحة
	تثبيت مروحة الشفط على السقف المستعار
	
	
	
	

	11
	مسار الدكت المرن
	وصل المروحة بدكت مرن أعلى السقف المستعار ينتهي بفتحة دائرية في الجدار
	W
	
	
	

	12
	غطاء المخرج الخارجي
	تركيب جريل دائري بشرائح خارج الجدار لمنع دخول الحشرات
	
	
	
	

	13
	تنسيق الفتحات والإضاءة
	يراعي توزيع وحدات الإضاءة مواقع الأبواب والشبابيك.
	
	
	
	

	14
	حصر أجهزة المطبخ
	تحدد الأجهزة المطلوبة ومواقعها، بما يشمل الثلاجة وغسالة الأطباق والفرن والمايكرويف ومراوح الشفط.
	
	
	
	

	15
	تكوين مثلث العمل
	يراعى توزيع المغسلة والفرن والثلاجة بما يشكل مثلث العمل.
	
	
	
	

	16
	تطوير التخطيط المبدئي
	يمكن تطوير فكرة التخطيط المبدئية المتاحة باستخدام برامج تصميم المطابخ.
	
	
	
	

	17
	موقع المغسلة
	يوصى بوضع المغسلة أمام الشباك.
	
	
	
	

	18
	موقع الثلاجة
	يفضل وضع الثلاجة في أقرب موضع ممكن إلى الباب.
	
	
	
	

	19
	قرب الفرن من الغاز
	يوصى بتقريب الفرن قدر الإمكان من مخرج الغاز المركزي عند وجوده.
	
	
	
	

	20
	قرب الفرن من المغسلة
	يوصى بأن يكون الفرن أقرب ما يمكن إلى المغسلة.
	
	
	
	

	21
	تنسيق زخارف الجدران
	تنسق زخارف بلاط الجدران، إن وجدت، مع مواقع الدواليب.
	
	
	
	

	22
	فتحة دكت الفرن
	يوصى بتوفير فتحة شفط مقاس 30 سم × 30 سم لسحب روائح الطبخ عبر دكت الفرن.
	H
	
	
	

	23
	مروحة الشفط الثانية
	يوصى بمروحة شفط ثانية بالسقف الخرساني، وينسق موقعها مع المالك أو المصمم الداخلي.
	
	
	
	

	24
	نوع تكييف المطبخ
	يفضل استخدام تكييف الكاسيت.
	
	
	
	

	25
	توجيه إضاءة مناطق العمل
	توزع الإضاءة لتخدم المواضع المستهدفة، ومنها الفرن والجزيرة والمغسلة.
	
	
	
	

	26
	حماية لوحات الكهرباء
	يوصى بإبعاد اللوحات الكهربائية عن المطبخ قدر الإمكان أو اختيار أنواع مقاومة للرطوبة.
	
	
	
	

	27
	موقع صفاية المطبخ
	يوصى بتقريب صفاية الأرضية من المغسلة، يمين الواقف أمامها أو يساره.
	
	
	
	

	28
	مقاومة انزلاق البلاط
	يوصى باختيار بلاط مقاوم للانزلاق.
	
	
	
	

	29
	تحمل البلاط
	يوصى باختيار بلاط قوي التحمل.
	
	
	
	

	30
	سماكة بلاط المطبخ
	يوصى بألا تقل سماكة البلاط عن 8 مم.
	
	
	
	

	31
	قدرة المفاتيح والأفياش
	يوصى بأن تناسب قدرة المفاتيح والأفياش الأحمال الكهربائية لأجهزة المطبخ.
	
	
	
	

	32
	ارتفاعات المفاتيح والأفياش
	تراعى ارتفاعات المفاتيح والأفياش بحسب المواصفات، دون قيمة رقمية محددة.
	H
	
	
	

	33
	الإنارة الطبيعية
	توفر إضاءة طبيعية من الشبابيك، أو من إنارة سماوية إذا تعذر فتح شباك جانبي.
	
	
	
	

	34
	مصادر كهرباء الغسالة العادية
	يؤسس مصدرا كهرباء 220+110 بارتفاع 1.40 م من التشطيب، دون تسمية وحدة القيم الكهربائية.
	H
	
	
	

	35
	خلاط الغسالة العادية
	يؤسس خلاط جداري حار وبارد بارتفاع 1.20 م من التشطيب، لكون تعبئة الغسالة من الأعلى.
	H
	
	
	

	36
	صرف الغسالة العادية
	يؤسس مخرج صرف جداري بارتفاع 50 سم.
	H
	
	
	

	37
	كهرباء الغسالة الأوتوماتيكية
	يؤسس مصدر كهرباء 220+110 بارتفاع 1.40 م من التشطيب، وفق القيم الواردة دون تحديد وحدتها الكهربائية.
	H
	
	
	

	38
	خلاط الغسالة الأوتوماتيكية
	يؤسس خلاط جداري حار وبارد بارتفاع 50 سم، لأن تعبئة الغسالة من الخلف.
	H
	
	
	

	39
	موقع جهاز البخار
	إذا اختير الغسيل بالبخار، يحدد موقع الجهاز خارج الغرفة في أقرب سطح.
	
	
	
	

	40
	تكييف غرفة الغسيل
	تزود الغرفة بجهاز تكييف.
	
	
	
	

	41
	إضاءة غرفة الغسيل
	تتوفر إضاءة مناسبة، طبيعية أو صناعية.
	
	
	
	

	42
	قدرة مروحة الشفط
	تزود الغرفة بمروحة شفط ذات قوة كافية، دون تحديد قيمة للقدرة.
	
	
	
	

	43
	ماسورة طرد المروحة
	تؤسس ماسورة المروحة إلى الخارج فوق السقف المستعار.
	H
	
	
	

	44
	مقاس صفاية الغسيل
	توفر صفاية أرضية بمقاس لا يقل عن 4 بوصة، وقد يطلب استخدام صفاية شريطية.
	H
	
	
	

	45
	قرب الصفاية من الغسالات
	في نظام الغسيل بالماء، يوضع الصرف الأرضي أقرب ما يمكن إلى الغسالات.
	
	
	
	

	46
	مسار تهوية النشافة
	عندما تشترط الشركة تهوية خارجية للنشافة، تمد ماسورة من خلفها إلى خارج الغرفة.
	H
	
	
	

	47
	ارتفاع تهوية النشافة
	يحدد ارتفاع ماسورة تهوية النشافة وفق نوع النشافة.
	H
	
	
	

	48
	مقاومة انزلاق الأرضيات
	تستخدم أرضيات مانعة للانزلاق.
	
	
	
	

	49
	ارتفاع بلاط الجدران
	يختار تبليط الجدران بكامل ارتفاعها أو الاكتفاء بارتفاع 120 سم بحسب التفضيل المذكور.
	
	
	
	

	50
	مراجعة التأسيسات قبل اللياسة
	بعد استكمال السباكة والكهرباء والتكييف وقبل اللياسة مباشرة، تراجع جميع التأسيسات للتحقق من مطابقتها مخططات وتوصيات مورد الأجهزة.
	H
	
	
	

	51
	ترتيب رأسي عند ضيق المساحة
	يمكن وضع غسالتين فوق بعضهما عند ضيق المساحة داخل دولاب مفصل من مادة مقاومة للرطوبة.
	
	
	
	

	52
	رفع الغسالتين المتجاورتين
	عند اتساع الغرفة لغسالتين متجاورتين، يفضل رفعهما حوالي 19 بوصة عن أرضية التشطيب بقاعدة من الحديد المجلفن أو مادة مقاومة للرطوبة.
	
	
	
	

	53
	تركيب مواسير البخار الظاهرة
	في نظام الغسيل بالبخار، تثبت المواسير ظاهرة على جدران الغرفة بالكليبسات.
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: أعمال الكهرباء النهائية والتيار المنخفض
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F26 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	مقاس النظام الإنجليزي
	تكون قيمة مقاس النظام الإنجليزي 7 سم × 7 سم، غطاء العلبة
	
	
	
	

	2
	مقاس النظام الأمريكي
	تكون قيمة مقاس النظام الأمريكي 5 سم × 10 سم، غطاء العلبة
	
	
	
	

	3
	ارتفاع التركيب
	تكون قيمة ارتفاع التركيب 30 إلى 45 سنتيمتر، فوق بلاط الأرضيات
	
	
	
	

	4
	مقاس النظام الإنجليزي
	تكون قيمة مقاس النظام الإنجليزي 7 سم × 7 سم، غطاء المفتاح
	
	
	
	

	5
	مقاس النظام الأمريكي
	تكون قيمة مقاس النظام الأمريكي 5 سم × 10 سم، غطاء المفتاح
	
	
	
	

	6
	ارتفاع التركيب
	تكون قيمة ارتفاع التركيب 110 إلى 130 سنتيمتر، فوق بلاط الأرضيات
	
	
	
	

	7
	ارتفاع التركيب
	تكون قيمة ارتفاع التركيب حوالي 2 متر، فوق بلاط الأرضيات
	
	
	
	

	8
	ارتفاع التركيب
	تكون قيمة ارتفاع التركيب 180 سنتيمتر، فوق بلاط الأرضيات
	
	
	
	

	9
	الحماية من اللمس
	مطابقة المآخذ لمعايير السلامة، بما يشمل حماية المستخدم من التعرض للمس
	
	
	
	

	10
	ارتفاع فيش الهاتف
	يكون ارتفاع فيش الهاتف حوالي 120 سم فوق منسوب بلاط الأرضيات
	
	
	
	

	11
	ارتفاع فيش الفرن
	يكون ارتفاع فيش الفرن حوالي 60 سم فوق منسوب بلاط الأرضيات
	
	
	
	

	12
	ارتفاع فيش غسالة الصحون
	يكون ارتفاع فيش غسالة الصحون حوالي 60 سم فوق منسوب بلاط الأرضيات
	
	
	
	

	13
	ارتفاع مفاتيح المطبخ
	يكون ارتفاع مفاتيح المطبخ 120 سم فوق منسوب بلاط الأرضيات
	
	
	
	

	14
	فيش الثلاجة
	تضمين مأخذ تغذية الثلاجة ضمن تجهيزات المطبخ
	
	
	
	

	15
	فيش الميكروويف
	تضمين مأخذ تغذية الميكروويف ضمن تجهيزات المطبخ
	
	
	
	

	16
	فيش العصارة
	تضمين مأخذ تغذية العصارة ضمن تجهيزات المطبخ
	
	
	
	

	17
	الأفياش الإضافية
	تضمين أفياش إضافية للمطبخ
	
	
	
	

	18
	موقع اللوحة الفرعية
	توفير لوحة توزيع فرعية بكل طابق
	
	
	
	

	19
	موقع اللوحة الرئيسية
	تركيب اللوحة داخل السور قرب قاطع عداد شركة الكهرباء الموجود خارجه
	
	
	
	

	20
	هدوء إنارة الواجهة
	إبراز جمال عناصر الواجهة بإضاءة هادئة لا تزعج الناظر
	
	
	
	

	21
	ارتفاع الأباليك
	تركيب أباليك الأسوار على ارتفاع 2 متر
	
	
	
	

	22
	مواضع كواشف الحريق
	تثبيت أجهزة كشف الدخان أو الحرارة بسقوف الفراغات الأعلى عرضة للحريق، مثل المطابخ وغرف الكهرباء
	
	
	
	

	23
	الإشارات التحذيرية
	إصدار تنبيهات صوتية وضوئية عند اكتشاف الحريق
	
	
	
	

	24
	الربط بنظام الإطفاء
	ربط الكشف بالإطفاء ليعمل نظام الإطفاء تلقائياً بمجرد الاستشعار
	W
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: البيت الذكي والسينما المنزلية وأحواض السمك والمشبات
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F27 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	تخصيص علب النظام
	استخدام علب مخصصة لكل نظام مع تنسيق شكلها ولونها ومكانها مع علب المفاتيح
	
	
	
	

	2
	مسار أسلاك التحكم
	توصيل أسلاك التكييف والإنارة والإنتركوم والسماعات والرسيفر والتدفئة والحساسات والكاميرات من الأجهزة إلى لوحات التوزيع ثم إلى شاشة التحكم الجدارية بجوار المفاتيح
	W
	
	
	

	3
	فحص ما قبل اللياسة
	مراجعة الشركة المتعاقد معها للأسلاك واختبارها قبل اللياسة
	H
	
	
	

	4
	حماية العلب
	تغطية العلب بالكرتون المورد معها مجاناً قبل اللياسة
	
	
	
	

	5
	شهود التشغيل والبرمجة
	حضور المالك والمشرف تشغيل الشركة للنظام وبرمجته
	W
	
	
	

	6
	ارتفاع الجهاز الصوتي
	تركيب الإنتركوم الصوتي بارتفاع 120 إلى 145 سنتيمتر من التشطيب
	
	
	
	

	7
	ارتفاع الجهاز الديجيتال والمرئي
	تركيب الإنتركوم الديجيتال والمرئي بارتفاع 120 إلى 145 سنتيمتر من التشطيب
	
	
	
	

	8
	سعة مواسير التأسيس
	توسيع المواسير قدر الإمكان لتجنب انحشار الأسلاك أثناء السحب
	W
	
	
	

	9
	البطارية الاحتياطية
	توصيل البطارية المخصصة للعمل عند انقطاع الكهرباء
	
	
	
	

	10
	توزيع السماعات
	تخصيص سماعات أماماً يميناً ويساراً
	
	
	
	

	11
	توزيع السماعات
	تخصيص سماعات في منتصف الشاشة
	
	
	
	

	12
	توزيع السماعات
	تخصيص سماعات على الجدران الجانبية
	
	
	
	

	13
	تغذية الماء
	تأسيس ماسورة لتغذية الحوض
	W
	
	
	

	14
	صرف الحوض
	وجود صفاية صرف قريبة من الحوض
	W
	
	
	

	15
	تغذية الأجهزة
	توفير مآخذ لماكينة الأكسجين والتعقيم والسخانات
	W
	
	
	

	16
	إنارة الحوض
	توصيل إنارة داخلية وأخرى حول إطار الحوض
	W
	
	
	

	17
	فتحة دكت الدخان
	تجهيز فتحة بالسقف الخرساني لدكت الدخان عند استخدام الحطب، وليست مطلوبة لهذا السبب للكهرباء أو الغاز
	W
	
	
	

	18
	موضع مأخذ الكهرباء
	توفير مأخذ يسهل الوصول إليه بارتفاع 30 إلى 40 سم من التشطيب
	
	
	
	

	19
	إنارة المشب
	تأسيس الأباليك أو الإنارة المخفية المطلوبة
	
	
	
	

	20
	مخارج المشب
	تأسيس أفياش التلفزيون والشواحن على واجهة المشب
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: الحدائق والدرابزينات والديكور والرذاذ والساونا والمظلات والطاقة الشمسية والمسابح
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F28 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	تعبئة التربة الزراعية
	تعبئة مناطق الزراعة بالتربة الزراعية دون دك
	
	
	
	

	2
	طبقات الردم المدكوك
	ردم المناطق المبلطة ومواقف السيارات ورشها ودكها بطبقات لا تتعدى 25 إلى 30 سم
	W
	
	
	

	3
	طبقات السببيز
	رش السببيز ودكه بطبقات 25 إلى 30 سم لملاعب القدم والطائرة والتنس
	W
	
	
	

	4
	اختبارات ما قبل الردم
	إكمال الاختبارات اللازمة قبل تغطية التمديدات بالرمل الناعم
	H
	
	
	

	5
	العينة الموقعية
	تنفيذ عينة من البلاط المعتمد تظهر التوزيع والغلقات
	W
	
	
	

	6
	حماية مواسير الخدمات
	تركيب مواسير السباكة والكهرباء قبل الردم وحمايتها بخلطة إسمنتية تمهيداً للتبليط
	W
	
	
	

	7
	تثبيت القوائم
	تثبيت القوائم مباشرة على رخام الدرج أو على الجانب الخرساني للسلم
	
	
	
	

	8
	عدد العوارض
	مطابقة عدد العوارض للتصميم مع حد أدنى 2
	
	
	
	

	9
	حماية التشطيبات
	استخدام النايلون أو الورق لمنع آثار اللحام والدهان على التشطيبات
	
	
	
	

	10
	ارتفاع الكوبسته
	يتراوح ارتفاع الكوبسته بين 90 و100 سم
	
	
	
	

	11
	تباعد القوائم
	لا تتجاوز المسافة بين القوائم 30 سم
	
	
	
	

	12
	موضع القوائم
	تركيب القوائم مباشرة فوق نائم الدرج
	
	
	
	

	13
	مسامير التثبيت الجانبية
	تثبيت المسامير على جانب السلم قبل اللياسة
	W
	
	
	

	14
	سلامة الألواح قبل التركيب
	استلام القطع من المقاول قبل تركيبها وفحص خلوها من الكسور والشروخ، خصوصاً الحواف والزوايا
	W
	
	
	

	15
	تطابق ترقيم التصميم
	مراجعة القطع بحسب أرقامها وأدوارها واتصال خطوط الرسم عند وجود تصميم خاص
	
	
	
	

	16
	اعتماد مخططات التصنيع
	اعتماد المخططات والمقاسات قبل بدء التصنيع
	W
	
	
	

	17
	نعومة ونظافة السطح
	صنفرة السطح حتى ينعُم ومسحه من الغبار قبل فرد الغراء
	
	
	
	

	18
	حد مراحل الدهان
	الاكتفاء بطبقات المعجون للجدران المقرر تغطيتها بورق الحائط أو الخشب
	
	
	
	

	19
	إزالة الفقاعات والغراء
	إخراج فقاعات الهواء والغراء الفائض أثناء الفرد بكف بلاستيكي
	
	
	
	

	20
	مراجعة المخارج المخفية
	مطابقة مواقع الأفياش والمفاتيح خلف الخشب قبل تركيب التجليد
	W
	
	
	

	21
	مطابقة طبقة التشطيب
	مطابقة طبقة التشطيب الملصقة للعينة المعتمدة
	
	
	
	

	22
	ألوان أغطية المخارج
	تناسب لون أغطية المفاتيح والأفياش مع لون التجليد
	
	
	
	

	23
	بروز مخارج الضخ
	إخراج الوصلات بحدود 10 سم لتظل ظاهرة بعد اللياسة
	
	
	
	

	24
	فحص الشبكة قبل تغطيتها
	التحقق من عدم التسرب بضغط المواسير قبل تغطيتها باللياسة
	H
	
	
	

	25
	حماية مخارج الضخ
	تغطية المخارج بشريط لاصق وتمييزها قبل اللياسة
	
	
	
	

	26
	بروز مخارج الضخ
	إخراج الوصلات بحدود 10 سم لتظل ظاهرة بعد اللياسة
	
	
	
	

	27
	فحص الشبكة قبل تغطيتها
	التحقق من عدم التسرب بضغط المواسير قبل تغطيتها باللياسة
	H
	
	
	

	28
	حماية مخارج الضخ
	تغطية المخارج بشريط لاصق وتمييزها قبل اللياسة
	
	
	
	

	29
	دمج الكهرباء بالجدران
	تجهيز مآخذ الكهرباء والإنارة عادة ضمن الجدران الخشبية
	W
	
	
	

	30
	صفاية التنظيف
	توفير صفاية أرضية للتنظيف مخفية أسفل الأرضية الخشبية
	W
	
	
	

	31
	سليفات جهاز البخار
	تمديد سليف كيبل الكهرباء وسليف صرف الجهاز قبل تنفيذ السقف الخرساني، إذ يوضع الجهاز فوق السقف المستعار
	W
	
	
	

	32
	فتحة صيانة الجهاز
	توفير فتحة صيانة فوق الباب أو بسقف الممر المؤدي للغرفة
	
	
	
	

	33
	ميزانية الأعمدة
	ضبط الأعمدة باستخدام الخيط
	
	
	
	

	34
	دهان اللحامات
	معالجة الدهان في مناطق اللحام
	
	
	
	

	35
	حسابات الرياح والأعمدة
	تقديم مذكرة التصميم الإنشائي للتحقق من مقاومة الرياح وتحمل الأعمدة
	W
	
	
	

	36
	مناسيب البليتات قبل الصب
	أخذ الوزنية بالخيط والميزان لجميع البليتات قبل الصب حتى منسوبها
	W
	
	
	

	37
	الخلوص فوق السيارة
	مراعاة أكبر ارتفاع لأكبر سيارة ستستخدم الموقف مضافاً إليه ارتفاع شبك السقف المحتمل
	
	
	
	

	38
	ماسورة كيبل الطاقة
	خلال كهرباء العظم تخصيص ماسورة قطرها لا يقل عن 75 مم، 3 بوصة، من اللوحة الرئيسية بالسور إلى موضع الألواح بالسطح
	W
	
	
	

	39
	انكشاف موقع الألواح
	تركيبها في منطقة مفتوحة لا يصلها الظل، مثل الأسطح أو التلال
	
	
	
	

	40
	اتجاه وزاوية الألواح
	اختيار أفضل اتجاه للشمس وتركيب الألواح بزاوية 45 درجة.
	
	
	
	

	41
	منسوب مياه الاسكيمر
	خفض منسوب المياه 20 سم عن الحافة
	
	
	
	

	42
	سحب صفايات القاع
	توفير خط سحب خاص عبر صفايات القاع
	W
	
	
	

	43
	سحب الاسكيمر الجانبي
	توفير خط سحب خاص عبر الاسكيمر الجانبي
	W
	
	
	

	44
	سحب المكنسة
	توفير خط سحب خاص عبر المكنسة
	W
	
	
	

	45
	منسوب مياه الأوفر فلو
	منسوب الماء مساو لمنسوب حافة المسبح
	
	
	
	

	46
	السحب عبر صفايات القاع
	توفير وسيلة سحب عبر صفايات القاع
	W
	
	
	

	47
	السحب عبر القريلات المحيطة بالمسبح
	توفير وسيلة سحب عبر القريلات المحيطة بالمسبح
	W
	
	
	

	48
	السحب عبر المكنسة
	توفير وسيلة سحب عبر المكنسة
	W
	
	
	

	49
	خزان التوازن
	توفير خزان توازن يتناسب مع حجم المسبح
	
	
	
	

	50
	منسوب مياه الإنفينيتي
	منسوب المياه أعلى من منسوب الحافة
	
	
	
	

	51
	قناة التصريف المنخفضة
	تصريف الماء بقناة في المنسوب الأدنى على نمط تصريف النوافير والشلالات
	
	
	
	

	52
	خزان التوازن
	توفير خزان توازن يتناسب مع حجم المسبح
	
	
	
	

	53
	أبعاد المسبح
	ألا تقل أبعاد المسبح عن 3 متر × 6 متر
	
	
	
	

	54
	عمق حوض الكبار
	لا يقل عمق مسبح الكبار عن 90 سم
	
	
	
	

	55
	مفتاح إيقاف التبريد
	توفير مفتاح سهل الوصول يسمح بإيقاف التبريد دون تغيير ضبط منظم الحرارة
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: المصاعد
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F29 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	تحديد نظام الغرفة
	تتم المفاضلة بين نظام بغرفة ماكينات ونظام دون غرفة، مع مراعاة تكلفة الشراء وإنشاء الغرفة وتكييفها طوال العام وتأثير ظهورها في الواجهة.
	
	
	
	

	2
	سعة مصعد الفيلا
	يوصى بسعة 6 أشخاص وحمولة 450 كيلو جرام للفلل السكنية، بعد استشارة شركة المصاعد والمكتب الهندسي.
	
	
	
	

	3
	قفل عبث الأطفال
	يوجد مفتاح أسفل باب المصعد لمنع عبث الأطفال.
	W
	
	
	

	4
	منع الحركة بالحمولة الزائدة
	يمنع النظام حركة المصعد عند تجاوز الحمولة المحددة على اللوحة.
	W
	
	
	

	5
	منع الإقلاع بالأوزان الخفيفة
	لا يقلع المصعد عند تحميله أوزانا خفيفة تخص الأطفال، دون حد وزني محدد.
	W
	
	
	

	6
	تهوية الكبينة
	تتوفر تهوية مناسبة بواسطة مراوح سقفية.
	
	
	
	

	7
	إنارة الكبينة
	تكون الإضاءة كافية وموزعة في سقف الكبينة.
	
	
	
	

	8
	قفل الباب أثناء الحركة
	يمنع فتح باب المصعد أثناء تحركه.
	W
	
	
	

	9
	الإنقاذ عند انقطاع الكهرباء
	عند انقطاع التغذية يهبط المصعد إلى أقرب طابق ويفتح الأبواب.
	W
	
	
	

	10
	هاتف المصعد
	يتوفر هاتف داخل المصعد.
	
	
	
	

	11
	بيانات شركة الصيانة
	توجد لوحة تحمل رقم هاتف شركة الصيانة.
	
	
	
	

	12
	رقم تعريف المصعد
	تتضمن لوحة البيانات رقم المصعد.
	
	
	
	

	13
	بيان الحمولة
	تعرض بيانات المصعد الحمولة المسموحة.
	
	
	
	

	14
	بيان عدد الركاب
	يعرض المصعد عدد الأشخاص المسموح به.
	
	
	
	

	15
	زر الطوارئ
	يوجد زر للطوارئ في المصعد.
	
	
	
	

	16
	اختيار التشطيب الداخلي
	تطلب عينات ورسومات لاختيار تشطيب يتوافق مع هوية المبنى، سواء كانت كلاسيكية أو حديثة أو نيوكلاسيكية.
	
	
	
	

	17
	مقابض كبار السن
	يوصى بتوفير مقابض يد داخل المصعد لخدمة كبار السن.
	
	
	
	

	18
	اتجاه فتح الدرفتين
	تقارن حركة الدرفتين في اتجاه واحد أو اتجاهين متعاكسين، ويختار النظام الذي يحقق أكبر فتحة باب صافية.
	
	
	
	

	19
	تقدير أهمية السرعة
	سرعة مصعد الفيلا أقل أهمية منها في الأبراج، ويكفي ما توصي به شركة المصاعد.
	
	
	
	

	20
	تغطية حساس الباب
	يوصى بحساس أمان يغطي كامل ارتفاع فتحة الباب.
	W
	
	
	

	21
	نسخ مفتاح الطوارئ
	يحتفظ بأكثر من نسخة لمفتاح الطوارئ.
	
	
	
	

	22
	نسخ مفتاح قفل الأطفال
	يحتفظ بأكثر من نسخة لمفتاح قفل الأطفال.
	
	
	
	

	23
	إقفال غرفة الماكينات
	تبقى غرفة الماكينات مقفلة إن وجدت، لمنع العبث ودخول الطيور أو الحيوانات.
	
	
	
	

	24
	قرار لياسة البئر
	يرجع تنفيذ اللياسة الداخلية للبئر أو تركه دون لياسة إلى رغبة المالك.
	
	
	
	

	25
	تحديد قطر الكابل
	يستشار الكهربائي بشأن قطر الكابل مع مراعاة الزيادة المشار إليها دون مقدار محدد.
	
	
	
	

	26
	مسار كابل التغذية
	يمرر الكابل داخل مواسير التأسيس والسليفات من اللوحة الرئيسية بالسور إلى لوحة التكييف بالسطح.
	H
	
	
	

	27
	خطاف سقف البئر
	ينفذ خطاف حديدي بسقف بئر المصعد لخدمة التركيب مستقبلا.
	H
	
	
	

	28
	فتحات السيور والحبال
	تتوفر فتحات السيور والحبال عند اختيار مصعد بغرفة ماكينات.
	H
	
	
	

	29
	تأسيس تكييف الغرفة
	يجهز تأسيس تكييف شباك أو سبليت لغرفة الماكينات في المصعد ذي الغرفة.
	H
	
	
	

	30
	إنارة بئر المصعد
	يزود البئر بإضاءة مناسبة.
	
	
	
	

	31
	إنارة غرفة الماكينات
	تزود غرفة الماكينات بإضاءة مناسبة إن وجدت.
	
	
	
	

	32
	الإغلاق المؤقت للفتحة
	تحدد مادة إغلاق الفتحة مؤقتا، من البلوك أو الجبس بورد، عند تأجيل التركيب إلى ما بعد السكن.
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
	
	
	


نموذج استلام أعمال: النوافير والغاز المركزي وأنظمة التكييف
رقم النموذج ‎ACE-QC-FIN-F31 | الإصدار 01 | 26 أكتوبر 2026
	المشروع
	
	الموقع / الدور
	

	المقاول
	
	رقم طلب الاستلام
	

	التاريخ
	
	المرحلة
	



	م
	بند الفحص
	معيار القبول
	H/W
	مطابق
	غير مطابق
	ملاحظات

	1
	اعتماد المخططات
	تعتمد مخططات النافورة أو الشلال من المالك قبل التنفيذ.
	
	
	
	

	2
	رفع المقاسات الفعلية
	ترفع المقاسات من الموقع قبل تحديد الحدود الخارجية.
	
	
	
	

	3
	توقيع الحدود الخارجية
	تحدد الحدود الخارجية باستخدام الخيط أو البودرة.
	W
	
	
	

	4
	مراجعة منسوب الحفر
	يراجع منسوب التشطيب عند بدء الحفر.
	W
	
	
	

	5
	دك التربة
	تدك التربة بالرصاصة بعد الحفر وقبل معالجة الحشرات.
	H
	
	
	

	6
	معالجة الحشرات
	ينفذ مبيد الحشرات بعد الدك وقبل فرش النايلون.
	H
	
	
	

	7
	سماكة النايلون
	يفرش نايلون بسماكة 500 ميكرون قبل صبة النظافة.
	H
	
	
	

	8
	مراجعة تأسيسات النافورة
	تنفذ مواسير التغذية والصرف والكهرباء بعد بناء البلوك وقبل اللياسة.
	H
	
	
	

	9
	عزل الرولات
	ينفذ عزل الرولات بعد اللياسة وقبل صبة حماية العزل.
	H
	
	
	

	10
	حماية العزل
	تنفذ صبة لحماية العزل قبل تركيب حديد التسليح.
	H
	
	
	

	11
	تسليح الأرضيات والجدران
	يركب حديد تسليح الأرضيات والجدران قبل صب الخرسانة.
	H
	
	
	

	12
	حصر نقاط الغاز
	يحدد عدد نقاط الغاز المركزي بحسب عدد المطابخ في كل دور.
	
	
	
	

	13
	تحديد موقع الخزان
	يحدد مكان الخزان ضمن ترتيبات نظام الغاز المركزي.
	
	
	
	

	14
	تحديد سعة الخزان
	تحدد سعة خزان الغاز، دون قيمة محددة.
	
	
	
	

	15
	تحديد وضع الخزان
	يحسم اختيار خزان مخفي أو مدفون وفق الخيارات المذكورة.
	
	
	
	

	16
	اختيار مادة المواسير
	تختار مواسير الحديد الأسود أو الاستانلس ستيل.
	
	
	
	

	17
	قرار جهاز الإنذار
	تحدد الرغبة في تركيب جهاز إنذار أو عدم تركيبه.
	
	
	
	

	18
	توقيت بدء أعمال الغاز
	تبدأ أعمال الغاز بعد صب أرضية الحوش.
	
	
	
	

	19
	مسار المواسير والوصلات
	توصل المواسير بوصلاتها الخاصة من الخزان إلى صندوق التحكم ثم إلى المطبخ.
	H
	
	
	

	20
	اعتماد موقع الخزان
	يعتمد موقع الخزان من شركة الغاز، ولا تتجاوز مسافته عن بوابة الشارع 22 م.
	
	
	
	

	21
	مادة غرفة الخزان
	تبنى غرفة الخزان المدفون بالبلوك.
	H
	
	
	

	22
	أبعاد غرفة الخزان
	تنفذ غرفة الخزان المدفون بأبعاد 2 × 2 م.
	H
	
	
	

	23
	ارتفاع غرفة الخزان
	يراعى ارتفاع غرفة الخزان 2.20 م حتى منسوب تشطيب الحوش.
	H
	
	
	

	24
	طبقة رمل ضبط المنسوب
	تنفذ طبقة رمل قبل توريد الخزان لضبط ارتفاعه مع بلاط الحوش.
	H
	
	
	

	25
	وسيلة تركيب الخزان
	يورد الخزان ويركب بواسطة رافعة شركة الغاز.
	W
	
	
	

	26
	ردم حفرة الخزان
	تستكمل تعبئة الحفرة بالرمل الناعم بعد تركيب الخزان.
	H
	
	
	

	27
	مواضع تجهيزات الأمان
	تركب أجزاء أمان الخزان في المواقع التي تحددها شركة الغاز.
	H
	
	
	

	28
	ارتفاعات تجهيزات الأمان
	تلتزم ارتفاعات أجزاء أمان الخزان بتحديد شركة الغاز.
	H
	
	
	

	29
	خرسانة رقبة الخزان
	تصب الخرسانة حول رقبة الخزان مع مراعاة منسوب تشطيب الحوش.
	W
	
	
	

	30
	استكمال مواسير الحوش
	تستكمل المواسير بين المطبخ والخزان فوق صبة الحوش وقبل إكمال تبليطه.
	H
	
	
	

	31
	توقيت تأسيس التكييف
	تنجز تأسيسات التكييف ضمن مرحلة ما قبل اللياسة المشار إليها، دون إضافة تفاصيل غير واردة.
	H
	
	
	

	32
	سحب مواسير النحاس
	يجرى سحب مواسير النحاس ضمن مرحلة تأسيس التكييف.
	H
	
	
	

	33
	توقيت الدكتات والوحدات الداخلية
	تركب الدكتات والوحدات الداخلية قبل تركيب الأسقف المستعارة.
	H
	
	
	

	34
	توقيت الوحدات الخارجية
	تورد الوحدات الخارجية وتركب بعد بلاط الأسطح وخلال مراحل الدهان.
	
	
	
	

	35
	جفاف الدهان قبل التشغيل
	تركب مفاتيح التحكم وتجرى الاختبارات والتشغيل بعد جفاف الدهان تماما.
	W
	
	
	

	36
	مطابقة الوحدات للنظام المعتمد
	تورد الوحدات الخارجية بحسب النظام المعتمد من الخيارات المذكورة، الجداري السبليت أو المخفي أو الكاسيت أو الصحراوي أو المركزي أو VRV أو VRF أو غيرها.
	
	
	
	



H: نقطة توقف، لا يغطى العمل قبل توقيع المهندس. W: نقطة مشاهدة يبلغ بها المهندس قبل التنفيذ.
النتيجة:  مقبول  /  مقبول بملاحظات  /  مرفوض ويعاد الفحص
	
	الاسم
	التوقيع
	التاريخ

	مهندس المقاول
	
	
	

	مهندس الإشراف
	
	
	

	ممثل المالك
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